Phần I:

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

Chương I

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG

I. ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG

1 - Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công.

2 - Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo TCXDVN 356 : 2005 (Cấp độ bền bê tông - Mpa). Khi sử dụng có thể tham khảo sự tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông theo TCVN 5574 : 1991 theo bảng sau:

Bảng tương quan giữa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông theo cường độ chịu nén.

| Mác Bê tông | Cấp độ bền BT (Mpa) | Mác Bê tông | Cấp độ bền BT (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | B3,5 | 300 | B22,5 |
| 75 | B5 | 350 | B25; B27,5 |
| 100 | B7,5 | 400 | B30 |
| 150 | B10; B12,5 | 450 | B35 |
| 200 | B15 | 500 | B40 |
| 250 | B20 | 600 | B45 |

3 - Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với một số loại bê tông thông thường (mác 100 ÷ 200) thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng.

4 - Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính trung bình 1,0% lượng xi măng trong bảng định mức.

5 - Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng, cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.

11.10000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1M³ VỮA BÊ TÔNG

11.11000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 30

11.11100 Độ sụt 2 ÷ 4 cm

| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Cát vàng (m³) | Đá dăm (m³) | Nước (lít) | Phụ gia |
| 11.11111 11.11112 11.11113 11.11114 11.11115 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 100 150 200 250 300 | 228 293 357 430 465 | 0,504 0,478 0,455 0,418 0,419 | 0,859 0,846 0,832 0,819 0,819 | 195 195 195 198 186 | dẻo hoá |
| 11.11121 11.11122 11.11123 11.11124 11.11125 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2 cm] | 100 150 200 250 300 | 216 278 339 401 450 | 0,506 0,483 0,460 0,435 0,406 | 0,870 0,857 0,844 0,832 0,83 | 185 185 185 185 180 | dẻo hoá |
| 11.11141 11.11142 11.11143 11.11144 11.11145 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4 cm] | 100 150 200 250 300 | 205 263 320 380 435 | 0,506 0,486 0,462 0,443 0,435 | 0,884 0,869 0,860 0,843 0,832 | 175 175 175 175 174 |  |
| 11.11171 11.11172 11.11173 11.11174 11.11175 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7 cm] | 100 150 200 250 300 | 193 248 302 358 418 | 0,506 0,489 0,468 0,448 0,423 | 0,896 0,882 0,871 0,857 0,845 | 165 165 165 165 165 |  |

11.11200  Độ sụt 6 ÷ 8 cm

| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Cát vàng (m³) | Đá dăm (m³) | Nước (lít) | Phụ gia |
| 11.11211 11.11212 11.11213 11.11214 11.11215 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 100 150 200 250 300 | 240 308 379 457 483 | 0,486 0,462 0,430 0,390 0,402 | 0,851 0,834 0,825 0,809 0,813 | 205 205 205 210 193 | dẻo hoá |
| 11.11221 11.11222 11.11223 11.11224 11.11225 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2 ÷cm] | 100 150 200 250 300 | 228 293 357 430 453 | 0,484 0,466 0,441 0,407 0,416 | 0,868 0,847 0,833 0,825 0,826 | 195 195 195 195 181 | dẻo hoá |
| 11.11241 11.11242 11.11243 11.11244 11.11245 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm ; (60÷30)% cỡ 2x4 cm] | 100 150 200 250 300 | 216 278 339 401 450 | 0,491 0,469 0,446 0,419 0,393 | 0,874 0,860 0,846 0,837 0,832 | 185 185 185 185 180 | dẻo hoá |
| 11.11271 11.11272 11.11273 11.11274 11.11275 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm ; (60÷30)% cỡ 4x7 cm] | 100 150 200 250 300 | 205 263 320 380 423 | 0,492 0,473 0,449 0,431 0,432 | 0,885 0,871 0,861 0,845 0,840 | 175 175 175 175 169 |  |

11.11300  Độ sụt 14 ÷ 17 cm

| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Cát vàng (m³) | Đá dăm (m³) | Nước (lít) | Phụ gia |
| 11.11311 11.11312 11.11313 11.11314 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 200 250 300 | 308 375 458 503 | 0,506 0,475 0,430 0,423 | 0,789 0,780 0,766 0,764 | 205 205 211 201 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá siêu dẻo |
| 11.11321 11.11322 11.11323 11.11324 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 200 250 300 | 294 359 432 475 | 0,511 0,484 0,447 0,439 | 0,800 0,788 0,777 0,774 | 195 195 198 190 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá siêu dẻo |
| 11.11341 11.11342 11.11343 11.11344 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 200 250 300 | 281 342 406 450 | 0,513 0,492 0,459 0,449 | 0,811 0,797 0,792 0,786 | 186 186 186 180 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá siêu dẻo |
| 11.11371 11.11372 11.11373 11.11374 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 200 250 300 | 267 326 386 450 | 0,517 0,493 0,468 0,437 | 0,821 0,810 0,800 0,788 | 177 177 177 181 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá |

11.12000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 40

11.12100 Độ sụt 2 ÷ 4 cm

| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Cát vàng (m³) | Đá dăm (m³) | Nước (lít) | Phụ gia |
| 11.12111 11.12112 11.12113 11.12114 11.12115 11.12116 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 200 250 300 350 400 | 244 293 341 390 450 465 | 0,498 0,479 0,461 0,438 0,406 0,419 | 0,856 0,846 0,835 0,829 0,816 0,819 | 195 195 195 195 200 186 | dẻo hoá |
| 11.12121 11.12122 11.12123 11.12124 11.12125 11.12126 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 200 250 300 350 400 | 231 278 324 370 421 450 | 0,483 0,483 0,466 0,448 0,424 0,406 | 0,868 0,857 0,847 0,838 0,827 0,830 | 185 185 185 185 187 180 | dẻo hoá |
| 11.12141 11.12142 11.12143 11.12144 11.12145 11.12146 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 200 250 300 350 400 | 219 263 306 350 394 435 | 0,501 0,486 0,470 0,455 0,351 0,435 | 0,880 0,869 0,860 0,849 0,843 0,832 | 175 175 175 175 175 174 |  |
| 11.12171 11.12172 11.12173 11.12174 11.12175 11.12176 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 200 250 300 350 400 | 206 248 289 330 371 418 | 0,503 0,489 0,476 0,459 0,441 0,423 | 0,892 0,882 0,870 0,864 0,854 0,845 | 165 165 165 165 165 167 |  |

11.12200  Độ sụt 6 ÷ 8 cm

| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Cát vàng (m³) | Đá dăm (m³) | Nước (lít) | Phụ gia |
| 11.12211 11.12212 11.12213 11.12214 11.12215 11.12216 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 200 250 300 350 400 | 256 308 359 412 479 483 | 0,481 0,462 0,440 0,414 0,357 0,402 | 0,847 0,834 0,827 0,819 0,806 0,813 | 205 205 205 205 213 193 | dẻo hoá |
| 11.12221 11.12222 11.12223 11.12224 11.12225 11.12226 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 200 250 300 350 400 | 244 293 341 390 450 453 | 0,485 0,466 0,447 0,427 0,392 0,416 | 0,857 0,847 0,838 0,829 0,818 0,828 | 195 195 195 195 200 181 | dẻo hoá |
| 11.12241 11.12242 11.12243 11.12244 11.12245 11.12246 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 200 250 300 350 400 | 231 278 324 370 421 450 | 0,486 0,468 0,452 0,433 0,410 0,393 | 0,869 0,860 0,849 0,841 0,830 0,832 | 185 185 185 185 187 180 | dẻo hoá |
| 11.12271 11.12272 11.12273 11.12274 11.12275 11.12276 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 200 250 300 350 400 | 219 263 306 350 394 423 | 0,488 0,473 0,458 0,441 0,422 0,432 | 0,882 0,871 0,860 0,851 0,844 0,840 | 175 175 175 175 175 169 |  |

11.12300  Độ sụt 14 ÷ 17 cm

| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Cát vàng (m³) | Đá dăm (m³) | Nước (lít) | Phụ gia |
| 11.12311 11.12312 11.12313 11.12314 11.12315 11.12316 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 200 250 300 350 400 | 256 308 358 412 450 503 | 0,527 0,506 0,483 0,457 0,439 0,423 | 0,799 0,789 0,783 0,774 0,774 0,764 | 205 205 205 206 200 201 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá siêu dẻo siêu dẻo |
| 11.12321 11.12322 11.12323 11.12324 11.12325 11.12326 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 200 250 300 350 400 | 245 294 343 392 439 475 | 0,531 0,512 0,491 0,468 0,461 0,439 | 0,809 0,800 0,790 0,785 0,774 0,774 | 195 195 195 195 195 190 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá siêu dẻo |
| 11.12341 11.12342 11.12343 11.12344 11.12345 11.12346 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 200 250 300 350 400 | 233 281 327 374 425 450 | 0,531 0,512 0,495 0,475 0,450 0,450 | 0,821 0,811 0,802 0,794 0,780 0,786 | 186 186 186 186 188 180 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá siêu dẻo |
| 11.12371 11.12372 11.12373 11.12374 11.12375 11.12376 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 200 250 300 350 400 | 222 267 312 356 400 450 | 0,535 0,517 0,497 0,481 0,463 0,437 | 0,829 0,821 0,814 0,804 0,796 0,788 | 177 177 177 177 177 181 | dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá dẻo hoá |

II.  ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG KHÁC

II.1. BÊ TÔNG CHỐNG THẤM NƯỚC

Định mức cấp phối vật liệu 1m³ bê tông có mác và độ chống thấm M150-B2, M²00- B4 (khi sử dụng xi măng PCB 30) và M²50-B6, M³00-B8 (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PCB40) tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát tăng thêm 12%

- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.

II.2. BÊ TÔNG CÁT MỊN

Định mức cấp phối vật liệu 1m³ bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M³00 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát giảm 12%

- Lượng đá tăng tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm đi và xi măng tăng lên.

II.3. BÊ TÔNG CHỊU UỐN

Định mức cấp phối cho 1m³ bê tông chịu uốn sử dụng (đường lăn, sân đỗ) mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định khi sử dụng xi măng PCB 30 và xi măng PCB 40 được điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát tăng thêm 12%

- Lượng đá giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng và cát tăng.

II.4. BÊ TÔNG KHÔNG CO NGÓT

Định mức cấp phối cho 1m³ bê tông không co ngót cho các loại mác vữa được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.

11.21000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU 1M³ VỮA BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

Đơn vị tính : 1m³ bê tông

| Mã hiệu | Loại bê tông | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa bê tông |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.21111 | Bê tông bọt cách nhiệt | Xút Nhựa thông Keo da trâu Dầu nhờn Xi măng PCB 30 Nước | kg kg kg lít kg lít | 0,200 0,650 0,850 9,000 300,0 186,0 |
| 11.21121 | Bê tông chịu nhiệt mác 100 (loại 2000C÷3000C) | Xi măng PCB 30 Cát vàng Đá nham thạch 5 ÷ 20 Nước | kg m³ m³ lít | 251,0 0,452 0,958 195,0 |
| 11.21122 | Bê tông chịu nhiệt mác 150 (loại 3000C÷5000C) | Xi măng PCB 30 Cát vàng Đá nham thạch 5 ÷ 20 Nước | kg m³ m³ lít | 301,0 0,463 0,909 195,0 |
| 11.21123 | Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 5000C) | Xi măng PCB 40 Bột samốt Cát vàng Đá nham thạch 5 ÷ 20 Nước | kg kg m³ m³ lít | 302,0 90,45 0,432 0,840 195,0 |
| 11.21124 | Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 3000C) | Xi măng PCB 40 Cát vàng Đá nham thạch 5 ÷ 20 Nước | kg m³ m³ lít | 342,0 0,494 0,832 195,0 |
| 11.21125 | Bê tông chịu nhiệt mác 200 (loại 12000÷14000C) | Xi măng PCB 40 Bột samốt Sạn chịu lửa Gạch vỡ chịu lửa Nước | kg kg kg m³ lít | 352,0 352,0 392,0 0,787 195,0 |
| 11.21126 | Bê tông chịu nhiệt mác 300 (loại 5000C), sử dụng XM PCB 40 | Xi măng PCB 40 Cát vàng Đá nham thạch 5 ÷ 20 Nước | kg m³ m³ lít | 422,0 0,452 0,818 195,0 |
| 11.21127 | Bê tông chịu nhiệt mác 300 (loại 5000C), sử dụng XM PCB 30 | Xi măng PCB 30 Cát vàng Đá nham thạch 5 ÷ 20 Nước | kg m³ m³ lít | 432,0 0,431 0,883 195,0 |
| 11.21131 | Bê tông chịu axít | Bột thạch anh Cát thạch anh Đá thạch anh 5 ÷ 20 Thuỷ tinh Nước Na2SiO3 Thuốc trừ sâu NaSiF6 | kg kg kg kg kg | 495,0 518,0 1.005 289,0 42,00 |
| 11.21141 | Bê tông chống mòn (phôi thép) | Xi măng PCB 30 Cát vàng Đá dăm 5 ÷ 20 Phôi thép Nước | kg m³ m³ kg lít | 370,0 0,520 0,708 318,0 195,0 |
| 11.21151 | Bê tông Puzơlan mác 50 | Bột Puzơlan Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 Gạch vỡ Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg lít m³ m³ lít | 335,0 110,0 205,0 0,500 0,880 210,0 |
| 11.21152 | Bê tông Puzơlan mác 40 | Bột Puzơlan Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 Gạch vỡ Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg lít m³ m³ lít | 270,0 90,00 160,0 0,500 0,880 210,0 |
| 11.21153 | Bê tông Puzơlan mác 30 | Bột Puzơlan Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 Gạch vỡ Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg lít m³ m³ lít | 185,0 60,00 115,0 0,500 0,880 210,0 |
| 11.21154 | Bê tông Puzơlan mác 50 có thêm 20% xi măng | Bột Puzơlan Xi măng PCB 30 Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 Gạch vỡ Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg kg lít m³ m³ lít | 270,0 90,00 90,00 160,0 0,500 0,880 210,0 |
| 11.21155 | Bê tông Puzơlan mác 40 có thêm 20% xi măng | Bột Puzơlan Xi măng PCB 30 Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 Gạch vỡ Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg kg lít m³ m³ lít | 215,0 75,00 75,00 140,0 0,500 0,880 210,0 |
| 11.21156 | Bê tông Puzơlan mác 30 có thêm 20% xi măng | Bột Puzơlan Xi măng PCB 30 Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 1,5 ÷ 2 Gạch vỡ Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg kg lít m³ m³ lít | 90,00 30,00 30,00 55,00 0,500 0,880 100,0 |
| 11.21211 | Bê tông gạch vỡ M50 | Gạch vỡ Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25 | m³ m³ | 0,893 0,525 |
| 11.21212 | Bê tông gạch vỡ M75 | Gạch vỡ Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 50 | m³ m³ | 0,893 0,525 |
| 11.21221 | Bê tông than xỉ cách nhiệt | Than xỉ Vữa xi măng hoặc tam hợp mác 25 | m³ m³ | 0,890 0,500 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN CÂY CHỐNG CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG

III.1. BÊ TÔNG ĐÚC TẠI CHỖ

1. Mức sử dụng luân chuyển và bù hao hụt

- Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII.

- Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 5 lần bình quân cho các loại gỗ, cho các loại kết cấu bê tông, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 13%. Riêng ván khuôn, nẹp gông làm bằng gỗ thông, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 20%.

- Gỗ chống ván khuôn bê tông sử dụng 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.

- Trường hợp dùng tre chống ván khuôn thì 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m thay bằng 2 cây tre Ø 8cm và tre luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.

- Nếu dùng sắt U, I thay gỗ làm cây chống thì cứ 1 cây gỗ 10x10 cm dài bình quân 7m được thay bằng một thanh thép U, I tương ứng nhưng phải luân chuyển 250 lần không bù hao hụt.

- Đinh các loại và dây buộc ghi trong bảng định mức không phải sử dụng luân chuyển. Trừ một số trường hợp đặc biệt, số lần luân chuyển quy định như sau:

- Ván khuôn thân mố, thân trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, hầm lò được sử dụng luân chuyển 4 lần, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 3%.

- Ván khuôn dùng đổ bê tông các công trình thủy công (như ván khuôn ống xi phông) thì được sử dụng luân chuyển 3 lần không bù hao hụt.

- Tất cả các loại gỗ: gỗ tròn, gỗ hộp, ván dùng làm sàn để vật liệu, cầu công tác, sàn đạo, palê,... Phải sử dụng luân chuyển 8 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu.

- Tà vẹt chồng nề phải sử dụng luân chuyển 24 lần, không có bù hao hụt.

- Hệ khung treo, giá đỡ bằng thép phải sử dụng luân chuyển 100 lần, không có bù hao hụt.

- Các loại bu lông, đinh đỉa, đinh Crăm pông dùng trong ván khuôn, cầu công tác,… sử dụng luân chuyển 19 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu.

- Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho các loại kết cấu phải luân chuyển 80 lần, không có bù hao hụt (trừ ván khuôn kim loại hầm).

- Ván ép công nghiệp làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 6 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 8% so với lần đầu (cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 11 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 8% so với lần đầu (cho kết cấu tường, cột).

- Ván ép phủ phim làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 8 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu (cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 11lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu (cho kết cấu tường, cột).

- Ván khuôn nhựa làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 30 lần (cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 35 lần (cho kết cấu tường, cột), không bù hao hụt.

2. Các định mức vật liệu làm sàn để vật liệu và cầu công tác

- Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu được tính cho sàn có chiều cao 1m, diện tích 18m². Trường hợp sàn để vật liệu có chiều cao khác thì tính như sau:

+ Đối với sàn làm bằng tà vẹt chồng nề thì được điều chỉnh định mức tà vẹt và đinh đỉa bằng định mức tà vẹt và đinh đỉa của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật liệu khác thì giữ nguyên.

+ Đối với sàn làm bằng palê thì được điều chỉnh định mức cột giằng và đinh 8cm bằng định mức cột giằng và đinh 8cm của sàn cao 1m nhân với chiều cao sàn, còn các vật liệu khác thì giữ nguyên.

- Định mức vật liệu làm cầu công tác bằng gỗ được tính cho cầu có chiều cao 1m. Trường hợp cầu công tác có chiều cao khác thì được điều chỉnh định mức gỗ cột và giằng bằng định mức định mức gỗ cột và giằng của cầu công tác cao 1m nhân với chiều cao cầu công tác, còn các loại vật liệu khác giữ nguyên.

III.2. BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

* Ván khuôn gỗ:

- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 3 mặt (chữ U), nắp đan, nắp chớp sử dụng luân chuyển 50 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức.

- Định mức ván khuôn, văng chống, nẹp bằng gỗ để đúc sẵn các loại panen 4 mặt (chữ U), các loại cọc, cột đặc, tà vẹt, dầm xà sử dụng luân chuyển 40 lần. Hao hụt các lần sửa chữa đã tính vào trong định mức.

- Ván khuôn để đúc sẵn các loại bê tông khác sử dụng luân chuyển 30 lần, không bù hao hụt.

- Trường hợp phải dùng gỗ thông làm ván khuôn để đúc sẵn các loại kết cấu bê tông sử dụng luân chuyển 20 lần, không bù hao hụt.

* Ván khuôn kim loại:

- Thép và tôn làm ván khuôn đúc bê tông đúc sẵn các loại kết cấu bê tông (trừ kết cấu bê tông đúc sẵn dầm cầu) luân chuyển 200 lần, không bù hao hụt.

- Định mức sử dụng cho các loại ván khuôn đúc sẵn nào thì tính theo định mức số lần luân chuyển của loại ván khuôn đó.

III.3. QUY ĐỊNH LUÂN CHUYỂN NHƯ SAU:

- Mỗi lần dỡ ván khuôn là 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn để ván khuôn do yêu cầu kỹ thuật trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày đổ bê tông.

- Đối với các loại vật liệu khác, mỗi lần dỡ khi làm xong 1 công việc thì được tính 1 lần luân chuyển, nếu kéo dài thời hạn sử dụng do yêu cầu thiết kế thì:

+ Đối với tre, gỗ làm sàn, cầu công tác, sàn đạo, palê,... kéo dài trên 60 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 120 ngày được tính 3 lần luân chuyển.

+ Đối với tà vẹt chồng nề kéo dài trên 90 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 180 ngày được tính 3 lần luân chuyển.

+ Đối với đinh đỉa, bu lông các loại kéo dài trên 30 ngày được tính 2 lần luân chuyển, trên 60 ngày được tính 3 lần luân chuyển,...

IV. HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN

Bảng hệ số sử dụng vật liệu khi luân chuyển này áp dụng để tính toán cho các loại vật liệu khi luân chuyển có bù hao hụt.

Đối với các loại vật liệu khi sử dụng luân chuyển nhưng không có bù hao hụt thì không áp dụng bảng này, mà chỉ lấy số lượng ghi trong bảng định mức chia cho số lần luân chuyển.

BẢNG HỆ SỐ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHI LUÂN CHUYỂN

| Số lần luân chuyển Tỷ lệ bù hao hụt (%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 5 7 9 10 11 12 13 15 17 20 | 0,508 0,513 0,518 0,523 0,525 0,528 0,530 0,533 0,538 0,543 0,550 | 0,343 0,350 0,357 0,363 0,367 0,370 0,373 0,377 0,383 0,390 0,400 | 0,261 0,269 0,276 0,284 0,288 0,291 0,295 0,299 0,306 0,314 0,325 | 0,212 0,220 0,226 0,236 0,240 0,244 0,248 0,252 0,260 0,268 0,280 | 0,179 0,188 0,196 0,204 0,208 0,212 0,217 0,221 0,229 0,238 0,250 | 0,156 0,164 0,173 0,181 0,186 0,190 0,194 0,199 0,207 0,216 0,229 |

(tiếp theo)

| Số lần luân chuyển Tỷ lệ bù hao hụt (%) | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 5 7 9 10 11 12 13 15 17 20 | 0,138 0,147 0,156 0,164 0,169 0,173 0,178 0,182 0,191 0,199 0,213 | 0,124 0,133 0,142 0,151 0,156 0,160 0,164 0,168 0,178 0,187 0,200 | 0,114 0,123 0,132 0,141 0,145 0,150 0,154 0,159 0,168 0,177 0,190 | 0,081 0,090 0,099 0,109 0,113 0,118 0,123 0,127 0,137 0,146 0,160 | 0,064 0,074 0,084 0,093 0,098 0,102 0,107 0,112 0,121 0,131 0,145 | 0,048 0,058 0,067 0,077 0,082 0,087 0,091 0,096 0,106 0,116 0,130 |

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM VÁN KHUÔN CHO CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG

Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn cho công tác đổ bê tông được tính cho diện tích bề mặt bê tông có sử dụng ván khuôn.

11.30000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

11.31000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ

Đơn vị tính : 100m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.31001 | Ván khuôn gỗ các loại móng dài, bệ máy | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,330 3,100 12,00 |
| 11.31002 | Ván khuôn gỗ các loại móng cột bê tông | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,800 2,200 15,00 |
| 11.31003 | Ván khuôn gỗ các loại cột đặc | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,568 3,260 15,00 |
| 11.31004 | Ván khuôn gỗ các loại cột rỗng (có mắt chéo hay vuông) | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 1,136 4,234 18,00 |
| 11.31005 | Ván khuôn gỗ các loại dầm, xà, giằng | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,720 6,283 14,29 |
| 11.31006 | Ván khuôn gỗ các loại sàn, tấm đan, ôvăng, sênô | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,428 4,386 8,050 |
| 11.31007 | Ván khuôn gỗ các loại cầu thang | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp + gỗ chống Đinh 6cm Đinh đỉa Ø 10 | m³ m³ kg cái | 3,000 3,736 11,45 29,00 |
| 11.31008 | Ván khuôn gỗ các loại tường dày ≤ 45cm, bể chứa, phễu | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,724 2,345 17,13 |
| 11.31009 | Ván khuôn gỗ các loại tường dày > 45cm | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm Đinh đỉa Ø10 Bu lông 2 êcu M16mm Dây thép Ø5 Tăng đơ | m³ m³ m³ kg cái cái kg cái | 3,000 0,724 2,986 4,600 10,26 2,600 11,40 5,100 |
| 11.31010 | Ván khuôn gỗ các loại ống cống, ống buy | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ văng chống Đinh 6cm Đinh đỉa Ø10 | m³ m³ kg cái | 3,000 4,917 4,900 17,49 |
| 11.31011 | Ván khuôn gỗ cầu máng | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà chống Đinh 6cm Đinh đỉa Ø10 Bu lông 2 êcu M16mm Dây thép Ø5 | m³ m³ kg cái cái kg | 3,000 6,360 2,900 10,00 3,080 4,680 |
| 11.31012 | Ván khuôn gỗ các loại cống, vòm | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà, chống Đinh 6cm Đinh đỉa Ø10 Bu lông 2 êcu M16mm | m³ m³ kg cái cái | 3,000 4,608 12,40 16,50 1,600 |
| 11.31013 | Ván khuôn gỗ vòm lò, miệng phông, miệng phễu | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ giằng chống Đinh 7cm Đinh đỉa Ø10 | m³ m³ kg cái | 3,000 5,868 20,00 16,30 |
| 11.31014 | Ván khuôn gỗ đài nước, vì kèo và các kết cấu phức tạp khác | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Gỗ chống 10x10cm Đinh 6cm | m³ m³ m³ kg | 3,000 0,720 6,283 20,00 |
| 11.31015 | Ván khuôn gỗ các loại móng mố, thân mố, móng trụ cầu, thân trụ cầu | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ nẹp + gỗ chống Đinh (bình quân 6cm) Đinh đỉa Ø10 Bu lông 2 êcu M16mm Mattít | m³ m³ kg cái cái kg | 3,000 3,862 9,100 30,30 24,20 4,550 |
| 11.31016 | Ván khuôn gỗ mũ mố, mũ trụ cầu các loại | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà, chống Đinh 6cm Đinh đỉa Ø10 Bu lông + êcu M16 x 400 Mattít | m³ m³ kg cái cái kg | 3,000 4,448 9,100 30,30 24,20 4,550 |
| 11.31017 | Ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ nẹp Đinh 6cm | m³ m³ kg | 3,000 1,748 11,00 |
| 11.31018 | Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ nẹp, cọc chống Đinh 6cm | m³ m³ kg | 3,000 2,041 8,500 |

11.32000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN KIM LOẠI

Đơn vị tính : 100m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.32001 | Ván khuôn kim loại tường, cột vuông, chữ nhật, xà, dầm, giằng | Thép tấm Thép hình Gỗ chống Que hàn | kg kg m³ kg | 3.947 3.812 3,255 5,600 |
| 11.32002 | Ván khuôn kim loại xà, dầm, giằng dùng cột chống thép ống | Thép tấm Thép hình Cột chống thép ống | kg kg kg | 3.947 3.812 3.922 |
| 11.32003 | Ván khuôn kim loại cột tròn | Thép tấm Thép hình Gỗ chống Que hàn | kg kg m³ kg | 3.947 4.574 4,814 6,700 |
| 11.32004 | Ván khuôn kim loại sàn mái | Thép tấm Thép hình Gỗ chống Que hàn | kg kg m³ kg | 3.947 3.177 4,386 5,500 |
| 11.32005 | Ván khuôn kim loại móng dài | Thép tấm Thép hình | kg kg | 3.947 2.499 |
| 11.32006 | Ván khuôn kim loại móng cột | Thép tấm Thép hình | kg kg | 3.947 2.777 |
| 11.32007 | Ván khuôn kim loại mái bờ kênh mương | Thép tấm Thép hình | kg kg | 3.947 2.360 |
| 11.32008 | Ván khuôn kim loại mố trụ cầu | Thép tấm Thép hình Que hàn Ôxy Gas | kg kg kg chai kg | 4.267 1.218 12,50 1,800 3,600 |
| 11.32009 | Ván khuôn kim loại hầm | Thép tấm Thép hình Thép tròn Ø 20 ÷ 25mm Que hàn | kg kg kg kg | 687,62 214,63 125,49 22,600 |

11.33000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP ĐỊNH HÌNH

Đơn vị tính : 100m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.33001 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
| 11.33002 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,183 3.012,6 |
| 11.33003 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp, chống bằng giáo công cụ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,183 33,00 |
| 11.33004 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
| 11.33005 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,619 3.349,5 |
| 11.33006 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
| 11.33007 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ, | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,183 3.012,6 |
| 11.33008 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp, chống bằng giáo công cụ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,183 33,00 |
| 11.33009 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
| 11.33010 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,619 3.349,5 |
| 11.33011 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 737,75 3.883,5 |
| 11.33012 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,689 436,89 |
| 11.33013 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp, chống bằng giáo công cụ | Ván công nghiệp Xà gồ gỗ (8 x 20cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,689 82,524 |
| 11.33014 | Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván công nghiệp Khung xương nhôm | m² kg | 100,00 673,39 |

11.34000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM

Đơn vị tính : 100m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.34001 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
| 11.34002 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp, xà gồ gỗ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,183 3.012,6 |
| 11.34003 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim, chống bằng giáo công cụ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,183 33,00 |
| 11.34004 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
| 11.34005 | Ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim, xà gồ gỗ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,619 3.349,5 |
| 11.34006 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
| 11.34007 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim, xà gồ gỗ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,183 3.012,6 |
| 11.34008 | Ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim, chống bằng giáo công cụ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,183 33,00 |
| 11.34009 | Ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim, khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
| 11.34010 | Ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim, xà gồ gỗ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,619 3.349,5 |
| 11.34011 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 737,75 3.883,5 |
| 11.34012 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim, xà gồ gỗ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,689 436,89 |
| 11.34013 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim, chống bằng giáo công cụ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,689 82,524 |
| 11.34014 | Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván ép phủ phim khung xương nhôm | Ván ép phủ phim Khung xương nhôm | m² kg | 100,00 673,39 |

11.35000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA

Đơn vị tính : 100m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.35001 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
| 11.35002 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa, xà gồ gỗ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,183 3.012,6 |
| 11.35003 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa, chống bằng giáo công cụ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,183 33,00 |
| 11.35004 | Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
| 11.35005 | Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa, xà gồ gỗ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,619 3.349,5 |
| 11.35006 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 588,24 3.543,7 |
| 11.35007 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa, xà gồ gỗ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,183 3.012,6 |
| 11.35008 | Ván khuôn sàn mái bằng ván khuôn nhựa, chống bằng giáo công cụ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,183 33,00 |
| 11.35009 | Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa, khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 620,98 3.737,9 |
| 11.35010 | Ván khuôn tường bằng ván khuôn nhựa, xà gồ gỗ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,619 3.349,5 |
| 11.35011 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm Cột chống thép ống | m² kg kg | 100,00 737,75 3.883,5 |
| 11.35012 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván khuôn nhựa, xà gồ gỗ | Ván khuôn nhựa Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Cột chống thép ống | m² m³ kg | 100,00 2,689 436,89 |
| 11.35013 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép phủ phim, chống bằng giáo công cụ | Ván ép phủ phim Xà gồ gỗ (8 x 20 cm) Giáo công cụ | m² m³ bộ | 100,00 2,689 82,524 |
| 11.35014 | Ván khuôn cột vuông, cột chữ nhật bằng ván khuôn nhựa khung xương nhôm | Ván khuôn nhựa Khung xương nhôm | m² kg | 100,00 673,39 |

11.40000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

11.41000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU VÁN KHUÔN GỖ

Trong định mức ván khuôn gỗ cho kết cấu bê tông đúc sẵn đã tính hao hụt các lần sửa chữa

Đơn vị tính : 100m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.41001 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 4 mặt | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Đinh 6cm Dầu cặn thải | m³ m³ kg kg | 3,150 0,680 15,00 1,540 |
| 11.41002 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại panen 3 mặt (U) | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Đinh 6cm Dầu cặn thải | m³ m³ kg kg | 3,150 0,700 12,00 1,540 |
| 11.41003 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại nắp đan | Gỗ ván khuôn 3cm (kể cả đà nẹp) Đinh 6cm Dầu cặn thải | m³ kg kg | 4,680 16,00 0,710 |
| 11.61004 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột, cọc, giếng chìm | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Đinh 6cm Dầu cặn thải | m³ m³ kg kg | 3,150 0,056 10,00 3,340 |
| 11.41005 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại dầm, xà | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp, giằng chống Đinh 6cm Đinh đỉa d10 Dầu cặn thải Mattít | m³ m³ kg cái kg kg | 3,150 0,800 4,970 30,00 3,720 0,370 |
| 11.41006 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại móng | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp, giằng chống Đinh 6cm Dầu cặn thải | m³ m³ kg kg | 3,150 0,800 15,00 1,540 |
| 11.41007 | Ván khuôn gỗ đúc sẵn các loại cột rỗng | Gỗ ván khuôn 3cm Gỗ đà nẹp Đinh 6cm Dầu cặn thải | m³ m³ kg kg | 3,150 0,680 10,00 1,540 |

11.50000  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU, CẦU CÔNG TÁC

11.51000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM SÀN ĐỂ VẬT LIỆU

Đơn vị tính : 1 sàn

| Mã hiệu | Loại bê tông | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.51001 | Sàn để vật liệu bằng chồng nề phục vụ cho 1 máy trộn bê tông diện tích 18m² | Gỗ ván 5cm Tà vẹt 14x12x180 Ray (P.25) 8m Đinh đỉa Ø10 Đinh (bình quân 8cm) Đinh Crămpông Dây thép Ø3 Gỗ tay vịn | m³ thanh thanh cái kg cái kg m³ | 0,900 68,00 5,000 127,0 0,180 20,00 1,000 0,185 |
| 11.51002 | Sàn để vật liệu bằng palê phục vụ cho 1 máy trộn bê tông diện tích 18m² | Gỗ ván 5cm Gỗ cột giằng Gỗ làm mũ Ray (P.25) 8m Tà vẹt 14x12x180 Đinh đỉa Ø10 Đinh (bình quân 8cm) Dây thép Ø3 Gỗ tay vịn | m³ m³ m³ thanh thanh cái kg kg m³ | 0,900 0,340 0,170 4,000 24,00 104,0 0,180 1,800 0,195 |

11.52000 ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU LÀM CẦU CÔNG TÁC

Đơn vị tính : 1 m

| Mã hiệu | Loại bê tông | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu - quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 11.52001 | Cầu công tác rộng 0,8m | Gỗ ván 5cm Gỗ đà nẹp 8x12; 4x6 Gỗ cột giằng 10x10cm Đinh (bình quân 7cm) Đinh đỉa Ø10 | m³ m³ m³ kg cái | 0,040 0,010 0,024 0,100 7,000 |
| 11.52002 | Cầu công tác rộng 2,2m | Gỗ ván 5cm Gỗ đà nẹp 8x18; 4x8 Gỗ cột giằng, lan can 12x12; 4x8 Đinh (bình quân 7cm) Đinh đỉa Ø10 Dây thép Ø3 | m³ m³ m³ kg cái kg | 0,110 0,039 0,102 0,280 3,500 0,300 |
| 11.52003 | Cầu công tác rộng 2,5m | Gỗ ván 5cm Gỗ đà nẹp 10x10; 4x8 Gỗ cột giằng, lan can 15x15; 4x8 Đinh (bình quân 7cm) Đinh đỉa Ø10 Dây thép Ø3 | m³ m³ m³ kg cái kg | 0,125 0,051 0,123 0,320 0,600 3,500 |

Chương II

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN

12.10000- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO CÁC LOẠI VỮA XÂY, TRÁT

Hướng dẫn sử dụng:

a - Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có qui cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).

b - Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.

c - Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít

d - Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp phối theo nhà sản xuất.

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m³ VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG

12.10100 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30

| Mã hiệu | Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát (m³) | Nước (lít) |
| 12.10101 12.10102 12.10103 12.10104 12.10105 | Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 10 25 50 75 100 | 65 112 207 291 376 | 107 97 73 50 29 | 1,15 1,12 1,09 1,07 1,04 | 200 200 200 200 200 |
| 12.10111 12.10112 12.10113 12.10114 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2) | 10 25 50 75 | 71 121 225 313 | 104 91 66 44 | 1,13 1,10 1,07 1,04 | 210 210 210 210 |
| 12.10121 12.10122 12.10123 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7÷1,4) | 10 25 50 | 80 138 256 | 101 84 56 | 1,10 1,07 1,04 | 220 220 220 |
| 12.10132 12.10133 12.10134 12.10135 12.10136 | Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 50 75 100 125 | 116 213 296 385 462 |  | 1,16 1,12 1,09 1,06 1,02 | 260 260 260 260 260 |
| 12.10142 12.10143 12.10144 12.10145 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2) | 25 50 75 100 | 124 230 320 410 |  | 1,13 1,09 1,06 1,02 | 260 260 260 260 |
| 12.10152 12.10153 12.10154 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7÷1,4) | 25 50 75 | 142 261 360 |  | 1,10 1,06 1,02 | 260 260 260 |

12.10200 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 40

| Mã hiệu | Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát (m³) | Nước (lít) |
| 12.10202 12.10203 12.10204 12.10205 12.10206 | Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 50 75 100 125 | 86 161 223 291 357 | 83 69 56 42 29 | 1,14 1,12 1,09 1,07 1,05 | 200 200 200 200 200 |
| 12.10212 12.10213 12.10214 12.10215 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2) | 25 50 75 100 | 93 173 242 317 | 81 64 51 36 | 1,12 1,09 1,07 1,05 | 210 210 210 210 |
| 12.10222 12.10223 12.10224 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 50 75 | 106 196 275 | 76 58 42 | 1,09 1,06 1,04 | 220 220 220 |
| 12.10232 12.10233 12.10234 12.10235 12.10236 12.10237 | Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 50 75 100 125 150 | 88 163 227 297 361 425 |  | 1,17 1,14 1,11 1,09 1,06 1,04 | 260 260 260 260 260 260 |
| 12.10242 12.10243 12.10244 12.10245 12.10246 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2) | 25 50 75 100 125 | 96 176 247 320 389 |  | 1,15 1,11 1,09 1,06 1,03 | 260 260 260 260 260 |
| 12.10252 12.10253 12.10254 12.10255 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 50 75 100 | 108 200 278 359 |  | 1,11 1,08 1,05 1,02 | 260 260 260 260 |

12.10300 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m³ VỮA XÂY, TRÁT ĐẶC BIỆT

| Mã hiệu | Loại vữa | Vật liệu dùng cho 1m³ vữa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 12.10311 | Vữa chịu axit | Bột thạch anh Cát thạch anh Thuỷ tinh nước Na2SiO3 Thuốc trừ sâu Na2SiF6 | kg kg kg kg | 1.040 520 468 70 |
| 12.10321 | Vữa chống mòn | Xi măng PCB 30 Cát vàng Phoi thép Nước | kg m³ kg lít | 1.039 0,334 1.350 260 |
| 12.10331 | Vữa vôi, Puzơlan mác 50 | Bột Puzơlan Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg lít m³ lít | 410 135 200 1,010 220 |
| 12.10332 | Vữa vôi, Puzơlan mác 25 | Bột Puzơlan Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg lít m³ lít | 270 90 160 1,010 220 |
| 12.10333 | Vữa vôi, Puzơlan mác 10 | Bột Puzơlan Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg lít m³ lít | 185 60 115 1,010 220 |
| 12.10334 | Vữa vôi, Puzơlan mác 50 có thêm 20% xi măng | Bột Puzơlan Xi măng PCB 30 Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg kg kg m³ lít | 330 110 110 205 1,010 220 |
| 12.10335 | Vữa vôi, Puzơlan mác 25 có thêm 20% xi măng | Bột Puzơlan Xi măng PCB 30 Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg kg lít m³ lít | 210 70 70 135 1,010 220 |
| 12.10336 | Vữa vôi, Puzơlan mác 10 có thêm 20% xi măng | Bột Puzơlan Xi măng PCB 30 Nếu dùng vôi bột Nếu dùng vôi tôi Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 Nước (khi dùng vôi bột) | kg kg kg lít m³ lít | 150 50 50 95 1,010 220 |

12.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ XÂY

Hướng dẫn sử dụng:

1- Định mức công tác xây gạch, đá được tính toán theo tiêu chuẩn sau:

a/ Độ dầy mạch vữa xây thông thường:

- Trung bình mạch nằm dày 12 mm, mạch đứng dày 10 mm.

- Giới hạn của mạch dày 7 mm đến 15 mm. Riêng xây gạch, mạch dày nhất không được quá 12mm.

b/ Loại gạch và theo kích thước tiêu chuẩn:

- Gạch đất sét nung:

+ Gạch đặc kích thước: 22x10,5x6cm; 20x10x5xcm; 19x9x4,5cm và 19x8x4cm.

+ Gạch rỗng kích thước: 20x10x10cm; 19x9x9cm; 19x8x8cm; 22x15x10cm; 22x10x13,5cm; 22x13x8,5cm và 25x15x10cm.

+ Gạch thông gió kích thước: 20 x 20 cm và 30 x 30 cm.

- Gạch không nung: gạch bê tông ép đúc rỗng kích thước: theo TCVN 6477:2011 gạch bê tông.

- Gạch silicát cỡ 25x12x6,5cm và 25x12x9cm, v.v..

Trường hợp dùng loại gạch có tính chất và kích thước khác để xây thì phải căn cứ vào thiết kế và quy cách phẩm chất gạch để tính toán định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

2 - Định mức vật liệu vữa công tác xây các kết cấu bằng gạch rỗng đất sét nung được điều chỉnh khi xây bằng loại gạch:

- 02 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 0,8 lít cho 1m² xây và 5 lít cho 1m³ xây.

- 04 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 1,6 lít cho 1m² xây và 10 lít cho 1m³ xây.

- 06 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 2,4 lít cho 1m² xây và 15 lít cho 1m³ xây.

3 - Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.

4 - Định mức vật liệu xây gờ 1 chỉ áp dụng khi xây nằm viên gạch theo kích thước viên gạch 10,5cm, trường hợp xây gờ bằng gạch xếp nghiêng theo kích thước 6cm thì cứ 1m gờ chỉ cần 7,5 viên gạch và 2,5 lít vữa, nếu xây gờ chỉ thì cứ 1m gờ chỉ sau số lượng vật liệu bằng 2 lần số lượng vật liệu 1m chỉ đầu tiên, số lượng vật liệu chỉ tính phần của gờ.

5 - Chiều dầy kết cấu xây chưa bao gồm lớp vữa trát.

ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐỂ XÂY KẾT CẤU

12.21000- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG

12.21100- Xây các kết cấu bằng gạch chỉ

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.21101 | Xây móng gạch dày ≤ 33cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 542 280 |
| 12.21102 | Xây móng gạch dày > 33cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 536 290 |
| 12.21103 | Xây tường gạch dày 6cm | 1m² xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 38 12 |
| 12.21104 | Xây tường gạch dày 11cm | 1m² xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 62 25 |
| 12.21105 | Xây gạch nghiêng mái taluy | 1m² xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 62 36 |
| 12.21106 | Xây tường gạch dày 22cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 542 280 |
| 12.21107 | Xây tường gạch dày 33cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 536 290 |
| 12.21108 | Xây tường gạch dày > 33cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 531 300 |
| 12.21109 | Xây vỉa hè bằng gạch chỉ xếp nghiêng | 1m | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 14 4 |
| 12.21110 | Xây cột | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 550 290 |
| 12.21111 | Xây cuốn vòm cống bằng gạch chỉ | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 552 290 |
| 12.21112 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày 22cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 542 290 |
| 12.21113 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày 33cm | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 531 290 |
| 12.21114 | Xây gờ 1 chỉ | 1m gờ | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 5,00 1,50 |
| 12.21115 | Xây bể chứa | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 542 310 |
| 12.21116 | Xây hố van, hố ga | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 542 330 |
| 12.21117 | Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 542 333 |
| 12.21118 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m³ xây | Gạch chỉ Vữa xây | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 564 280 |

12.21200- Xây các kết cấu bằng gạch thẻ

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.21211 | Xây móng gạch dày ≤ 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 798 290 |
| 12.21212 | Xây móng gạch dày > 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 768 295 |
| 12.21213 | Xây tường gạch dày 5cm | 1m² xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 46 7,5 |
| 12.21214 | Xây tường gạch dày 10cm | 1m² xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 82 23 |
| 12.21215 | Xây tường gạch dày 20cm | 1m² xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 162 45 |
| 12.21216 | Xây tường gạch dày 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 770 242 |
| 12.21217 | Xây cột trụ | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 770 304 |
| 12.21218 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 808 300 |
| 12.21219 | Xây hố van, hố ga | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 798 350 |
| 12.21220 | Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 5 | viên lít | 798 370 |
| 12.21221 | Xây móng dày ≤ 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 1.147 342 |
| 12.21222 | Xây móng dày > 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 1.117 356 |
| 12.21223 | Xây tường dày 4cm | 1m² xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 57 6,4 |
| 12.21244 | Xây tường dày 8cm | 1m² xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 103 20 |
| 12.21225 | Xây tường dày 19cm | 1m² xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 215 65 |
| 12.21226 | Xây tường dày ≥ 28cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 1.068 347 |
| 12.21227 | Xây cột trụ | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 1.033 328 |
| 12.21228 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 4 | viên lít | 1.071 328 |
| 12.21231 | Xây móng dày ≤ 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 923 313 |
| 12.21232 | Xây móng dày > 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 906 328 |
| 12.21233 | Xây tường dày 4,5cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 974 313 |
| 12.21234 | Xây tường dày 9cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 974 256 |
| 12.21235 | Xây tường dày 19cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 923 313 |
| 12.21236 | Xây tường dày ≥ 30cm | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 907 328 |
| 12.21237 | Xây cột trụ bằng gạch thẻ | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 907 328 |
| 12.21238 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m³ xây | Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 9 x 4,5 | viên lít | 923 328 |

12.21300 - Xây các kết cấu bằng gạch ống

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.21311 | Xây tường dày 8cm | 1m² xây | Gạch ống Vữa xây | 19 x 8 x 8 | viên lít | 58 43 |
| 12.21312 | Xây tường dày 19cm | 1m² xây | Gạch ống Vữa xây | 19 x 8 x 8 | viên lít | 118 51 |
| 12.21313 | Xây tường dày ≥ 28cm | 1m³ xây | Gạch ống Vữa xây | 19 x 8 x 8 | viên lít | 640 268 |
| 12.21314 | Xây tường dày 20cm bằng gạch ống câu gạch thẻ | 1m² xây | Gạch ống Gạch thẻ Vữa xây | 19 x 8 x 8 19 x 8 x 4 | viên viên lít | 46,5 93 36 |
| 12.21321 | Xây tường dày 9cm | 1m³ xây | Gạch ống Vữa xây | 19 x 9 x 9 | viên lít | 545 160 |
| 12.21322 | Xây tường dày 19cm | 1m³ xây | Gạch ống Vữa xây | 19 x 9 x 9 | viên lít | 515 190 |
| 12.21323 | Xây tường dày ≥ 30cm | 1m³ xây | Gạch ống Vữa xây | 19 x 9 x 9 | viên lít | 505 220 |
| 12.21331 | Xây tường dày 10cm | 1m² xây | Gạch ống Vữa xây | 20 x 10 x 10 | viên lít | 46 15 |
| 12.21332 | Xây tường dày 20cm | 1m² xây | Gạch ống Vữa xây | 20 x 10 x 10 | viên lít | 90 33 |
| 12.21334 | Xây tường dày 20cm bằng gạch ống câu gạch thẻ | 1m² xây | Gạch ống Gạch thẻ Vữa xây | 20 x 10 x 10 20 x 10 x 5 | viên viên lít | 35 70 48 |

12.21400 - Xây các kết cấu bằng gạch rỗng

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.21411 | Xây tường dày 8,5cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 22 x 13 x 8,5 | viên lít | 390 170 |
| 12.21412 | Xây tường dày > 8,5cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 22 x 13 x 8,5 | viên lít | 376 180 |
| 12.21421 | Xây tường dày 10cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 22 x 13,5 x 10 | viên lít | 294 160 |
| 12.21422 | Xây tường dày > 10cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 22 x 13,5 x 10 | viên lít | 287 170 |
| 12.21431 | Xây tường dày 10cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 22 x 15 x 10 | viên lít | 271 170 |
| 12.21432 | Xây tường dày > 10cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 22 x 15 x 10 | viên lít | 260 181 |
| 12.21441 | Xây tường dày ≤10cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 25 x 15 x 10 | viên lít | 238 170 |
| 12.21442 | Xây tường dày >10cm | 1m³ xây | Gạch rỗng 6 lỗ Vữa xây | 25 x 15 x 10 | viên lít | 229 181 |

12.21500 - Xây tường bằng gạch thông gió

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.21581 | Xây tường bằng gạch thông gió | 1m² xây | Gạch thông gió Vữa xây | 20 x 20 | viên lít | 25 6 |
| 12.21582 | Xây tường bằng gạch thông gió | 1m² xây | Gạch thông gió Vữa xây | 30 x 30 | viên lít | 11 5,7 |

12.22000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG

12.22100 - Xây tường bằng gạch bê tông đúc rỗng

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.22111 | Xây tường dày 11,5cm | 1m³ xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 24 x 11,5x 9 | viên lít | 350 123 |
| 12.22112 | Xây tường dày 11,5cm | 1m³ xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 24 x 11,5x 19 | viên lít | 174 81 |
| 12.22121 | Xây tường dày 10cm | 1m³ xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 39 x 10 x 19 | viên lít | 126 88 |
| 12.22122 | Xây tường dày 15cm | 1m³ xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 39 x 15 x 19 | viên lít | 84 84 |
| 12.22123 | Xây tường dày 19cm | 1m³ xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 39 x 19 x 19 | viên lít | 67 78 |
| 12.22131 | Xây tường dày 10cm | 1m² xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 40 x 10 x 20 | viên lít | 12 7,2 |
| 12.22132 | Xây tường dày 15cm | 1m² xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 40 x 15 x 20 | viên lít | 12 11 |
| 12.22133 | Xây tường dày 20cm | 1m³ xây | Gạch bê tông rỗng Vữa xây | 40 x 20 x 20 | viên lít | 59 75 |

12.23000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH SILICÁT

12.23100 - Xây các kết cấu bằng gạch silicát

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.23101 | Xây tường dày 6,5cm | 1m² xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 6,5 | viên lít | 30 11 |
| 12.23102 | Xây tường dày 12cm | 1m² xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 6,5 | viên lít | 52 26 |
| 12.23103 | Xây tường dày 25cm | 1m³ xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 6,5 | viên lít | 418 267 |
| 12.23104 | Xây tường dày 38cm | 1m³ xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 6,5 | viên lít | 408 271 |
| 12.23201 | Xây tường dày 9cm | 1m² xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 9 | viên lít | 30 14 |
| 12.23202 | Xây tường dày 12cm | 1m² xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 9 | viên lít | 39 22 |
| 12.23203 | Xây tường dày 25cm | 1m³ xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 9 | viên lít | 312 192 |
| 12.23204 | Xây tường dày 38cm | 1m³ xây | Gạch silicát Vữa xây | 25 x 12 x 9 | viên lít | 303 200 |

12.24000 - XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG GẠCH CHỊU LỬA

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 12.24001 | Xây ống khói | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 990 105 |
| 12.24002 | Xây lò nung Clinke | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 1.019 58 |
| 12.24003 | Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 1.019 54 |
| 12.24004 | Xây gạch chịu lửa trong kết cấu thép - thân Xiclon | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 1.019 105 |
| 12.24005 | Xây gạch chịu lửa trong phễu, ống thép | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 981 126 |
| 12.24006 | Xây gạch chịu lửa trong côn, cút thép | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 985 157 |
| 12.24007 | Xây tường lò nung | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 1.019 50 |
| 12.24008 | Xây vòm lò nung | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 981 52 |
| 12.24009 | Xây đáy lò nung | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 1.019 50 |
| 12.24010 | Xây đường khói lò nung | 1 tấn | Gạch chịu lửa Vữa chịu lửa | kg kg | 981 50 |

12.25000- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ

12.25100- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ HỘC

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.25101 | Xây mặt bằng hay mái dày 30cm bằng đá hộc | 1m² xây | Đá hộc Đá dăm Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 0,360 0,016 130,0 |
| 12.25102 | Xây móng đá hộc | 1m³ xây | Đá hộc Vữa xây | 30 x 30 | m³ lít | 1,200 400,0 |
| 12.25103 | Xây tường hay trụ pin | 1m³ xây | Đá hộc Đá dăm (chèn) Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,200 0,056 420,0 |
| 12.25104 | Xếp đá hộc 2 đầu mố (1/4 nón ) | 1m³ xếp | Đá hộc Đá dăm (chèn) Dây thép D4 | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ kg | 1,225 0,360 0,500 |
| 12.25105 | Xây trụ đỡ ống bằng đá hộc chèn đá dăm 4x6 | 1m³ xây | Đá hộc Đá dăm (chèn) Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,220 0,056 420,0 |
| 12.25106 | Xây gối đỡ đường ống bằng đá hộc | 1m³ xây | Đá hộc Đá dăm (chèn) Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,220 0,056 420,0 |
| 12.25107 | Xây nút hầm bằng đá hộc | 1m³ xây | Đá hộc Đá dăm (chèn) Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,200 0,056 420,0 |
| 12.25108 | Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40% | 1m³ xây | Đá hộc Đá dăm (chèn) Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,200 0,060 460,0 |
| 12.25109 | Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc thẳng | 1m³ xếp | Đá hộc Đá dăm | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ | 1,200 0,060 |
| 12.25110 | Xếp đá khan mái dốc cong | 1m³ xếp | Đá hộc Đá dăm | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ | 1,200 0,064 |
| 12.25111 | Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc thẳng, có chít mạch | 1m³ xếp | Đá hộc Đá dăm Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,200 0,060 67,00 |
| 12.25112 | Xếp đá khan mái dốc cong có chít mạch | 1m³ xếp | Đá hộc Đá dăm Vữa xây | 30 x 30 4 x 6 | m³ m³ lít | 1,200 0,064 67,00 |
| 12.25113 | Xếp đá hộc làm kè đường | 1m³ xếp | Đá hộc | 30 x 30 | m³ | 1,225 |

12.25200- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ĐẼO

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.25201 | Xây đá đẽo sơ | 1m³ xây | Đá đẽo sơ Vữa xây | 30 x 25 x 10 | m³ lít | 1,10 330 |
| 12.25202 | Xây đá đẽo kỹ | 1m³ xây | Đá đẽo kỹ Vữa xây | 30 x 25 x 10 | m³ lít | 1,00 300 |

12.25300- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ ONG

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.25311 | Xây kết cấu | 1m³ xây | Đá ong Vữa xây | 40 x 20 x 10 | viên lít | 100 300 |
| 12.25321 | Xây kết cấu: dày < 35cm | 1m³ xây | Đá ong Vữa xây | 35 x 22 x 15 | viên lít | 69 300 |
| 12.25322 | Xây kết cấu: dày ≥ 35cm | 1m³ xây | Đá ong Vữa xây | 35 x 22 x 15 | viên lít | 68 290 |

12.25400- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ XANH MIẾNG HÌNH ĐA GIÁC

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.25401 | Xây móng bằng đá xanh miếng hình đa giác | 1m³ xây | Đá xanh miếng Vữa xây | 30x20x10 | m³ lít | 0,89 160 |
| 12.25402 | Xây tường dày 10cm bằng đá xanh miếng hình đa giác | 1m³ xây | Đá xanh miếng Vữa xây | 30x20x10 | m³ lít | 0,89 160 |
| 12.25403 | Xây tường dày 20cm bằng đá xanh miếng hình đa giác | 1m³ xây | Đá xanh miếng Vữa xây | 30x20x10 | m³ lít | 0,89 160 |
| 12.25404 | Xây tường dày ≤30cm bằng đá xanh miếng hình đa giác | 1m³ xây | Đá xanh miếng Vữa xây | 30x20x10 | m³ lít | 0,89 160 |
| 12.25405 | Xây tường dày >30cm bằng đá xanh miếng hình đa giác | 1m³ xây | Đá xanh miếng Vữa xây | 30x20x10 | m³ lít | 0,85 190 |
| 12.25406 | Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng hình đa giác | 1m³ xây | Đá xanh miếng Vữa xây | 30x20x10 | m³ lít | 0,85 250 |

12.25500- XÂY CÁC KẾT CẤU BẰNG ĐÁ CHẺ

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại Vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng |
| 12.25511 | Xây móng | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây | 25x20x15 | viên lít | 106 290 |
| 12.25512 | Xây tường dày ≤ 30cm | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây | 25x20x15 | viên lít | 107 300 |
| 12.25513 | Xây tường dày > 30cm | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây | 25x20x15 | viên lít | 106 290 |
| 12.25521 | Xây tường dày 10cm | 1m² xây | Đá chẻ Vữa xây | 20x10x10 | viên lít | 45 14 |
| 12.25522 | Xây tường dày 20cm | 1m² xây | Đá chẻ Vữa xây | 20x10x10 | viên lít | 86 32 |
| 12.25523 | Xây tường dày ≤ 30cm | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây | 20x10x10 | viên lít | 450 300 |
| 12.25524 | Xây tường dày > 30cm | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây | 20x10x10 | viên lít | 430 310 |
| 12.25531 | Xây tường dày ≤ 25cm chèn đá dăm | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây Đá dăm chèn | 20x20x25 4 x 6 | viên lít m³ | 73 280 0,047 |
| 12.25532 | Xây tường dày > 25cm chèn đá dăm | 1m³ xây | Đá chẻ Vữa xây Đá dăm chèn | 20x20x25 4 x 6 | viên lít m³ | 72 290 0,047 |

12.30000 -  ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

Hướng dẫn sử dụng:

1- Trát tường gạch rỗng thì vữa được tăng lên như sau:

| STT | Loại tường | Mức tăng vữa trát |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tường dày ≤ 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng | 0,4 lít/m² |
| 2 | Tường dày ≥ 22cm xây bằng gạch 2 lỗ rỗng | 0,7 lít/m² |
| 3 | Tường dày ≥ 45cm, xây bằng gạch 2 lỗ rỗng | 0,4 lít/m² |
| 4 | Tường dày ≤ 11cm bằng gạch 2 lỗ rỗng | không tăng vữa |
| 5 | Tường xây bằng gạch 4 ÷ 6 lỗ rỗng | 1,2 lít/m² |

2- Trường hợp trần làm bằng cuốn gạch thì vữa trát trần áp dụng định mức vữa trát tường.

3- Nếu dưới lớp trát, láng granitô có lớp trát lót bằng vữa thì tuỳ theo bề dày lớp lót do thiết kế quy định mà tính toán số lượng vữa cần thiết.

4- Định mức vật liệu trát gờ chỉ thông thường chỉ tính cho gờ chỉ, nếu gờ nhiều chỉ thì từ chỉ thứ 2 trở đi, mỗi chỉ thêm 0,5 lít vữa cho 1m gờ.

5- Đối với loại tường đá rửa có màu xám thì thay lượng xi măng trắng bằng xi măng đen PCB30.

6- Các định mức vật liệu vữa và xi măng của công tác trát, láng, lát, ốp đã bao gồm cả hao hụt trong khâu thi công.

12.31000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG

12.31100 - Trát tường bằng vữa thông thường (vữa tam hợp hoặc vữa xi măng cát)

Đơn vị tính : 1m² bề mặt trát

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.31101 | Trát tường dày 1cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 12,00 |
| 12.31102 | Trát tường dày 1,5cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 17,00 |
| 12.31103 | Trát tường dày 2cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 23,00 |
| 12.31104 | Trát tường dày 2,5cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 26,00 |
| 12.31105 | Trát vẩy tường chống vang | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 41,00 |
| 12.31106 | Trát tường Granitô dày 1cm | Đá trắng nhỏ Bột đá Xi măng trắng Bột màu | 5 ÷ 8mm Theo thiết kế | kg kg kg kg | 14,00 7,000 7,500 0,100 |
| 12.31107 | Trát tường Granitô dày 1,5cm | Đá trắng nhỏ Bột đá Xi măng trắng Bột màu | 5 ÷ 8mm Theo thiết kế | kg kg kg kg | 16,50 9,500 7,900 0,105 |
| 12.31108 | Trát tường đá rửa dày 0,5cm | Vữa trát lót Đá trắng nhỏ Xi măng trắng Bột màu | M50 dày 1,5cm 5 ÷ 8mm | lít kg kg kg | 15,50 11,00 9,500 0,060 |
| 12.31109 | Trát tường đá rửa dày 1,5 cm | Vữa trát lót Đá trắng nhỏ Xi măng Bột đá Bột màu | M75 dày 2,2cm 5 ÷ 8mm | lít kg kg kg kg | 25,00 16,20 8,800 8,500 0,070 |

12.31200 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang

Đơn vị tính : 1m² bề mặt trát

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.31201 | Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 1cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 13,00 |
| 12.31202 | Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 1,5cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 18,00 |
| 12.31203 | Trát trụ, cột, lam đứng cầu thang dày 2cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 25,00 |

12.31300 - Trát trụ xà, dầm,giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang

Đơn vị tính : 1m² bề mặt trát

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.31301 | Trát xà, dầm, giằng dày 1,5cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 18,00 |
| 12.31302 | Trát trần dày 1,5cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 18,00 |
| 12.31303 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 12,00 |

12.31400 - Trát các kết cấu khác

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.31401 | Trát lưới thép 2 mặt dày 1cm | 1m² | Lưới thép Đinh Gỗ hồng sắc Gỗ hồng sắc Cát mịn Vôi cục | 3cm 3 x 10 3 x 4 M = 0,7÷1,4 | m² kg m m m³ kg | 2,100 0,240 5,000 5,000 0,050 9,000 |
| 12.31402 | Trát phào | 1m | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 11,00 |
| 12.31403 | Trát gờ chỉ thông thường | 1m | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 2,500 |

12.31500 - Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.31501 | Trát tường dày 0,5 cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 6 |
| 12.31502 | Trát tường dày 0,7cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 8 |
| 12.31503 | Trát tường dày 1cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 11 |

12.31600 - Láng bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính : 1m² bề mặt láng

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.31601 | Láng mặt nền, sàn … - Lớp vữa dày 1cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 13,00 |
| 12.31602 | Láng mặt nền, sàn … - Lớp vữa dày 2cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 25,00 |
| 12.31603 | Láng mặt nền, sàn … - Lớp vữa dày 3cm | Vữa trát | Theo thiết kế | lít | 35,00 |
| 12.31604 | Đánh màu khi láng trát | Xi măng | PCB 30 | kg | 0,300 |
| 12.31605 | Láng Granitô nền, sàn | Đá trắng Bột đá Bột màu Xi măng trắng |  | kg kg kg kg | 11,90 5,600 0,070 5,630 |
| 12.31606 | Láng Granitô cầu thang | Đá trắng Bột đá Bột màu Xi măng trắng |  | kg Kg kg kg | 16,40 9,450 0,104 2,750 |

12.32000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÁT, ỐP

12.32100 - Lát gạch bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính : 1m² bề mặt lát

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.32101 | Lát gạch chỉ có vữa lót | Gạch chỉ Vữa lót và gắn mạch Vữa miết mạch | 22 x 10,5 x 6 mác 50 mác 75 | viên lít lít | 38 25,50 2,500 |
| 12.32102 | Lát gạch chỉ không có vữa lót | Gạch chỉ Vữa gắn mạch Vữa miết mạch | 22 x 10,5 x 6 mác 50 mác 75 | viên lít lít | 38 5,000 2,500 |
| 12.32103 | Lát gạch thẻ: 20 x 10 x 5 cm | Gạch thẻ Vữa gắn mạch Vữa miết mạch | 20 x 10 x 5 mác 50 mác 75 | viên lít lít | 44 25,00 2,700 |
| 12.32104 | Lát gạch lá nem 20x 20cm | Gạch lá nem Vữa lót Xi măng | 20 x 20 mác 50 PCB 30 | Viên lít kg | 25,00 25,00 0,200 |
| 12.32105 | Lát gạch xi măng 30 x 30cm | Gạch xi măng Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 30 x 30 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 11,50 25,00 0,792 0,158 |
| 12.32106 | Lát gạch xi măng 20 x 20cm | Gạch xi măng Vữa lót Xi măng trắng | 20 x 20 mác 50 | viên lít kg | 25,00 20,00 0,198 |
| 12.32107 | Lát gạch vỉ | Gạch vỉ Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | mác 50 PCB 30 | m² lít kg kg | 1,000 15,50 0,842 1,980 |
| 12.32108 | Lát gạch men sứ 11 x 11cm | Gạch men sứ Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 11 x 11 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 83,00 21,00 0,850 0,350 |
| 12.32109 | Lát gạch men sứ 15 x 15cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 15 x 15 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 44,00 25,00 0,842 0,238 |
| 12.32110 | Lát gạch ceramic, granit 20 x 20cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 20 x 20 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 25,00 25,00 0,842 0,198 |
| 12.32111 | Lát gạch ceramic, granit 20 x 30cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 20 x 30 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 17,00 25,00 0,842 0,178 |
| 12.32112 | Lát gạch ceramic, granit 30 x 30cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 30 x 30 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 11,11 25,00 0,792 0,158 |
| 12.32113 | Lát gạch ceramic, granit 40 x 40cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 40 x 40 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 6,250 25,00 0,792 0,119 |
| 12.32114 | Lát gạch ceramic, granit 50 x 50cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 50 x 50 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 4,000 25,00 0,743 0,099 |
| 12.32115 | Lát gạch ceramic, granit 45 x 60cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 45 x 60 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 3,700 25,00 0,693 0,099 |
| 12.32116 | Lát gạch ceramic, granit 60 x 60cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 60 x 60 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 2,780 25,00 0,644 0,099 |
| 12.32117 | Lát gạch ceramic, granit 60 x 90cm | Gạch lát Vữa lót Xi măng Xi măng trắng | 60 x 90 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 1,850 25,00 0,594 0,099 |
| 12.32118 | Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang | Gạch lát Vữa lót Xi măng trắng | mác 50 | m² lít kg | 1,000 25,00 0,149 |
| 12.32119 | Lát gạch chống nóng 22 x 10,5 x 15 (4 lỗ) | Gạch 4 lỗ Vữa miết mạch Vữa lót | 22 x 10,5 x 15 mác 75 mác 50 | viên lít lít | 39,00 7,500 25,50 |
| 12.32120 | Lát gạch chống nóng 22 x 15 x 10,5 (6 lỗ) | Gạch 6 lỗ Vữa miết mạch Vữa lót | 22 x 15 x 10,5 mác 75 mác 50 | viên lít lít | 28,00 5,000 25,50 |
| 12.32121 | Lát gạch chống nóng 22 x 22 x 10,5 (10 lỗ) | Gạch 10 lỗ Vữa miết mạch Vữa lót | 22 x 22 x 10,5 mác 75 mác 50 | viên lít lít | 20,00 5,500 25,20 |
| 12.32122 | Lát gạch lá dừa 10 x 20 cm | Gạch lá dừa Vữa lót Vữa miết mạch | 10 x 20 mác 50 mác 75 | viên lít lít | 44,00 25,50 2,800 |
| 12.32123 | Lát gạch lá dừa 20 x 20 cm | Gạch lá dừa Vữa lót Vữa miết mạch | 20 x 20 mác 50 mác 75 | Viên lít lít | 25,00 25,50 1,500 |
| 12.32124 | Lát gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm | Gạch tự chèn | dày 3,5cm | m² | 1,000 |
| 12.32125 | Lát gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm | Gạch tự chèn | dày 5,5cm | M² | 1,000 |
| 12.32126 | Lát gạch đất nung 30 x 30cm | Gạch đất nung Vữa lót Xi măng | 30 x 30 mác 50 PCB 30 | viên lít kg | 11,10 21,00 1,980 |
| 12.32127 | Lát gạch đất nung 35 x 35cm | Gạch đất nung Vữa lót Xi măng | 35 x 35 mác 50 PCB 30 | viên lít kg | 8,280 26,00 1,733 |
| 12.32128 | Lát gạch đất nung 40 x 40cm | Gạch đất nung Vữa lót Xi măng | 40 x 40 mác 50 PCB 30 | viên lít kg | 6,340 26,00 1,485 |
| 12.32129 | Lát gạch cẩm thạch, gạch đa giác 30 x 30cm | Gạch Vữa lót Xi măng trắng | 30 x 30 mác 50 | Viên lít kg | 11,10 21,00 0,210 |

12.32200 - Lát đá bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính : 1m² bề mặt lát

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.32201 | Lát đá xẻ 20 x 20cm | Đá xẻ Vữa lót Xi măng trắng | 20 x 20 mác 75 | m² lít kg | 1,000 21,00 0,490 |
| 12.32202 | Lát đá xẻ 30 x 30cm | Đá Vữa lót Xi măng trắng | 30 x 30 mác 75 | m² lít kg | 1,000 21,00 0,340 |
| 12.32203 | Lát đá xẻ 40 x 40cm | Đá Vữa lót Xi măng trắng | 40 x 40 mác 75 | m² lít kg | 1,000 21,00 0,240 |
| 12.32204 | Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, tiết diện các loại | Đá Vữa lót Xi măng trắng | mác 75 | m² lít kg | 1,000 21,00 0,500 |
| 12.32205 | Lát đá tự nhiên bậc tam cấp, cầu thang, mặt bệ các loại | Đá tự nhiên Vữa lót Xi măng trắng | mác 75 | m² lít kg | 1,000 25,00 0,150 |

12.32300 - Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt

Đơn vị tính : 1m² bề mặt lát

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.32301 | Lát, ốp bằng vật liệu cách nhiệt dày 5cm | Siroport Nhựa bi tum Củi đun | tấm Số 4 | m³ kg kg | 0,055 3,864 3,864 |
| 12.32302 | Lát bằng vật liệu cách nhiệt dày 12cm | Siroport Nhựa bi tum Củi đun | tấm Số 4 | m³ kg kg | 0,132 5,713 5,713 |

12.32400 - Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính : 1m² bề mặt ốp

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.32401 | Ốp tường bằng gạch xi măng 20 x 20cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 20 x 20 mác 50 PCB 30 | Viên lít kg kg | 25,00 13,00 0,644 0,100 |
| 12.32402 | Ốp trụ bằng gạch xi măng 20 x 20cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 20 x 20 mác 50 PCB 30 | viên lít kg kg | 27,00 17,00 0,644 0,120 |
| 12.32403 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 11 x 11cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 11 x 11 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 83,00 25,00 0,594 0,340 |
| 12.32404 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 15 x 15cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 15 x 15 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 45,00 15,00 0,594 0,230 |
| 12.32405 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 20 x 15cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 20 x 15 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 33,00 16,00 0,644 0,240 |
| 12.32406 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 20 x 20cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 20 x 20 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 25,00 16,00 0,644 0,230 |
| 12.32407 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 20 x 25cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 20 x 25 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 20,00 13,00 0,644 0,168 |
| 12.32408 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 20 x 30cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 20 x 30 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 17,00 13,00 0,693 0,158 |
| 12.32409 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 30 x 30cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 30 x 30 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 11,11 13,00 0,743 0,149 |
| 12.32410 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 40 x 40cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 40 x 40 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 6,250 15,00 0,792 0,139 |
| 12.32411 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 50 x 50cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 50 x 50 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 4,000 15,00 0,842 0,119 |
| 12.32412 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 60 x 60cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 60 x 60 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 2,778 20,00 0,891 0,119 |
| 12.32413 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 45 x 90cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 45 x 90 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 2,469 25,00 0,990 0,119 |
| 12.32414 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch men sứ 60 x 90cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 60 x 90 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 1,852 25,00 1,139 0,129 |
| 12.32415 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch đất sét nung, gạch xi măng 6 x 20cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 6 x 20 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 83,00 15,50 0,594 0,340 |
| 12.32416 | Ốp tường bằng gạch gốm tráng men 3 x 10cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 3 x 10 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 331,0 15,50 0,594 0,490 |
| 12.32417 | Ốp trụ bằng gạch gốm tráng men 3 x 10cm | Gạch Vữa Xi măng Xi măng trắng | 3 x 10 mác 75 PCB 30 | viên lít kg kg | 361,0 15,50 0,594 0,490 |
| 12.32418 | Ốp gạch vỉ vào các kết cấu | Gạch vỉ Vữa Xi măng trắng | vỉ mác 75 | m² lít kg | 1,000 15,50 1,980 |
| 12.32419 | Ốp tường bằng gạch đa giác các màu ghép từng bản 30 x 30cm | Gạch đa giác Vữa Xi măng Xi măng trắng | 30 x 30 mác 75 PCB 30 | bản lít kg kg | 11,11 15,50 0,743 2,500 |
| 12.32420 | Ốp chân tường bằng gạch ximăng 20 x 10cm | Gạch Vữa Xi măng trắng | 20 x 10 mác 50 | viên lít kg | 50,00 17,00 0,120 |
| 12.32421 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch kích thước 12 x 30cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 12 x 30 PCB 30 | viên kg kg | 27,78 2,475 0,120 |
| 12.32422 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch kích thước 12 x 40cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 12 x 40 PCB 30 | viên kg kg | 20,83 2,475 0,120 |
| 12.32423 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch kích thước 12 x 50cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 12 x 50 PCB 30 | viên kg kg | 16,76 2,475 0,120 |
| 12.32424 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch kích thước 15 x 15cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 15 x 15 PCB 30 | viên kg kg | 44,44 2,475 0,120 |
| 12.32425 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch kích thước 15 x 30cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 15 x 30 PCB 30 | viên kg kg | 22,22 2,475 0,120 |
| 12.32426 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột bằng gạch kích thước 20 x 40cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 20 x 40 PCB 30 | viên kg kg | 12,50 2,475 0,120 |
| 12.32427 | Ốp chân tường, viền tường , viền trụ, cột bằng gạch kích thước 15 x 50cm | Gạch Xi măng Xi măng trắng | 15 x 50 PCB 30 | viên kg kg | 13,33 2,475 0,120 |
| 12.32428 | Dán ốp gạch ceramic 30 x 30cm | Gạch ceramic Xi măng trắng Keo dán | 30 x 30cm | viên kg kg | 11,11 0,250 2,500 |
| 12.32429 | Dán ốp gạch ceramic 40 x 40cm | Gạch ceramic Xi măng trắng Keo dán | 40 x 40cm | viên kg kg | 6,250 0,240 2,500 |
| 12.32430 | Dán ốp gạch ceramic 50 x 50cm | Gạch ceramic Xi măng trắng Keo dán | 50 x 50cm | viên kg kg | 4,000 0,220 0,200 |
| 12.32431 | Dán ốp gạch granit 30 x 30cm | Gạch granit Xi măng trắng Keo dán | 30 x 30cm | viên kg kg | 11,11 0,350 2,520 |
| 12.32432 | Dán ốp gạch granit 40 x 40cm | Gạch granit Xi măng trắng Keo dán | 40 x 40cm | viên kg kg | 6,250 0,250 2,360 |
| 12.32433 | Dán ốp gạch granit 50 x 50cm | Gạch granit Xi măng trắng Keo dán | 50 x 50cm | viên kg kg | 4,000 0,150 2,190 |
| 12.32434 | Dán gạch vỉ | Gạch vỉ Keo dán Xi măng trắng | m² | m² kg kg | 1,000 0,500 2,000 |

12.32500 - Ốp đá bề mặt các kết cấu

Đơn vị tính : 1m² bề mặt ốp

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.32501 | Ốp đá xẻ 20 x 20cm | Đá Vữa Xi măng trắng | 20 x 20 mác 75 | m² lít kg | 1,000 35,00 0,490 |
| 12.32502 | Ốp đá xẻ 30 x 30cm | Đá Vữa Móc sắt Thép tròn Xi măng trắng | 30 x 30 mác 75 d4, L = 10cm d10 | m² lít cái kg kg | 1,000 35,00 44,00 2,980 0,340 |
| 12.32503 | Ốp đá xẻ 40 x 40cm | Đá Vữa Móc sắt Thép tròn Xi măng trắng | 40 x 40 mác 75 d4, L = 10cm d10 | m² lít cái kg kg | 1,000 35,00 24,00 2,090 0,246 |

12.32600 - Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác

Đơn vị tính : 1m² bề mặt ốp, dán

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.32601 | Ốp tường, ốp trần bằng vật liệu cách nhiệt dày 5cm | Siroport Nhựa đường Củi đun | tấm dày 5cm Số 4 | m³ kg kg | 0,055 3,864 3,864 |
| 12.32602 | Ốp tường, ốp trần bằng vật liệu cách nhiệt dày 12cm | Siroport Nhựa đường Củi đun | dạng tấm Số 4 | m³ kg kg | 0,132 5,713 5,713 |
| 12.32603 | Dán Foocmica dạng tấm | Foocmica Keo dán |  | m² kg | 1,000 0,150 |
| 12.32604 | Dán Foocmica dạng chỉ rộng ≤ 3cm | Foocmica Keo dán |  | m² kg | 0,330 0,0054 |
| 12.32605 | Ốp Simili + mút vào cấu kiện gỗ | Simili Mút | Dày 3 ÷ 5cm | m² m² | 1,000 1,100 |
| 12.32606 | Dán giấy trang trí vào tường, cột, trần gỗ … | Giấy Keo dán |  | m² kg | 1,000 0,100 |
| 12.32607 | Dán giấy trang trí vào tường, cột, trần … | Giấy Keo dán |  | m² kg | 1,000 0,180 |

12.33000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÀM SÀN, TRẦN, VÁCH NGĂN, LỢP MÁI, XÂY BỜ NÓC, BỜ CHẢY

12.33100 - Định mức vật liệu công tác làm sàn

Đơn vị tính : 1m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.33101 | Làm sàn gạch bộng dày 17cm, gạch 33 x 25x12cm | Gạch Xi măng Cát vàng Đá dăm Cốt thép | 33 x 25 x 12 PCB 30 1 x 2 thiết kế | viên kg m³ m³ kg | 13,00 24,50 0,031 0,054 10,00 |
| 12.33102 | Làm sàn gạch bộng dày 20cm, gạch 33 x 25 x 15cm | Gạch Xi măng Cát vàng Đá dăm Cốt thép | 33 x 25 x 12 PCB 30 1 x 2 thiết kế | viên kg m³ m³ kg | 13,00 30,10 0,038 0,066 12,00 |
| 12.33103 | Làm sàn gạch bộng dày 20cm, gạch 40 x 25 x 15cm | Gạch Xi măng Cát vàng Đá dăm Cốt thép | 40 x 25 x 15 PCB 30 1 x 2 thiết kế | viên kg m³ m³ kg | 11,00 30,10 0,038 0,066 12,00 |
| 12.33104 | Làm sàn gạch bộng dày 25cm, gạch 40 x 20 x 20cm | Gạch Xi măng Cát vàng Đá dăm Cốt thép | 40 x 20 x 20 PCB 30 1 x 2 thiết kế | viên kg m³ m³ kg | 13,50 34,30 0,043 0,075 14,50 |
| 12.33105 | Làm mặt sàn gỗ dày 2cm | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 0,021 0,150 |
| 12.33106 | Làm mặt sàn gỗ dày 3cm | Gỗ xẻ Đinh | 4cm | m³ kg | 0,032 0,150 |
| 12.33107 | Làm khung gỗ dầm sàn chiều cao dầm = 10cm | Gỗ xẻ Đinh | b/q 5cm | m³ kg | 1,020 3,000 |

12.33200 - Định mức vật liệu công tác làm trần

Đơn vị tính : 1m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.33201 | Làm trần bằng ván ép | Ván ép Nẹp gỗ Đinh | dày 3cm 1 x 3cm 3cm | tấm m³ kg | 1,0500 0,0012 0,0240 |
| 12.33202 | Làm trần bằng tấm cách âm | Tấm cách âm Vít (đinh) | 30 x 60cm 3cm | tấm kg | 5,6000 0,0380 |
| 12.33203 | Làm trần bằng tấm phíp phẳng | Phíp phẳng Nẹp gỗ Đinh | 1 x 3cm 3cm | m² m³ kg | 1,0500 0,0012 0,0250 |
| 12.33204 | Làm trần bằng cót ép | Cót ép Nẹp gỗ Đinh | 1 x 3cm 3cm | m² m³ kg | 1,0500 0,0012 0,0180 |
| 12.33205 | Làm trần gỗ dán | Gỗ dán Nẹp gỗ Đinh | 1 x 3cm 3cm | m² m³ kg | 1,0500 0,0012 0,0240 |
| 12.33206 | Làm trần gỗ dán có tấm cách âm hoặc tấm cách nhiệt | Gỗ dán Nẹp gỗ Đinh Tấm cách âm Keo dán | 1 x 3cm 3cm hoặc tấm cách nhiệt | m² m³ kg m² kg | 1,0500 0,0012 0,0240 1,0500 0,3000 |
| 12.33204 | Làm trần bằng cót ép | Cót ép Nẹp gỗ Đinh | 1 x 3cm 3cm | m² m³ kg | 1,0500 0,0012 0,0180 |
| 12.33205 | Làm trần gỗ dán | Gỗ dán Nẹp gỗ Đinh | 1 x 3cm 3cm | m² m³ kg | 1,0500 0,0012 0,0240 |
| 12.33206 | Làm trần gỗ dán có tấm cách âm hoặc tấm cách nhiệt | Gỗ dán Nẹp gỗ Đinh Tấm cách âm Keo dán | 1 x 3cm 3cm hoặc tấm cách nhiệt | m² m³ kg m² kg | 1,0500 0,0012 0,0240 1,0500 0,3000 |
| 12.33207 | Làm trần ván ép bọc Simili, mút | Ván ép Nẹp gỗ Simili Mút Đinh | 1 x 3cm Dày 3 ÷ 5cm 3cm | m² m m² m² kg | 1,0500 2,0000 1,1000 1,0000 0,1800 |
| 12.33208 | Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí | Ván ép Gỗ xẻ Đinh các loại | 1 x 3cm | m² m³ kg | 1,0500 0,0200 0,2000 |
| 12.33209 | Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn | Tấm thạch cao Thép góc Thép tròn | 50 x 50cm, 63 x 41cm | tấm kg kg | 4,0000 2,4400 1,9600 |
| 12.33210 | Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn | Tấm nhựa Nẹp gỗ | 50 x 50cm 1 x 3cm | tấm m | 4,0000 4,0000 |
| 12.33211 | Làm trần Lambris gỗ dày 1cm | Gỗ ván Đinh | 3cm | m² kg | 0,0100 0,1000 |

12.33200 - Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn

Đơn vị tính : 1m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.33301 | Làm vách ngăn bằng ván ép | Gỗ xẻ Ván ép Đinh | 3cm | m³ m² kg | 0,0014 1,0500 0,1500 |
| 12.33302 | Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dày 1,5cm | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 0,0156 0,1500 |
| 12.33303 | Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí dày 1,5cm | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 0,0180 0,1500 |
| 12.33204 | Làm vách kính khung gỗ | Gỗ Kính Vữa |  | m³ m² lít | 0,0160 0,7100 2,5000 |
| 12.33305 | Làm vách kính khung sắt | Sắt hình Sắt dẹt Kính Gioăng cao su Que hàn | L35 x 10 x 2 | kg kg m² m kg | 9,7600 0,7600 0,8000 4,0000 0,4000 |
| 12.33306 | Làm khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 1,0200 3,0000 |
| 12.33307 | Làm tường Lambris gỗ dày 1cm | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 0,0110 0,1500 |
| 12.33308 | Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 5 x 5cm | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 0,0090 0,2000 |
| 12.33309 | Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 10 x 10cm | Gỗ xẻ Đinh | 3cm | m³ kg | 0,0060 0,2000 |

12.33400 - Định mức vật liệu dùng để lợp mái

Hướng dẫn sử dụng:

Lợp mái bằng ngói phải đảm bảo kỹ thuật: Ngói phải buộc vào litô bằng dây thép 1 mm, mức độ ít nhất là 3 viên ngói phải buộc 1 viên.

Lợp mái bằng tôn múi: Khi lợp hàng tôn trên phải phủ lên hàng tôn dưới ít nhất là 15 cm và mép 2 lá giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất là 1 múi. Trên sống chỗ các giáp nối phải có móc để móc chặt với xà gồ, mỗi lá tôn phải có ít nhất 4 lỗ trên sống mũi để bắt móc.

Đơn vị tính : 1m²

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.33401 | Lợp mái bằng ngói 13 viên/m² | Litô Đinh Dây thép Ngói | 3 x 3cm 6cm 1mm 13 viên/m² | m kg kg viên | 3,200 0,030 0,025 13,00 |
| 12.33402 | Lợp mái bằng ngói 15 viên/m² | Litô Đinh Dây thép Ngói | 3 x 3cm 6cm 1mm 15 viên/m² | m kg kg viên | 3,850 0,035 0,025 15,00 |
| 12.33403 | Lợp mái bằng ngói 22 viên/m² | Litô Đinh Dây thép Ngói | 3 x 3cm 6cm 1mm 22 viên/m² | m kg kg viên | 4,500 0,050 0,025 22,00 |
| 12.33404 | Lợp mái bằng mái ngói 75 viên/m² | Litô Đinh Ngói | 3 x 3cm 6cm 75 viên/m² | m kg viên | 8,500 0,070 75,00 |
| 12.33405 | Lợp mái bằng ngói âm dương | Litô Đinh Ngói | 3 x 3cm 6cm | m kg viên | 9,000 0,070 80,00 |
| 12.33406 | Lợp mái bằng ngói dẹt kể cả lớp ngói rải | Lati Đinh Ngói dẹt | 3 x 1cm 5cm | m kg viên | 1,900 0,020 125,0 |
| 12.33407 | Lợp mái bằng ngói mấu (ngói móc) | Litô Đinh Ngói | 3 x 3cm 6cm | m kg viên | 12,00 0,150 65,00 |
| 12.33408 | Lợp mái bằng tấm nhựa lượn sóng | Tấm nhựa Móc sắt và đệm | 0,72 x 2,6 | m² cái | 1,300 3,000 |
| 12.33409 | Lợp mái bằng tôn múi dài ≤ 2m | Tôn múi Móc sắt và đệm | Dài ≤ 2m | m² cái | 1,260 3,000 |
| 12.33410 | Lợp mái bằng tôn có chiều dài bất kỳ | Tôn múi Đinh vít | Dài bất kỳ | m² cái | 1,110 4,500 |
| 12.33411 | Dán ngói mũi hài trên mái bê tông | Ngói mũi hài Vữa |  | viên lít | 71,00 25,00 |
| 12.33412 | Dán ngói 22viên/m² trên mái nghiêng bê tông | Ngói Vữa | 22 viên/ m² | viên lít | 22,00 25,00 |
| 12.33413 | Đóng diềm mái bằng gỗ dày 2cm | Gỗ xẻ Đinh | b/q 3cm | m³ kg | 0,021 0,100 |
| 12.33414 | Đóng diềm mái bằng gỗ dày 3cm | Gỗ xẻ Đinh | b/q 5cm | m³ kg | 0,032 0,100 |

12.33500 - Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy

Đơn vị tính : 1m

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.33501 | Xây bờ nóc bằng gạch chỉ kể cả trát | Gạch chỉ Vữa | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 26,00 30,00 |
| 12.33502 | Xây bờ nóc bằng ngói bò 33cm | Ngói bò Vữa | 33cm | viên lít | 3,300 7,000 |
| 12.33503 | Xây bờ nóc bằng ngói bò 45cm | Ngói bò Vữa | 45cm | viên lít | 2,800 7,000 |
| 12.33504 | Xây bờ góc bằng gạch chỉ kể cả trát | Gạch chỉ Vữa | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 5,000 15,00 |
| 12.33505 | Xây bờ chảy bằng gạch chỉ | Gạch chỉ Vữa | 22 x 10,5 x 6 | viên lít | 13,50 20,00 |
| 12.33506 | Sắp nóc hay con lượn xây gạch thẻ kể cả trát rộng 5cm | Gạch thẻ Vữa | 4 x 8 x 19 | viên lít | 5,000 4,700 |
| 12.33507 | Sắp nóc hay con lượn xây gạch thẻ kể cả trát rộng 10cm | Gạch thẻ Vữa | 4 x 8 x 19 | viên lít | 11,00 7,700 |

12.34000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC QUÉT VÔI , SƠN, BẢ

12.34100 - Định mức vật liệu công tác quét vôi

Đơn vị tính : 1m² bề mặt quét vôi

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.34101 | Quét vôi tường 3 nước: 1 nước vôi trắng 2 nước vôi màu | Bột màu Vôi cục Phèn chua | Theo thiết kế | kg kg kg | 0,020 0,294 0,006 |
| 12.34102 | Quét vôi tường 3 nước vôi trắng | Vôi cục Phèn chua |  | kg kg | 0,30 0,006 |
| 12.34103 | Quét 2 nước xi măng vào tường, cột, dầm | Xi măng |  | kg | 1,120 |
| 12.34104 | Quay vôi gai vào các kết cấu | Cát vàng Bột màu Keo da trâu Vôi cục | Theo thiết kế | m³ kg kg kg | 0,002 0,032 0,023 0,294 |
| 12.34105 | Phun xốp vào các kết cấu bằng vữa xi măng cát vàng không trộn màu | Cát vàng Xi măng trắng |  | m³ kg | 0,005 0,921 |
| 12.34106 | Phun xốp vào các kết cấu bằng vữa xi măng, cát vàng có trộn màu | Cát vàng Xi măng trắng Bột màu Keo da trâu | Theo thiết kế | m³ kg kg kg | 0,005 6,861 0,348 0,010 |

12.34200 - Định mức vật liệu công tác bả

Đơn vị tính : 1m² bề mặt bả

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.34201 | Bả bằng mattit vào tường (bả 3 lần) | Mattit Giấy ráp | 21 x 31cm | kg m² | 0,40 0,020 |
| 12.34202 | Bả bằng mattit vào cột, dầm, trần (bả 3 lần) | Mattit Giấy ráp | 21 x 31cm | kg m² | 0,40 0,020 |
| 12.34203 | Bả bằng xi măng vào tường, cột, dầm, trần (bả 3 lần) | Xi măng trắng Giấy ráp Bột phấn Vôi cục | 21 x 31cm | kg m² kg kg | 0,30 0,010 0,398 0,098 |
| 12.34204 | Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + phụ gia (bả 3 lần) vào tường, cột, dầm, trần | Sơn Bột bả Xi măng trắng Phụ gia Giấy ráp | Theo thiết kế 21 x 31cm | kg kg kg kg m² | 0,390 0,300 0,200 0,025 0,020 |
| 12.34205 | Bả bằng Ventônít (bả 3 lần) vào tường, cột, dầm, trần (hoặc tương đương) | Ventônít Giấy ráp | 21 x 31cm | kg m² | 0,176 0,020 |

12.34300 - 12.34600 - Định mức vật liệu dùng để quét (lăn) sơn

Hướng dẫn sử dụng:

1/ Số lượng sơn ghi trong định mức đã tính với trọng lượng pha chế sẵn, không kể trọng lượng thùng.

2/ Khi sơn cửa gỗ thì dùng định mức sơn gỗ, đồng thời được tính thêm một nửa tờ giấy ráp cho 1m² sơn (khổ giấy ráp 21x31cm).

Diện tích khuôn cửa gỗ được tính riêng.

Sơn loại cửa kính: 1m² cửa một mặt được tính 0,4 m² sơn. Sơn loại cửa chớp: 1m² cửa một mặt được tính 1,5 m² sơn. Sơn loại cửa panô: 1m² cửa một mặt được tính 1,1 m² sơn.

Quy định này được áp dụng chung cho các loại cửa sắt tương tự.

3/ Định mức vật liệu sơn để sơn thép tính cho sơn lớp đầu tiên. Trường hợp phải sơn nhiều lớp thì định mức sơn được tính thêm theo nguyên tắc: các lớp sơn sau giảm 40% số lượng sơn so với số lượng sơn lần đầu. Các vật liệu khác không được tính khi sơn các lớp sau.

4/ Các vật liệu như giẻ lau, giấy ráp, xăng (hoặc vật liệu dùng có tính chất tương tự) được tính chung cho công tác sơn thép.

12.34300 - Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình

Đơn vị tính : 1m² bề mặt sơn

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.34340 | Sơn tường 2 nước | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,294 |
| 12.34341 | Sơn tường 3 nước | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,451 |
| 12.34343 | Sơn chấm gai 3 nước gồm 1 nước lót | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,488 |
| 12.34344 | Sơn chân tường 2 nước cao 20cm | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,090 |
| 12.34345 | Sơn Silicát vào tường, cột, dầm, trần đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,333 |

12.34400 - Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ

Đơn vị tính : 1m² bề mặt sơn

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.34403 | Sơn gỗ nước thứ 1 | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,140 |
| 12.34404 | Sơn gỗ nước thứ 2 | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,098 |
| 12.34405 | Sơn gỗ nước thứ 3 | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,075 |
| 12.34406 | Sơn gỗ cũ 3 nước sơn | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,196 |
| 12.34407 | Sơn kính mờ 1 nước | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,075 |
| 12.34408 | Sơn dầu mối 1 nước | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,163 |

12.34500 - Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại

Đơn vị tính : 1m² bề mặt sơn

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.34501 | Sơn dầu chì 1 nước vào thép dẹt | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,08 |
| 12.34504 | Sơn màu các loại 1 nước vào thép dẹt | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,06 |
| 12.34509 | Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp, sơn 2 nước | Xăng Sơn | Theo thiết kế | kg kg | 0,116 0,161 |
| 12.34510 | Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp, sơn 3 nước | Xăng Sơn | Theo thiết kế | kg kg | 0,116 0,221 |
| 12.34511 | Làm sạch bề mặt sắt trước khi sơn | Giẻ lau Giấy ráp |  | kg tờ | 0,300 5,000 |

12.34600 - Định mức vật liệu công tác sơn khác

Đơn vị tính : 1m² bề mặt sơn

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 12.34610 | Sơn kẻ phân tuyến đường | Sơn | Theo thiết kế | kg | 0,57 |
| 12.34612 | Đánh véc ni tampon | Vec ni Cồn 900 Phấn talic Giấy ráp thô Giấy ráp mịn Bột màu |  | kg lít kg m² m² kg | 0,040 0,250 0,020 0,020 0,020 0,010 |
| 12.34613 | Đánh vécni colbalt | Phấn talic Bột màu Giấy ráp thô Giấy ráp mịn Dầu bóng Xăng | 21 x 31 cm 21 x 31 cm | kg kg m² m² kg lít | 0,020 0,010 0,020 0,020 0,140 0,100 |

Chương III

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO

13.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIÀN GIÁO TRE

Hướng dẫn sử dụng:

1/ Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường hoặc kết cấu tương tự khác

a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng khi xây tường, xây trụ các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao trên 4m hay tường thu hồi nhà mái dốc cao trên 4m.

Chiều cao của kết cấu là cao độ so với độ cao ± 0.00 của công trình

Khối lượng tường được tính để bắc giàn giáo xây quy định như sau:

+ Tường thu hồi nhà mái dốc tính từ khối lượng tường từ mặt nền hay mặt sàn trên cùng lên đến đỉnh nóc (đỉnh cao nhất của bức tường).

+ Tường của nhà cao trên 4m, tầng nào được bắc giàn giáo thì tính khối lượng tường riêng của tầng ấy.

b- Xây tường các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao từ 4m trở xuống thì phải dùng giàn giáo công cụ để xây.

c- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m3 xây đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường. Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường 45cm trở lên đã tính với điều kiện bắc giáo 2 mặt.

d- Tre làm giàn giáo xây tường, làm cầu vượt đường dây thông tin phải sử dụng luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính thêm 1 lần luân chuyển.

Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 6 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 12 tháng được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày dùng giàn giáo để xây.

Trường hợp dùng các loại cây chống khác thay tre thì chọn quy cách tương tự như quy định đối với tre. Nếu dùng gỗ thì phải luân chuyển 7 lần, từ lần thứ hai mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.

Ván lót phải sử dụng luân chuyển 7 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính một lần luân chuyển của ván lót.

Dây buộc không sử dụng luân chuyển. Khi sử dụng đinh thay dây thì cứ 1m dây được thay bằng 0,02kg đinh.

Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m3 xây (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng trong định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong bảng số hệ số luân chuyển trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.

2/ Định mức vật liệu làm giàn giáo để trát, giàn giáo để đóng cọc, đóng cừ

a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng để trát trần, trát tường nhà mà mỗi tầng nhà có độ cao từ nền đến mặt trên của sàn hoặc mặt trên của sàn này với mặt trên của sàn kia có độ cao trên 4,5m; hay đối với công tác đóng cọc mà chiều cao đóng cọc, ván cừ >4m; hoặc là trát các loại kết cấu nói trên với điều kiện kết cấu trát đó không có giàn giáo xây hoặc điều kiện kỹ thuật thi công không thể dùng các loại công cụ cải tiến như giáo ngoàm, quang treo, giáo, ghế,...

b- Diện tích tường, ván cừ để tính giàn giáo quy định như sau:

- Mặt tường hay trần nào được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường, trần để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích mặt đó.

- Riêng mặt ngoài tường chu vi nếu được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích trát từ mặt nền lên đến nóc.

- Diện tích ván cừ tính một mặt và theo chiều dài của ván cừ.

c- Trường hợp không được làm giàn giáo tre thì khi trát tường, trần, mái được dùng giàn giáo công cụ như giáo ngoàm, quang treo, giáo ghế, thang...

d- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m2 trát đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường.

e- Tre làm giàn giáo phải sử dụng luân chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 2 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 4 tháng được tính 3 lần luân chuyển,...

Ván lót phải sử dụng luân chuyển 20 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển của ván lót. Cặp định hướng, gông cọc cừ luân chuyển 15 lần, không bù hao hụt.

Dây buộc không phải tính luân chuyển.

Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m2 trát (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng vật liệu trong bảng định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.

13.11000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 13.11001 | Giàn giáo xây tường dày 11cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m2 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 1,0000 0,0082 6,0000 |
| 13.11002 | Giàn giáo xây tường dày 22cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 4,5000 0,0378 6,0000 |
| 13.11003 | Giàn giáo xây tường dày 33cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 3,0000 0,0250 19,000 |
| 13.11004 | Giàn giáo xây tường tường dày 45 ÷ 60cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 4,4000 0,0370 27,000 |
| 13.11005 | Giàn giáo xây tường tường dày 60 ÷ 80cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 3,1428 0,0342 19,000 |
| 13.11006 | Giàn giáo xây tường tường dày 80 ÷ 100cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 2,4400 0,0260 6,0000 |
| 13.11007 | Giàn giáo xây tường tường dày 100 ÷ 150cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 1,8330 0,0200 4,5000 |
| 13.11008 | Giàn giáo xây tường tường dày 150 ÷ 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 1,2220 0,0130 3,0000 |
| 13.11009 | Giàn giáo xây tường tường dày > 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác | 1m3 xây | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 1,1000 0,0120 3,0000 |
| 13.11010 | Cột xây vòm: Đỉnh vòm dày ≤ 22cm Khẩu độ ≤ 100cm | 1m3 xây | Gỗ ván, ly tô dày 3cm Gỗ vành chống Đinh bình quân 6cm Đinh đỉa ϕ10 | m3 m3 kg cái | 0,1500 0,2050 0,3500 25,000 |
| 13.11011 | Cột xây vòm: Đỉnh vòm dày >22cm khẩu độ >100cm | 1m3 xây | Gỗ ván, ly tô dày 3cm Gỗ vành chống Đinh bình quân 6cm Đinh đỉa ϕ10 | m3 m3 kg cái | 0,0860 0,1750 0,3140 15,000 |

13.12000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 13.12001 | Giàn giáo trát tường | 1m2 trát | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 0,750 0,007 3,500 |
| 13.12002 | Giàn giáo trát trần, mái | 1m2 trát | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 1,010 0,010 4,500 |
| 13.12003 | Nếu tường cao hơn 4,5m thì cứ tăng 1,0m được tính thêm | 1m2 trát | Tre ϕ8cm, dài 6m Dây buộc | cây m | 0,140 1,000 |
| 13.12004 | Giàn giáo đóng cọc, cừ | 1m cừ hoặc 1m móng cọc | Tre ϕ8cm, dài 6m Gỗ ván lót 4cm Dây buộc | cây m3 m | 5,000 0,052 8,000 |
| 13.12005 | Cặp định hướng, gông, cọc, cừ | 1m cừ hoặc 1m móng cọc | Gỗ hộp | m3 | 0,030 |

Chương IV

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC SẢN XUẤT KẾT CẤU GỖ

Hướng dẫn sử dụng:

- Định mức sử dụng vật liệu gỗ và các vật liệu khác để sản xuất các loại kết cấu gỗ được xác định theo thiết kế. Trường hợp chưa có thiết kế điển hình thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và tỉ lệ hao phí khi gia công để xác định.

- Trong các định mức chưa bao gồm hao phí khi gia công.

- Tỷ lệ hao hụt khi gia công, sản xuất các loại cửa và kết cấu gỗ quy định như sau:

| + Gỗ làm xà gồ, con sơn, dầm trần, khuôn cửa: | 10% |
| --- | --- |
| + Gỗ làm cầu phong, li tô, sàn gỗ: | 5% |
| + Gỗ làm vì kèo: | 12% |
| + Gỗ làm cửa các loại: | 15% |

Tỷ lệ trên được tính so với khối lượng gỗ hộp cấu tạo nên kết cấu theo thiết kế

14.00000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÌ KÈO, GIẰNG VÌ KÈO

14.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÌ KÈO

14.11000 - Vì kèo gỗ mái ngói không trần

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
| 14.110 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 200 M12 x 230 M12 x 320 Đinh đỉa ϕ 6x220 Đinh mũ dài 10cm | m3 cái cái cái cái kg | 0,136 10 2 - 8 0,226 | 0,142 10 2 - 8 0,226 | 0,148 10 2 - 8 0,251 | 0,156 10 2 - 8 0,251 | 0,164 10 - 2 8 0,251 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Vì kèo gỗ mái ngói không trần (tiếp theo)

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 |
| 14.110 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 200 M12 x 250 M12 x 200 M14 x 250 M14 x 300 Đinh đỉa ϕ 6x220 Đinh mũ dài 10cm | m3 cái cái cái cái cái cái kg | 0,181 10 2 - - - 8 0,251 | 0,187 10 2 - - - 8 0,251 | 0,225 3 - 11 2 - 16 0,276 | 0,235 3 - 11 2 - 16 0,276 | 0,264 9 - 11 - 2 16 0,276 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Tiếp theo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 10,5 |
| 14.110 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 200 M12 x 300 M14 x 200 M14 x 300 M14 x 320 M16 x 200 M16 x 330 Đinh đỉa ϕ 6 x 220 Đinh mũ dài 10cm | m3 cái cái cái cái cái cái cái cái kg | 0,270 9 - 11 2 - - - 16 0,276 | 0,288 9 - 11 - 2 - - 16 0,427 | 0,295 - - 11 - 2 - - 16 0,427 | 0,309 - 9 11 - 2 - - 16 0,427 | 0,436 - - 16 - - 6 2 16 0,427 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

14.12000 - Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
| 14.120 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 200 M12 x 1160 ÷ 1900 M14 x 200 M14 x 250 ÷ 320 M14 x 330 ÷ 350 M14 x 1200 ÷ 2600 Đinh đỉa ϕ 6x220 Đinh mũ dài 10 ÷ 12cm | m3 cái cái cái cái cái cái cái kg | 0,194 - 4 12 0,276 | 0,202 - 4 12 0,302 | 0,232 6 4 12 0,302 | 0,237 6 4 12 0,302 | 0,259 6 6 12 0,327 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8,7 | 9,0 | 10,5 | 12 | 15 |
| 14.120 | Gỗ xẻ Bu lông: M12x200 ÷ 290 M12 x 300 M12 x 1970 ÷ 2340 M14 x 200 M14 x 320 M14 x 350 ÷ 400 M14 x 420 ÷ 2850 M14 x 2950 M14 x 3850 M16 x 200 M16 x 330 M16 x 3250 M18 x 250 M18 x 290 M18 x 400 M18 x 3.690 M20 x 290 M20 x 4600 Đinh đỉa ϕ 6x220 Đinh mũ dài 10 ÷ 12cm | m3 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg | 0,265 - 6 2 - - - - - - - - - - - 12 0,427 | 0,274 - 6 2 - - - - - - - - - - - 12 0,427 | 0,411 - - - - - - 6 2 1 - - - - - - 12 0,582 | 0,568 2 - - - - - - - 12 - - 1 - - 24 0,608 | 0,971 - - - 2 2 - - - - 4 2 - 12 1 32 0,618 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Ghi chú: - Trên gạch ngang là số lượng - Dưới gạch ngang là quy cách

14.13000 - Vì kèo gỗ mái fibrô xi măng không trần

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
| 14.130 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 200 M12 x 250 M12 x 300 Đinh đỉa ϕ6 x 250 Đinh mũ ϕ4 x 200cm | m3 cái cái cái cái kg | 0,101 6 2 - 8 0,151 | 0,106 6 2 - 8 0,151 | 0,113 6 2 - 8 0,151 | 0,142 14 - 2 8 0,201 | 0,149 14 - 2 8 0,201 | 0,157 14 - 2 8 0,201 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Tiếp theo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
| 14.130 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 200 M12 x 270 M12 x 300 M14 x 200 M14 x 300 Đinh đỉa ϕ6 x 250 Đinh mũ ϕ4 x 200cm | m3 cái cái cái cái cái cái kg | 0,164 14 2 - - - 8 0,201 | 0,207 14 - 2 - - 8 0,201 | 0,214 14 - 2 - - 8 0,226 | 0,222 14 - 2 - - 8 0,226 | 0,231 14 - 2 - - 8 0,226 | 0,239 - - - 14 2 8 0,226 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

Vì kèo gỗ mái fibrô xi măng không trần (tiếp theo)

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 10,5 |
| 14.130 | Gỗ xẻ Bu lông: M14 x 200 M14 x 250 M16 x 160 M16 x 250 M16 x 300 M16 x 320 Đinh đỉa ϕ6 x 250 Đinh mũ ϕ4 x 200cm | m3 cái cái kg | 0,323 18 - - - 2 - 16 0,251 | 0,333 - 18 - - 2 - 16 0,251 | 0,345 - 18 - - 2 - 16 0,251 | 0,356 - 18 - - 2 - 16 0,251 | 0,367 - 18 - - 2 - 16 0,251 | 0,516 - - 2 16 - 2 16 0,302 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Tiếp theo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 15 |
| 14.130 | Gỗ xẻ Bu lông: M16 x 180 M16 x 220 M16 x 250 M16 x 360 M16 x 400 Đinh đỉa ϕ6 x 250 Đinh mũ ϕ4 x 200cm | m3 cái cái cái cái cái cái kg | 0,685 2 - 44 2 - 16 0,377 | 0,746 - 2 48 - 2 24 0,503 |
|  | 19 | 20 |

14.14000 - Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái fibrô xi măng không trần

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
| 14.140 | Gỗ xẻ Bu lông: M12x 250 ÷ 800 M12 x 970 ÷ 1360 M12 x 1590 M12 x 1640 M14 x 200 M14 x 250 M14 x 300 ÷ 1870 M16 x 300 Đinh đỉa ϕ8 x 250 Đinh mũ ϕ4 x 200 | m3 cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg | 0,208 - 1 - 6 - - 4 0,251 | 0,215 - - 1 6 - - 4 0,251 | 0,279 - - - 6 2 12 0,276 | 0,288 - - - 6 2 12 0,276 | 0,297 - - - 6 2 12 0,276 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Ghi chú: - Trên gạch ngang là số lượng ; -  Dưới gạch ngang là quy cách

Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái fibrô xi măng không trần (tiếp theo)

| Mã hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Loại vì kèo, khẩu độ (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8,7 | 9 | 10,5 | 12,0 | 15 |
| 14.140 | Gỗ xẻ Bu lông: M12 x 820÷1050 M12 x 1200 ÷ 1870 M14 x 220 M14 x 1870 ÷ 2550 M16 x 160 M16 x 180 M16 x 200 M16 x 250 M16 x 300 ÷ 3170 M18 x 320 ÷ 400 Đinh đỉa ϕ8 x 250 Đinh mũ ϕ4 x 200 | m3 cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái kg | 0,306 6 - - - - - 12 0,276 | 0,315 6 - - - - - 12 0,352 | 0,458 - 2 - - 22 16 0,377 | 0,656 - - - 2 - 32 12 0,402 | 0,827 - - - 2 32 20 0,503 |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Ghi chú: - Trên gạch ngang là số lượng ; - Dưới gạch ngang là quy cách

14.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT GIẰNG VÌ KÈO

14.21000 - Giằng vì kèo gỗ mái ngói không trần

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ | Bu lông M12x280 | Bu lông M12x200 | Bật sắt 50x5x320 | Bản đệm thép |
|  | (m) | (m3) | (cái) | (cái) | (cái) | (kg) |
| 14.21001 14.21002 14.21003 14.21004 14.21005 14.21006 14.21007 14.21008 14.21009 14.21010 14.21021 14.21022 14.21023 14.21024 14.21025 14.21026 14.21027 14.21028 14.21029 14.21030 | Giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa: Khẩu độ vì kèo: 6,0 -nt- 6,6 -nt- 7,2 -nt- 7,5 -nt- 7,8 -nt- 8,1 -nt- 8,4 -nt- 8,7 -nt- 9,0 -nt- 9,5 Giằng vì kèo theo thanh đứng gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo: 6,0 -nt- 6,6 -nt- 7,2 -nt- 7,5 -nt- 7,8 -nt- 8,1 -nt- 8,4 -nt- 8,7 -nt- 9,0 -nt- 9,5 | 0,052 0,053 0,053 0,054 0,054 0,055 0,056 0,056 0,057 0,058 0,060 0,062 0,062 0,063 0,063 0,065 0,068 0,068 0,068 0,070 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | - - - - - - - - - - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | - - - - - - - - - - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 |

14.22000 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần

14.22100 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần theo thanh đứng

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo (m) | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thép tròn d 14 | Đai ốc 40x40x40 |
|  |  | (kg) | (cái) |
| 14.22101 14.22102 14.22103 14.22104 14.22111 14.22112 14.22113 14.22114 14.22115 14.22116 14.22117 14.22118 | Giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa: Khẩu độ vì kèo: 6,0 -nt- 6,6 -nt- 7,2 -nt- 7,5 -nt- 7,8 -nt- 8,1 -nt- 8,4 -nt- 8,7 -nt- 9,0 -nt- 10,5 -nt- 12,0 -nt- 15,0 | 12,400 12,400 12,400 12,400 13,700 13,700 13,700 14,650 14,650 14,650 24,800 40,800 | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 8,00 12,00 |
| 14.22121 14.22122 14.22123 14.22124 14.22125 14.22126 14.22127 14.22128 14.22129 14.22130 14.22131 14.22132 | Giằng vì kèo theo thanh đứng gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo: 6,0 -nt- 6,6 -nt- 7,2 -nt- 7,5 -nt- 7,8 -nt- 8,1 -nt- 8,4 -nt- 8,7 -nt- 9,0 -nt- 10,5 -nt- 12,0 -nt- 15,0 | 13,700 13,700 13,700 13,700 15,800 15,800 15,800 16,850 16,850 16,850 29,200 47,400 | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 8,00 12,00 |

14.22200 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần, nghiêng theo mái

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo (m) | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ (m3) | Bu lông (cái) | Bản đệm sắt (kg) |
|  |  |  | M 12x380 | M 12x360 | M 12x260 | M 12x240 | M 12x180 |  |
| 14.22211 14.22212 14.22213 | Giằng vì kèo hỗn hợp gian giữa: Khẩu độ vì kèo 10,5 -nt- 12,0 -nt- 15,0 | 0,122 0,221 0,415 | - 8 8 | 4 - - | - - - | 8 16 16 | 8 16 16 | 2,543 5,087 5,087 |
| 14.22221 14.22222 14.22223 | Giằng vì kèo hỗn hợp gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo 10,5 -nt- 12,0 -nt- 15,0 | 0,296 0,308 0,415 | - 20 22 | 16 - - | 12 - - | - 8 16 | 20 24 33 | 6,104 6,613 8,902 |

14.23000 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần khẩu độ vì kèo từ 6m ÷ 10,5m

14.23100 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần theo thanh đứng gian giữa

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ | Bu lông M12x200 | Bản đệm sắt 45x45x4 | Bật sắt 3x30x250 |
|  | (m) | (m3) | (cái) | (cái) | (cái) |
| 14.23101 14.23102 14.23103 14.23104 | Giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa Khẩu độ vì kèo: 6,0 -nt- 6,3 -nt- 6,6 -nt- 6,9 | 0,043 0,043 0,043 0,043 | 5,00 5,00 5,00 5,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 | - - - - |

14.23200 Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần theo thanh đứng gian đầu hồi

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ | Bu lông M12x200 | Bản đệm sắt 45x45x4 | Bật sắt 3x30x250 |
|  | (m) | (m3) | (cái) | (cái) | (cái) |
| 14.23201 14.23202 14.23203 14.23204 | Giằng vì kèo theo thanh đứng gian đầu hồi Khẩu độ vì kèo: 6,0 -nt- 6,3 -nt- 6,6 -nt- 6,9 | 0,053 0,053 0,053 0,053 | 7,000 7,000 7,000 7,000 | 7,000 7,000 7,000 7,000 | 2,000 7,000 7,000 7,000 |

14.23300 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần, nghiêng theo mái

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ | Bu lông M12x200 | Bu lông M12x280 | Bản đệm sắt 45x45x4 |
|  | (m) | (m3) | (cái) | (cái) | (cái) |
| 14.23301 14.23302 14.23303 14.23304 14.23305 14.23306 14.23307 14.23308 | Giằng vì kèo nghiêng theo mái gian giữa Khẩu độ vì kèo: 7,2 -nt- 7,5 -nt- 7,8 -nt- 8,1 -nt- 8,4 -nt- 8,7 -nt- 9,0 -nt- 10,5 | 0,115 0,117 0,118 0,120 0,122 0,124 0,125 0,134 | 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 | 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 |

Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần, nghiêng theo mái (tiếp theo)

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ | Bu lông M12x200 | Bu lông M12x280 | Bản đệm sắt 45x45x4 |
|  | (m) | (m3) | (cái) | (cái) | (cái) |
| 14.23311 14.23312 14.23313 14.23314 14.23315 14.23316 14.23317 14.23318 | Giằng vì kèo nghiêng theo mái gian đầu hồi Khẩu độ vì kèo: 7,2 -nt- 7,5 -nt- 7,8 -nt- 8,1 -nt- 8,4 -nt- 8,7 -nt- 9,0 -nt- 10,5 | 0,145 0,148 0,151 0,154 0,157 0,160 0,163 0,178 | 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 | 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 | 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 |

14.24000 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần khẩu độ vì kèo từ 12m ÷ 15m

14.24100 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần theo thanh đứng

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sắt tròn d14 | Tăng đơ d14 | Bu lông M14x170 | Bu lông M14x120 | Bản đệm 70x70x7 |
|  | (m) | (kg) | (cái) | (cái) | (cái) | (cái) |
| 14.24101 14.24102 | Giằng vì kèo theo thanh đứng Khẩu độ vì kèo: 12 -nt- 15 | 12,80 14,78 | 2,000 2,000 | 2,000 2,000 | 2,000 2,000 | 2,000 2,000 |

14.24200 - Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần, nghiêng theo mái

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gỗ | Bu lông M12x200 | Bu lông M12x250 | Bản đệm 45x45x4 |
|  | (m) | (m3) | (cái) | (cái) | (cái) |
| 14.24201 14.24202 | Giằng vì kèo gỗ nghiêng theo mái gian giữa Khẩu độ vì kèo: 12 -nt- 15 | 0,126 0,141 | 16,00 16,00 | 4,00 4,00 | 20,00 20,00 |
| 14.24211 14.24212 | Giằng vì kèo gỗ nghiêng theo mái gian đầu hồi Khẩu độ vì kèo: 12 -nt- 15 | 0,164 0,189 | 16,00 16,00 | 4,00 4,00 | 20,00 20,00 |

Chương V

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ SẢN XUẤT KẾT CẤU KIM LOẠI

Hướng dẫn sử dụng:

1- Định mức vật liệu que hàn, ôxy, đất đèn để hàn, cắt kim loại trong định mức đã bao gồm hao phí cần thiết khi thi công.

2- Định mức vật liệu que hàn được xác định theo chiều dày của thép hàn và chiều cao mối nối. Chiều cao đường hàn thép tròn xác định bằng bán kính của thép tròn.

3- Trường hợp hàn đính kết cấu thép thì cứ 100 mối nối hàn đính được tính 0,125kg que hàn.

4- Trường hợp hàn cốt thép trong bê tông (hàn thay buộc dây thép) thì cứ 100 mối hàn được tính 0,21kg que hàn (tính bình quân cho các loại cốt thép)

5- Một mối cắt được quy định khi cắt đôi thanh thép (theo hướng thẳng góc với thanh thép). Trường hợp cắt xiên thì được tính theo phương pháp nội suy.

6- Khi cắt thép góc nếu một cạnh thép góc có kích thước bằng kích thước quy định trong định mức thì được áp dụng định mức đó. Trường hợp thép góc có quy cách khác tính theo phương pháp nội suy.

7- Hàn buộc cốt thép trong bê tông được chia ra 3 trường hợp:

- Loại buộc

- Loại chỉ hàn

- Loại vừa buộc vừa hàn

8- Ôxy được tính theo đơn vị chai, 1 chai ôxy tiêu chuẩn có dung tích 40lít, áp lực 15Mpa, chứa 6m3 khí

9- Trường hợp dùng ga thay đất đèn để cắt kim loại thì cứ 1 chai ôxy được tính theo 2kg khí ga.

15.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI

15.11000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC HÀN

15.11100 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.111 | Que hàn | kg | 3,12 | 3,44 | 4,11 | 4,42 | 6,16 | 6,48 | 6,79 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

15.11200 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 60o

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 15.112 | Que hàn | kg | 6,84 | 8,28 | 9,85 | 13,4 | 17,51 | 22,16 | 27,36 | 33,1 | 39,39 | 46,2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 15.112 | Que hàn | kg | 53,62 | 61,6 | 70,03 | 79,06 | 88,64 | 98,76 | 109,4 | 120,6 | 132,4 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Ghi chú:

Trường hợp góc vát khác 60o thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng như sau:

Khi góc vát: 50o thì K = 0,85 ; 70o thì K = 1,17

80o thì K = 1,36 ; 90o thì K = 1,58

15.11300 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45o

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 15.113 | Que hàn | kg | 7,9 | 11,4 | 15,48 | 20,22 | 25,59 | 31,59 | 38,22 | 45,49 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45o (tiếp theo)

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 15.113 | Que hàn | kg | 53,39 | 61,9 | 71,08 | 80,87 | 91,3 | 102,4 | 114,0 | 126,4 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Ghi chú:

Khi góc vát ≥ 50o thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,15

15.11400 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60o

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 15.114 | Que hàn | kg | 8,75 | 11,08 | 13,68 | 16,55 | 19,7 | 23,12 | 26,81 | 30,78 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 15.114 | Que hàn | kg | 35,02 | 39,53 | 44,32 | 49,38 | 54,71 | 60,32 | 66,20 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ghi chú:

Khi góc vát 45p thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,8.

Khi góc vát 50o thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,88.

15.11500 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45o

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 15.115 | Que hàn | kg | 10,11 | 12,8 | 15,8 | 19,11 | 22,74 | 26,69 | 30,96 | 35,54 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

Hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45o (tiếp theo)

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 15.115 | Que hàn | kg | 40,44 | 45,7 | 51,18 | 57,02 | 63,18 | 69,66 | 76,45 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Ghi chú:

Khi góc vát  ≥ 50o thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,1

15.11600 - Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều cao đường hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 15.116 | Que hàn | kg | 0,32 | 0,71 | 1,26 | 1,97 | 2,84 | 5,05 | 7,90 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều cao đường hàn (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 15.116 | Que hàn | kg | 11,37 | 15,48 | 20,22 | 25,59 | 31,59 | 38,22 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |

15.11700 - Hàn hơi

(Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)

Đơn vị tính: 10m hàn

| Mã hiệu | Quy cách hàn | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 15.11701 | Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn < 3mm | Ôxy Đất đèn Que hàn Thuốc hàn | chai kg kg kg | 0,020 0,348 0,450 0,030 |
| 15.11702 | Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 4 ÷ 6mm | Ôxy Đất đèn Que hàn Thuốc hàn | chai kg kg kg | 0,050 0,890 0,600 0,050 |
| 15.11703 | Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 7÷10mm | Ôxy Đất đèn Que hàn Thuốc hàn | chai kg kg kg | 0,100 1,700 0,670 0,050 |
| 15.11704 | Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn > 10mm | Ôxy Đất đèn Que hàn Thuốc hàn | Chai kg kg kg | 0,150 2,500 2,100 0,060 |

15.12000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CẮT KIM LOẠI

15.12100 - Cắt thép tấm

Đơn vị tính: 10m cắt

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 6÷10 | 11÷20 | 21÷30 | 31÷50 | 51÷75 | 76÷100 |
| 15.121 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,26 1,80 | 0,398 2,00 | 0,74 2,80 | 1,22 2,96 | 1,96 3,08 | 3,57 3,91 | 6,20 5,60 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

15.12200 - Cắt thép góc

Đơn vị tính: 10 mối cắt

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Kích thước thép góc mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75x75 | 90x90 | 120x120 | 150x150 | 200x200 |
| 15.122 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,086 0,480 | 0,118 0,560 | 0,210 0,840 | 0,308 1,120 | 0,510 1,560 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

15.12300 - Cắt thép hình U (lòng máng)

Đơn vị tính: 10 mối cắt

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều cao thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5÷8 | 10 | 12÷14 | 16÷18 | 20÷22 | 24 | 27÷30 |
| 15.123 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,068 0,20 | 0,078 0,35 | 0,146 1,00 | 0,19 1,32 | 0,238 1,56 | 0,27 1,80 | 0,34 2,24 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

15.12400 - Cắt thép hình I

Đơn vị tính: 10 mối cắt

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều cao thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 12 ÷ 14 | 16 ÷ 18 | 20 ÷ 22 | 24 | 27 ÷ 30 |
| 15.124 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,064 0,40 | 0,27 1,56 | 0,34 2,16 | 0,48 2,64 | 0,64 3,30 | 0,72 3,60 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều cao thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 33÷36 | 40÷45 | 50 | 55 | 60 |
| 15.124 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,94 4,10 | 1,22 5,08 | 1,54 6,10 | 1,70 7,60 | 1,96 7,98 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

15.12500 - Cắt thép vuông

Đơn vị tính: 10 mối cắt

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Kích thước cạnh của thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 15.125 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,10 0,28 | 0,178 0,32 | 0,38 0,52 | 0,68 0,76 | 1,06 0,96 | 1,50 1,12 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

15.12600 -  Cắt thép tròn

Đơn vị tính: 10 mối cắt

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Đường kính của thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24 | 36 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 15.126 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,062 0,200 | 0,122 0,280 | 0,176 0,360 | 0,288 0,480 | 0,480 0,640 | 0,780 0,840 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

15.12700 -  Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm

Đơn vị tính: Cắt 10 chiếc

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày mạch cắt thép thép (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 15.127 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,20 1,00 | 0,27 1,36 | 0,36 1,40 | 0,44 2,20 | 0,52 2,60 | 0,58 2,76 | 0,64 3,20 | 0,72 3,60 | 0,80 4,00 | 0,88 4,44 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

15.12800 - Cắt mũ đinh tán và bu lông

Đơn vị tính: 10 cái

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Đường kính đầu cắt đinh và bu lông (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 | 21 ÷ 25 | 30 ÷ 35 | 40 ÷ 45 | 50 ÷ 55 | 60 |
| 15.128 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,228 1,0 | 0,342 1,8 | 0,44 2,2 | 0,72 3,6 | 0,92 4,4 | 1,20 5,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

15.12900 -  Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn

Đơn vị tính: 10 cái

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Chiều dày thép hơ nóng (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6÷12 | >12 |
| 15.129 | Ô xy Đất đèn | chai kg | 0,40 6,00 | 0,70 10,50 |
|  | 01 | 02 |

15.13000 -  HÀN, BUỘC CỐT THÉP, SẢN XUẤT CHI TIẾT CHÔN NGẦM TRONG BÊ TÔNG

15.13100 -  Hàn, buộc cốt thép trong bê tông

Đơn vị tính: 1 tấn cốt thép

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 15.13101 | Buộc cốt thép trong bê tông | Dây thép | kg | 21,0 |
| 15.13102 | Buộc và hàn cốt thép trong bê tông | Dây thép Que hàn | kg kg | 14,0 0,6 |
| 15.13103 | Hàn cốt thép trong bê tông | Que hàn | kg | 1,4 |

15.13200 - Sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông

Chi tiết chôn ngầm trong bê tông, có nhiều loại và trọng lượng khác nhau. Định mức vật tư được xác định theo trọng lượng của sản phẩm.Trong định mức đã tính hao phí cần thiết qua các khâu thi công.

15.13210 -  Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép bản là chính, hàn với râu thép tròn

Đơn vị tính: 1kg sản phẩm

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Trọng lượng sản phẩm (kg/cái) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <1,0 | 1,1 ÷ 2,0 | 2,1 ÷ 3,0 | >3,0 |
| 15.132 | Thép hàn Thép tròn Ôxy Đất đèn Que hàn | kg kg chai kg kg | 0,988 0,104 0,010 0,070 0,350 | 0,693 0,392 0,008 0,050 0,030 | 0,963 0,129 0,007 0,045 0,025 | 0,996 0,095 0,006 0,035 0,020 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

15.13220 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép hình, thép tròn là chính, hàn với thép bản hay râu thép tròn

Đơn vị tính: 1kg sản phẩm

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Đơn vị | Trọng lượng sản phẩm (kg/cái) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <1,0 | 1,1 ÷ 2,0 | 2,1 ÷ 3,0 | >3,0 |
| 15.132 | Thép tròn Thép bản + thép hình Ôxy Đất đèn Que hàn | Kg kg chai kg kg | 0,520 0,554 0,006 0,050 0,350 | 0,405 0,664 0,005 0,040 0,030 | 0,515 0,538 0,004 0,030 0,025 | 0,536 0,516 0,003 0,020 0,020 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 |

15.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP

Hướng dẫn sử dụng:

1/  Định mức vật liệu sản xuất 1 bộ vì kèo thép tính cho các loại vì kèo có bước cột B =6m và các khẩu độ L = 12m, 15m và 18m, phù hợp với các loại mái (mái ngói, mái lợp tôn, mái lợp tấm Fibrô xi măng).

2/ Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo tính cho các loại giằng đứng, giằng nghiêng theo mái, giằng ray, giằng cầu treo, giằng xà gồ, giằng đứng, giằng nghiêng theo mái chỉ bố trí ở những gian đầu hồi và những gian có khe co giãn lớn. Giằng ray - cầu treo bố trí dọc theo chiều dài nhà. Tất cả các gian đều bố trí giằng xà gồ.

3/ Liên kết giữa các bản thép và các thanh thép của vì kèo bằng hàn, chiều cao đường hàn sống là 6mm, đường hàn mép là 4mm.

Vì kèo thép khẩu độ L = 18m đã bao gồm vật liệu để lắp nối từ 2 bản kèo.

4/ Số lượng vật liệu trong bảng định mức chưa tính đến hao hụt vật liệu khi gia công và lắp dựng.

15.21000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu |  | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 15.21101 | Vì kèo khẩu độ L = 12m Bước cột B = 6m | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông M12 x40 Que hàn Ôxy Đất đèn | 70 x 6 63 x 6 50 x 5 | kg kg kg kg cái kg chai kg | 326,00 7,40 132,50 115,15 20,00 10,92 0,292 1,632 |

15.22000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP MÁI FIBRÔ XI MĂNG

15.22100 - Vì kèo thép mái Fibrô xi măng khẩu độ L =12m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu |  | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 15.22101 | Vì kèo thép mái Fibrô xi măng không có cửa mái | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông Que hàn Ôxy Đất đèn | 100x70x6 63 x 6 50 x 5 M12 x 40 | kg kg kg kg cái kg chai kg | 250,00 134,00 55,00 109,19 24,00 6,620 0,172 0,960 |
| 15.22102 | Vì kèo thép mái Fibrô xi măng có cửa mái | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông Que hàn Ôxy Đất đèn | 63x40x5 75 x 6 63 x 6 50 x 5 M12 x 40 | kg kg kg kg kg cái kg chai kg | 86,80 177,70 6,400 78,00 125,20 24,00 8,380 0,190 1,060 |

15.22200 - Vì kèo thép mái Fibrô xi măng khẩu độ L =15m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu |  | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 15.22201 | Vì kèo thép mái Fibrô xi măng không có cửa mái | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông Que hàn Ôxy Đất đèn | 80x50x5 100 x 7 63 x 6 56 x 5 50 x 5 M12 x 40 | kg kg kg kg kg kg cái kg chai kg | 139,90 348,40 12,80 33,00 74,10 115,65 28,00 8,180 0,309 1,720 |
| 15.22202 | Vì kèo thép mái Fibrô xi măng có cửa mái | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông Que hàn Ôxy Đất đèn | 80x50x5 100 x 7 75 x 6 63 x 6 56 x 5 50 x 5 M12 x 40 | kg kg kg kg kg kg kg cái kg chai kg | 140,20 340,50 79,50 11,60 31,00 74,90 134,000 30,000 10,230 0,292 1,630 |

15.22300 - Vì kèo thép mái Fibrô xi măng khẩu độ L =18m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu |  | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 15.22301 | Vì kèo thép mái Fibrô xi măng không có cửa mái | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông Bu lông Que hàn Ôxy Đất đèn | 60x40x5 100 x 7 90 x 6 75 x 6 63 x 6 50 x 5 M12 x 40 M12 x 60 | kg kg kg kg kg kg kg cái cái kg chai kg | 130,80 265,00 113,34 78,00 15,00 81,93 137,12 44,00 4,000 11,28 0,456 2,540 |
| 15.22301 | Vì kèo thép mái Fibrô xi măng có cửa mái | Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép hình L Thép bản Bu lông Bu lông Que hàn Ôxy Đất đèn | 100x63x7 60x40x5 100x8 90 x 6 75 x 6 63 x 6 50 x 5 M12 x 40 M12 x 60 | kg kg kg kg kg kg kg kg cái cái kg chai kg | 4,210 130,65 301,20 114,90 157,51 12,60 52,95 128,40 44,00 4,000 11,85 0,447 2,490 |

15.23000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP MÁI TÔN

15.23100 - Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 12m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu Quy cách | Đơn vị | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vì kèo khẩu độ L = 12m, bước cột B = 6m |
|  |  |  | Không có cửa mái | Có cửa mái | Có cầu treo | Có cửa mái có cầu treo |
| 15.231 | Thép hình L 90 x 6 80 x 6 75 x 6 70 x 6 63 x 6 70 x 5 56 x 5 50 x 5 Thép bản Bu lông M12 x 40 Bu lông M 22 x 120 Que hàn Ôxy Đất đèn | kg kg kg kg kg kg kg kg kg cái cái kg chai kg | - - - 294,800 134,000 - - 18,900 151,760 24,000 - 9,920 0,240 1,340 | - - 80,200 - 98,600 256,300 - 43,900 194,440 20,000 - 11,420 0,250 1,440 | 203,100 - - - 101,800 - 114,800 19,100 321,240 16,000 8,000 10,290 0,210 1,150 | - 179,400 79,400 - 98,400 - 115,100 30,000 279,380 18,000 8,000 12,340 0,310 1,730 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |

15.23200 - Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu, Quy cách | Đơn vị | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vì kèo khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m |
|  |  |  | Không có cửa mái | Có cửa mái | Có cầu treo | Có cửa mái có cầu treo |
| 15.232 | Thép hình L 125 x 80 x 8 100 x 70 x 8 63 x 40 x 5 75 x 50 x 6 90 x 6 80 x 6 75 x 6 63 x 6 56 x 5 50 x 5 Thép bản Bu lông M 12 x 40 Bu lông M 22 x 120 Que hàn Ôxy Đất đèn | kg kg kg kg kg kg kg kg kg cái cái cái cái kg chai kg | 382,500 - 170,200 - 110,300 - - 8,000 - 25,300 176,860 28,000 - 11,690 0,275 1,540 | - - - 166,300 - 223,500 80,300 73,800 - 70,800 196,260 28,000 - 14,550 0,344 1,920 | 474,300 - 114,300 - 111,600 - - 23,900 - 12,900 226,080 28,000 8,000 13,260 0,275 1,540 | - 331,800 134,300 - - - - 26,700 30,900 70,000 271,050 28,000 8,000 16,520 0,344 1,920 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |

15.23300 - Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 18m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu, Quy cách | Đơn vị | Vì kèo khẩu độ L = 18m, bước cột B = 6m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Không có cửa mái | Có cửa mái | Có cầu treo | Có cửa mái có cầu treo |
| 15.23 | Thép hình L 125 x 80 x 8 110 x 70 x 7 100 x 63 x 7 75 x 50 x 6 110 x 8 100 x 7 90 x 7 90 x 6 75 x 6 63 x 6 50 x 5 Thép bản Bu lông M 12 x 40 Bu lông M12 x 60 Bu lông M22 x 120 Que hàn Ôxy Đất đèn | kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg cái cái cái kg chai kg | 415,000 - 7,000 54,600 - - 352,800 - - 10,000 100,700 239,120 50,000 4,000 - 17,420 0,464 2,600 | - - 7,000 - - 248,000 - 89,000 79,400 10,500 282,800 235,420 36,000 4,000 - 14,920 0,482 2,690 | - 7,700 - 100,300 183,800 249,300 - - - 32,900 181,700 310,420 50,000 4,000 8,000 18,460 0,447 2,500 | 10,000 - - 47,700 492,200 - - - 79,100 227,700 98,600 356,660 54,000 4,000 8,000 16,280 0,447 2,500 |
|  | 301 | 302 | 303 | 304 |

15.24000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP MÁI LỢP TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP

15.24100 - Vì kèo thép mái lợp tấm bê tông cốt thép khẩu độ L =15m, bước cột B = 6m

Đơn vị tính: 1 bộ vì kèo

| Mã hiệu | Loại vật liệu, Quy cách | Đơn vị | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vì kèo thép khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m |
|  |  |  | Không có cửa mái | Có cửa mái |
|  |  |  | Không có cầu treo | Có cầu treo 1 phía vì kèo | Có cầu treo 2 phía vì kèo | Không có cầu treo | Có cầu treo 1 phía vì kèo | Có cầu treo 2 phía vì kèo |
| 15.24 | Thép hình L 140 x 90 x 8 100 x 63 x 7 110 x 8 100 x 7 90 x 7 90 x 6 80 x 7 75 x 6 70 x 5 56 x 5 50 x 5 Thép bản Bu lông M12 x 40 M22 x 120 Que hàn Ôxy Đất đèn | kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg cái cái kg chai kg | - 219,60 - 139,80 - 107,60 57,50 114,20 42,00 46,20 119,40 278,12 - - 17,90 0,430 2,400 | - 253,70 175,00 134,00 68,60 - 208,60 - - - - 377,54 - 8 21,54 0,430 2,400 | - 253,52 - - 195,11 - 207,80 - - - - 353,70 - 8 11,55 0,447 2,910 | 182,50 219,40 - - 192,80 - - 194,60 40,90 28,90 95,90 336,84 10 - 16,30 0,430 2,400 | 226,80 219,60 - 133,00 68,60 - 208,60 - - - - 396,35 8 8 16,74 0,378 2,110 | 182,50 - - - 193,20 - 388,00 78,80 60,20 29,20 50,10 405,87 12 8 17,29 0,378 2,110 |
|  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |

15.25000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU SẢN XUẤT GIẰNG VÌ KÈO THÉP

15.25100 - Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép theo thanh đứng

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo, Khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thép hình L | Thép bản | Bu lông M12x40 | Que hàn | Ôxy | Đất đèn |
|  |  | 75x6 | 56x5 |  |  |  |  |  |
|  | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | (cái) | (cái) | (chai) | (kg) |
| 15.25111 15.25112 15.25121 15.25122 15.25123 15.25124 15.25125 15.25126 | Giằng vì kèo theo thanh đứng mái Fibrô xi măng Khẩu độ vì kèo 18m: Gian giữa Gian đầu hồi Giằng vì kèo theo thanh đứng mái tôn Khẩu độ vì kèo 12m Gian giữa: Gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo 15m Gian giữa: Gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo 18m Gian giữa: Gian đầu hồi: | 66,50 60,90 80,00 73,00 67,30 61,50 80,00 73,00 | - 24,80 - 23,00 - 24,20 - 24,10 | 5,34 16,60 6,41 17,02 5,78 15,70 6,41 16,33 | 8,00 17,00 8,00 16,00 8,00 12,00 8,00 16,00 | 0,612 0,915 0,851 2,164 0,870 1,650 0,527 1,337 | 0,017 0,034 0,017 0,034 0,017 0,034 0,017 0,034 | 0,096 0,192 0,096 0,192 0,096 0,192 0,096 0,192 |

15.25200 - Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép nghiêng theo mái

Đơn vị tính: 1 bộ giằng vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng vì kèo Khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thép hình L | Thép bản | Bu lông M12x40 | Que hàn | Ôxy | Đất đèn |
|  |  | 100 x 70 x 7 | 56 x 5 |  |  |  |  |  |
|  | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | (cái) | (cái) | (chai) | (kg) |
| 15.25211 | Giằng vì kèo thép mái ngói Khẩu độ vì kèo 12m: | - | 48,00 | 37,45 | 24,00 | 2,654 | 0,103 | 0,576 |
| 15.25221 15.25222 15.25223 | Giằng vì kèo thép mái Fibrô xi măng Khẩu độ vì kèo 12m Khẩu độ vì kèo 15m Khẩu độ vì kèo 18m | 196,7 197,0 393,3 | 200,3 287,0 298,3 | 51,56 73,48 91,06 | 32,00 44,00 52,00 | 3,998 3,467 6,268 | 0,155 0,155 0,249 | 0,864 0,864 0,908 |
| 15.25231 15.25232 15.25233 | Giằng vì kèo thép mái tôn Khẩu độ vì kèo 12m Khẩu độ vì kèo 15m Khẩu độ vì kèo 18m | 192,8 198,6 | 197,5 210,0 299,6 | 61,48 42,70 72,47 | 32,00 24,00 44,00 | 4,842 2,425 5,447 | 0,120 0,103 0,367 | 0,672 0,576 1,872 |

15.25300 - Định mức vật liệu sản xuất giằng xà gồ vì kèo thép

Đơn vị tính: 1 bộ giằng xà gồ vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng xà gồ Khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thép hình L | Thép ϕ6 | Bu lông M 12x50 | Que hàn | Ôxy | Đất đèn |
|  |  | 125x80x7 | 100x80x6 | 56x5 |  |  |  |  |  |
|  | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (cái) | (cái) | (chai) | (kg) |
| 15.25311 15.25312 | Giằng xà gồ vì kèo thép mái ngói Khẩu độ vì kèo 12m Gian giữa: Gian đầu hồi: | 3,50 3,50 | 1,80 1,80 | 11,7 11,7 | 37,5 36,0 | 16,00 16,00 | 0,083 0,083 | 0,112 0,112 | 0,544 0,544 |
| 15.25321 15.25322 15.25323 15.25324 15.25325 15.25326 | Giằng xà gồ vì kèo thép mái Fibrô xi măng Khẩu độ vì kèo 12m Gian giữa: Gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo 15m Gian giữa: Gian đầu hồi: Khẩu độ vì kèo 18m Gian giữa: Gian đầu hồi: | 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 | 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 | 7,90 7,90 8,50 8,50 9,80 9,80 | 37,0 35,5 41,5 40,5 46,95 45,10 | 16,00 16,00 16,00 16,00 24,00 24,00 | 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 | 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 | 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 |
| 15.25331 15.25332 15.25333 15.25334 15.25335 15.25336 | Giằng xà gồ vì kèo thép mái tôn Khẩu độ vì kèo 12m: Gian giữa Gian đầu hồi Khẩu độ vì kèo 15m Gian giữa Gian đầu hồi Khẩu độ vì kèo 18m Gian giữa Gian đầu hồi | 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 | 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 | 11,10 11,10 12,44 12,44 11,10 11,10 | 34,50 33,20 39,40 38,10 44,00 42,60 | 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 | 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 | 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 | 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 0,544 |

15.25500 - Định mức vật liệu sản xuất giằng ray, giằng cầu treo

Đơn vị tính: 1 bộ giằng ray, giằng đầu vì kèo

| Mã hiệu | Loại giằng Khẩu độ vì kèo | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thép hình | Thép bản | Bu lông | Que hàn | Ôxy | Đất đèn |
|  |  | I 45M | L 100 x 10 | 56x5 |  | M12 x 40 | M18 x 70 |  |  |  |
|  | (m) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (cái) | (cái) | (cái) | (chai) | (kg) |
| 15.25511 | Giằng ray, Giằng cầu treo vì kèo thép Khẩu độ vì kèo: 12m , 15m , 18m | 926,0 | 6,00 | 44,2 | 17,88 | 20,0 | 4,0 | 0,976 | 0,278 | 1,208 |

15.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ GIA CÔNG, LẮP DỰNG  KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG HẦM LÕ

15.31000 - Định mức vật liệu gia công, lắp ráp cốt thép và kết cấu kim loại trong hầm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 15.31001 | Buộc cốt thép tấm chèn, cống máng | tấn | Dây thép | kg | 24 |
| 15.31002 | Buộc cốt thép tấm chèn, cống máng | tấn | Dây thép | kg | 22 |
| 15.31003 | Buộc cốt thép tường vòm tại chỗ | tấn | Dây thép | kg | 21 |
| 15.31004 | Gia công và lắp ráp kết cấu kim loại trong hầm lò tính chung cho các loại sắt thép (kể cả đánh khuôn sắt ). | tấn | Ôxy Đất đèn Que hàn | Chai kg kg | 0,25 2,00 15,00 |

15.32000 - Định mức vật liệu gia công vì kèo sắt gia cố hầm

Đơn vị tính: 1 vì sắt chống lò

| Mã hiệu | Loại vì lò | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Đơn vị tính | Sắt lòng máng | Sắt ray và I (mm) |
|  |  |  |  | 27 kg/m | 17 kg/m | I 160 16 kg/m | I 220 Ray P18 | I 220 Ray P24 |
| 15.320 | Các loại tiết diện vì kèo sắt | Ôxy Đất đèn Que hàn | chai kg kg | 0,08 0,60 0,10 | 0,06 0,50 0,08 | 0,05 0,40 0,15 | 0,08 0,60 0,20 | 0,10 0,70 0,25 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

15.33000 - Định mức vật liệu gia công móc treo cáp

Đơn vị tính: 100 cái

| Mã hiệu | Loại vật liệu Quy cách | Đơn vị | Lò chống vì sắt | Lò cuốn bê tông | Lò chống vì gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 móc | 3 móc | 4 móc | 1 móc | 3 móc | 4 móc | 1 móc | 3 móc |
| 15.330 | Sắt dẹt 25 x 4 Sắt tròn ϕ10 ÷ 12 Que hàn Sơn đe Xi măng PCB 30 | kg kg kg kg kg | 37,7 - 0,30 2,00 - | 88,0 - 0,65 2,20 - | 113,0 - 1,00 2,50 - | 39,0 - 0,25 2,00 4,00 | 90,0 - 0,30 2,20 8,00 | 115,0 - 0,40 2,50 8,00 | - 38,70 - 1,80 - | - 38,00 - 1,80 - |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

Chương VI

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN

Hướng dẫn sử dụng:

1. Những tính chất cơ lý của vật liệu sử dụng để làm bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật bảo ôn.

2. Số lượng vật liệu của định mức được tính toán theo đường kính ngoài của ống, còn quy cách ống trong mức là đường kính trong của ống.

Ví dụ: Đường kính ống là ϕ25 ống có bề dày 5mm thì đường kính tính toán là 35mm.

3. Số lượng vật liệu trong định mức đã tính hao hụt qua khâu thi công.

4. Trong trường hợp bảo ôn ống trong nhà máy thì thay lớp chống mưa bằng hai lớp sơn màu thích hợp. Các định mức vật liệu khác giống bảo ôn ống ngoài trời.

5. Trong điều kiện bảo ôn nhiều chỗ cong, chật hẹp, khó thao tác, không tiện bảo ôn bê tông bọt thì dùng xỉ bông.

6. Trường hợp bảo ôn các ống gió, cấu kiện các mặt phẳng hay mặt cong lớn (ϕ>500) thì phải gia cố bằng móc thép, bọc lưới thép bằng que hàn điện; hoặc hàn hơi nếu chiều dày thép ống ≤3mm

7. Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng thép tấm có chiều dày ≤3mm và trọng lượng ≤30kg.

| Mã hiệu | Loại vật liệu bảo ôn | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 16.10001 | Bê tông bọt đúc sẵn để bảo ôn đường ống | m3 | Xi măng PCB 30 Xút Keo da trâu Nhựa thông Gỗ ván khuôn | kg kg kg kg m3 | 304,50 0,203 0,863 0,660 0,256 |
| 16.10002 | Vữa xi măng đay vụn (dầy 10÷20mm) | m2 | Xi măng PCB 30 Vôi tôi lọc Đay vụn Cát vàng mịn | kg kg kg m3 | 5,320 10,32 0,626 0,001 |
| 16.10003 | Chống mưa bằng 2 lớp giấy dầu (tính theo bề mặt đường ống) | m2 | Giấy dầu Bi tum số 5,6 Xăng Bột hoạt thạch Vải bố Củi đun | m2 kg kg kg m2 kg | 2,280 5,000 0,516 0,380 1,200 2,500 |
| 16.10004 | Chống mưa bằng bao tải tẩm Bi tum (tính theo bề mặt đường ống) | m2 | Bao tải Xăng Bi tum số 5,6 Củi đun | m2 kg kg kg | 1,200 1,500 4,200 2,000 |
| 16.10005 | Chống mưa bằng Bi tum nguội và nóng | m2 | Bi tum số 5,6 Xăng Củi đun | kg kg kg | 3,980 0,516 1,000 |
| 16.10006 | Chống thấm tường, trần, nền nhà kho lạnh. | m2 | Giấy dầu Bi tum số 5,6 Bột đá Củi đun | m2 kg kg kg | 2,500 5,250 3,020 5,200 |

16.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT BỀ MẶT NÓNG

| Mã hiệu | Loại vật công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 16.20001 | Cách nhiệt bề mặt ống thép nóng bằng vỏ Điatômít. | 100m2 lớp cách nhiệt | Vỏ Điatômít Dây thép Amiăng Điatômít Mùn cưa | Dài 330 dầy 55 ϕtr: 62 ϕ2 | m3 kg kg kg kg | 95,60 250,00 5.600,00 2.500,00 3,70 |
| 16.20002 | Cách nhiệt 2 lớp bằng các mảnh Điatômít. | 100m2 lớp cách nhiệt | Mảnh Điatômít Dây thép Vữa | ϕ2 | m3 kg m3 | 94,60 236,00 1,70 |
| 16.20003 | Cách nhiệt 2 lớp bằng giấy dầu | 100m2 bề mặt | Củi Giấy dầu Bi tum |  | m2 m2 kg | 0,40 230,00 360,00 |
| 16.20004 | Sơn ống thép bằng Bi tum | 100m2 bề mặt | Củi Bi tum |  | m3 kg | 0,20 160,00 |
| 16.20005 | Cách nhiệt 1 lớp bằng gạch Điatômít | 100m2 lớp cách nhiệt | Gạch Điatômít Dây thép | ϕ2 | m3 kg | 96,00 2,50 |
| 16.20006 | Cách nhiệt 1 lớp bằng giấy dầu | 100m2 bề mặt | Củi Giấy dầu Bi tum |  | m2 m2 kg | 0,20 115,00 180,00 |
| 16.20007 | Sơn bề mặt cách nhiệt bằng Bi tum trên kim loại | 100m2 bề mặt | Củi Bi tum |  | m3 kg | 0,200 160,00 |
| 16.20008 | Sơn bề mặt cách nhiệt bằng Bi tum trên giấy dầu | 100m2 bề mặt | Củi Bi tum |  | m3 kg | 0,20 150,00 |

16.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BỌC CÁCH NHIỆT CHỐNG GỈ 1M ỐNG DẪN GAZ

16.31000 - Dạng bọc cách nhiệt bình thường

| Mã hiệu | Đường kính và chiều dày thành ống | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xăng | Bi tum | Cao lanh | Giấy da |
|  | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (m2) |
| 16.31001 16.31002 16.31003 16.31004 16.31005 16.31006 16.31007 16.31008 16.31009 16.31010 | 100 (108x4) 125 (133x4) 150 (159x4,5) 200 (219x8) 250 (273x7) 300 (325x8) 350 (377x8) 400 (426x11) 500 (529x10) 700 (700x12) | 0,0388 0,0477 0,057 0,078 0,097 0,115 0,134 0,152 0,188 0,250 | 1,036 1,279 1,533 2,084 2,723 3,131 3,639 4,117 5,083 6,730 | 0,250 0,310 0,370 0,510 0,640 0,760 0,880 1,000 1,250 1,650 | 0,710 0,870 1,040 1,440 1,790 2,140 2,480 2,800 3,460 4,580 |

16.32000 - Dạng bọc cách nhiệt có gia cố

| Mã hiệu | Đường kính và chiều dày thành ống | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xăng | Bi tum | Brizon | Cao lanh | Giấy da |
|  | (mm) | (kg) | (kg) | (m2) | (kg) | (m2) |
| 16.32001 16.32002 16.32003 16.32004 16.32005 16.32006 16.32007 16.32008 16.32009 16.32010 | 100 (108x4) 125 (133x4) 150 (159x4,5) 200 (219x8) 250 (273x7) 300 (325x8) 350 (377x8) 400 (426x11) 500 (529x10) 700 (700x12) | 0,0388 0,0477 0,057 0,078 0,097 0,115 0,134 0,152 0,188 0,250 | 2,066 2,549 3,023 4,134 5,143 6,201 7,199 8,156 10,083 13,110 | 0,400 0,490 0,580 0,810 1,000 1,200 1,400 1,590 1,960 2,600 | 0,510 0,630 0,750 1,130 1,280 1,530 1,780 2,040 2,530 3,350 | 0,710 0,870 1,400 1,440 1,790 2,140 2,480 2,800 3,160 4,580 |

16. 33000 - Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều

| Mã hiệu | Đường kính và chiều dày thành ống | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Xăng | Bi tum | Brizon | Cao lanh | Giấy da |
|  | (mm) | (kg) | (kg) | (m2) | (kg) | (m2) |
| 16.33001 16.33002 16.33003 16.33004 16.33005 16.33006 16.33007 16.33008 16.33009 16.33010 | 100 (108x4) 125 (133x4) 150 (159x4,5) 200 (219x8) 250 (273x7) 300 (325x8) 350 (377x8) 400 (426x11) 500 (529x10) 700 (700x12) | 0,0388 0,0477 0,057 0,078 0,097 0,115 0,134 0,152 0,188 0,250 | 3,260 3,779 4,533 6,234 7,793 9,281 10,759 12,217 15,183 19,860 | 0,820 1,020 1,200 1,680 2,100 2,500 2,900 3,300 4,050 5,360 | 0,760 0,945 1,130 1,550 1,920 2,290 2,660 3,000 3,700 4,890 | 0,710 0,870 1,400 1,440 1,790 2,140 2,480 2,800 3,160 4,580 |

16.40000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT HƠI NƯỚC

16.41000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 16.41001 | Bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép (bọc 1 lớp) | 100m2 | Pécgamin Bi tum Củi | Số 4 | m2 kg m3 | 111,00 126,00 0,20 |
| 16.41002 | Bọc cách nhiệt tấm ngăn tông cốt thép (bọc 2 lớp) | 100m2 | Ruberoit Bi tum Củi | Số 4 | m2 kg m3 | 220,00 240,00 0,40 |

16.42000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách thủy nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 16.41001 | Bọc cách thủy nhiệt trong phòng vệ sinh (bọc 2 lớp) | 100m2 | Ruberoit Bi tum Củi | Số 4 | m2 kg m3 | 220,00 489,00 0,40 |

16.51000 - Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm

- Vật liệu chính

Đơn vị tính: 10m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chiều dày lớp bảo ôn (mm) |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 16.510 | Striropho | m3 | 0,530 | 1,050 | 1,580 | 2,100 | 3,150 |

- Vật liệu khác

Đơn vị tính: 10m2

| Số hiệu | Loại vật liệu quy cách | Đơn vị | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tường, trần có chiều dày lớp bảo ôn (mm) | Nền có chiều dày lớp bảo ôn (mm) |
|  |  |  | ≤ 100 | >100 | ≤ 100 | >100 |
| 16.510 | Bi tum số 4 Củi đun Bột đá Giấy dầu Dây thép ϕ3 Thép ϕ6 Lưới thép 10x10 Xi măng P30 Cát vàng Đá dăm (sỏi) | kg kg kg m2 kg kg m2 kg m3 m3 | 63,000 63,000 36,100 37,440 2,400 3,700 11,000 90,510 0,173 | 78,750 78,000 45,230 49,920 4,030 7,400 11,000 90,510 0,173 | 63,500 63,000 36,180 37,440 50,000 240,00 0,270 0,550 | 78,750 78,000 45,230 49,920 50,000 240,00 0,270 0,550 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

16.60000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (δ = 0,5÷0,7mm), sơn thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức tính cho 1m2 diện tích bảo vệ.

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bê tông bọt thì số lượng vật liệu bê tông bọt bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,584. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (δ = 0,5÷0,7mm), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng Striropho tấm thì số lượng vật liệu Striropho tấm bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,576. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm (δ = 0,5÷0,7mm), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.

Đơn vị tính: 100m đường ống

| Mã hiệu | Loại đường ống quy cách (mm) | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bông khoáng (m3) | Lưới thép ϕ10x10 (m2) | Dây thép ϕ1÷2 (kg) |
| 16.61001 16.61002 16.61003 16.61004 16.61005 16.61006 | Ống ϕ25 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 1,01 1,58 2,25 3,16 7,29 15,16 | 31,11 38 44,9 62,17 79,44 113,96 | 10,56 11,84 13,15 16,32 19,52 25,92 |
| 16.61007 16.61008 16.61009 16.61010 16.61011 16.61012 | Ống ϕ32 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 1,15 1,75 2,48 4,75 7,74 15,83 | 33,85 40,76 47,66 64,93 82,2 116,74 | 11,11 12,34 13,56 14,79 18,05 26,41 |
| 16.61013 16.61014 16.61015 16.61016 16.61017 16.61018 | Ống ϕ40 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 1,33 1,99 2,75 5,19 8,31 16,68 | 37,29 44,22 51,15 68,39 85,66 120,2 | 11,73 12,95 14,38 17,44 20,7 27,03 |
| 16.61019 16.61020 16.61021 16.61022 16.61023 16.61024 | Ống ϕ50 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 1,48 2,20 3,03 5,60 8,86 17,50 | 40,81 47,66 54,56 71,83 89,10 123,64 | 12,54 13,56 14,99 18,05 21,31 27,64 |
| 16.61025 16.61026 16.61027 16.61028 16.61029 16.61030 | Ống ϕ70 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 1,83 2,65 3,59 6,44 9,99 19,20 | 47,66 54,56 61,48 78,75 96,02 130,56 | 13,56 15,00 18,96 19,48 22,54 29,10 |
| 16.61031 16.61032 16.61033 16.61034 16.61035 16.61036 | Ống ϕ80 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 1,99 2,88 3,88 6,86 10,55 20,04 | 51,12 58,03 64,93 82,20 99,47 124,11 | 14,17 15,60 16,83 20,10 23,15 29,68 |
| 16.61037 16.61038 16.61039 16.61040 16.61041 16.61042 | Ống ϕ105 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 2,33 3,33 4,44 7,7 11,68 21,71 | 58,03 64,93 71,83 89,10 106,37 140,91 | 15,60 16,83 18,05 21,31 24,58 30,90 |
| 16.61043 16.61044 16.61045 16.61046 16.61047 16.61048 | Ống ϕ125 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 2,75 3,88 5,13 8,76 13,09 23,83 | 66,66 73,57 80,48 97,75 115,02 149,56 | 17,23 18,46 19,68 22,95 26,21 32,53 |
| 16.61049 16.61050 16.61051 16.61052 16.61053 16.61054 | Ống ϕ150 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 3,19 4,48 5,86 9,85 14,54 26,01 | 75,65 82,55 89,46 106,73 124,00 158,54 | 18,87 20,1 21,31 24,58 27,84 34,17 |
| 16.61055 16.61056 16.61057 16.61058 16.61059 16.61060 | Ống ϕ200 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 4,08 5,66 7,35 12,09 17,5 30,48 | 93,95 100,86 107,77 125,04 142,31 176,85 | 22,13 23,56 24,78 28,05 31,11 37,63 |
| 16.61061 16.61062 16.61063 16.61064 16.61065 16.61066 | Ống ϕ250 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 4,91 6,83 8,81 14,26 20,43 34,86 | 111,91 118,82 125,73 143,00 160,27 194,81 | 25,60 26,82 28,05 31,31 34,57 40,90 |
| 16.61067 16.61068 16.61069 16.61070 16.61071 16.61072 | Ống ϕ300 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 5,83 7,99 10,28 16,46 23,35 39,24 | 129,87 136,77 143,66 160,93 178,20 212,74 | 28,87 30,1 31,51 34,57 37,84 44,16 |
| 16.61073 16.61074 16.61075 16.61076 16.61077 16.61078 | Ống ϕ350 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 6,74 9,20 11,78 18,74 16,39 43,78 | 148,50 155,43 162,34 179,61 196,88 231,43 | 32,33 33,55 35 38,04 41,31 47,63 |
| 16.61079 16.61080 16.61081 16.61082 16.61083 16.61084 | Ống ϕ400 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 7,58 10,34 13,19 20,84 29,19 48,00 | 165,77 172,70 179,61 196,88 214,15 248,69 | 35,59 36,82 38,25 41,31 44,57 50,89 |
| 16.61085 16.61086 16.61087 16.61088 16.61089 16.61090 | Ống ϕ450 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 8,43 11,46 14,59 22,94 32,00 52,20 | 183,04 189,97 196,88 214,15 231,44 265,96 | 38,65 40,08 41,31 44,57 50,89 54,16 |
| 16.61091 16.61092 16.61093 16.61094 16.61095 16.61096 | Ống ϕ500 Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm - nt- 40mm - nt- 50mm - nt- 70mm - nt- 100mm - nt- 150mm | 9,30 12,63 16,05 25,14 34,91 56,58 | 201,03 207,90 214,84 232,10 249,37 283,91 | 42,12 43,35 44,57 47,83 41,10 57,42 |

16.70000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT THIẾT BỊ BẰNG BÔNG KHOÁNG

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Các định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa Bi tum, sơn màu căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức vật liệu tính cho1 m2 diện tích bảo vệ.

| Mã hiệu | Loại đường ống quy cách (mm) | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bông khoáng (m3) | Lưới thép ϕ10x10 (m2) | Dây thép ϕ1÷2 (kg) |
| 16.70001 16.70002 16.70003 16.70004 16.70005 | Chiều dày lớp bảo ôn 50mm - nt- 75mm - nt- 100mm - nt- 150mm - nt- 200mm | 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 | 0,090 0,140 0,180 0,270 0,360 | 1,210 1,270 1,330 1,470 1,610 | 0,190 0,200 0,210 0,240 0,270 |

16.80000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ SƠN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: 100m đường ống

| Mã hiệu | Loại đường ống quy cách (mm) | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sơn (kg) |
| 16.80001 16.80002 16.80003 16.80004 16.80005 16.80006 16.80007 16.80008 16.80009 16.80010 16.80011 16.80012 16.80013 16.80014 16.80015 16.80016 | Ống ≤ 25mm Ống ≤ 32mm Ống ≤ 40mm Ống ≤ 50mm Ống ≤ 70mm Ống ≤ 80mm Ống ≤ 100mm Ống ≤ 125mm Ống ≤ 150mm Ống ≤ 200mm Ống ≤ 250mm Ống ≤ 300mm Ống ≤ 350mm Ống ≤ 400mm Ống ≤ 450mm Ống ≤ 500mm | 1,35 1,73 2,16 2,70 3,78 4,33 5,66 7,08 8,49 11,33 14,16 16,99 19,83 22,66 25,79 28,32 |

16.90000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG LÀM LỚP GIA CỐ KHI BẢO ÔN ỐNG GIÓ VÀ CẤU KIỆN CÓ MẶT PHẲNG, MẶT CONG LỚN

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- |
|  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 16.90001 | Làm lớp gia cố bằng hàn điện | Thép tròn Dây thép Lưới thép Que hàn Sơn màu | ϕ4÷8 ϕ1÷2 10x10 ϕ3÷4 | kg kg m2 kg kg | 3,50 0,43 1,20 0,50 0,40 |
| 16.90002 | Làm lớp gia cố bằng hàn hơi (khi thép dày ≤ 3mm) | Thép tròn Lưới thép Dây thép Que hàn hơi Ô xy Đất đèn Thuốc hàn | ϕ4÷8 10x10 ϕ1÷2 ϕ3÷4 | kg m2 kg kg Chai kg kg | 3,50 1,20 0,43 0,45 0,02 0,34 0,03 |

Chương VII

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

17.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CHỐNG THẤM, CHỐNG ẨM

Hướng dẫn sử dụng:

1. Định mức vật liệu dùng để quét nhựa bitum hay dán giấy dầu ghi trong bảng định mức chỉ tính toán cho một lớp quét hay một lớp dán (gồm một lớp giấy, một lớp nhựa hoặc một lớp bao tải,...). Thực tế theo yêu cầu của thiết kế sử dụng bao nhiêu lớp, hoặc độ dày tăng thì được tính bằng cách lấy các định mức đó nhân với số lớp hoặc độ dầy của lớp cần làm.

Ví dụ: Dán mái gồm 3 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu thì vật liệu cần dùng cho 1m2 dán mái là:

- Giấy dầu: 1,2 m2 x 2 = 2,4 m2

- Bi tum: 1,5 kg x 3 = 4,5 kg

- Bột đá: 0,9 kg x 3 = 2,7 kg

- Củi: 1,5 kg x 3 = 4,5 kg

2. Làm mái nhà bằng bê tông bọt chỉ tính vật liệu cho lớp bê tông dầy 10cm. Nếu chiều dầy bê tông bọt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10cm thì theo thực tế tính toán số lượng bê tông bọt, còn số lượng vữa không thay đổi.

3. Vật liệu trát mái bằng vữa matít atsphan. Thành phần 1m3 vữa:

- Nhựa bitum số 5: 65%

- Bột đá: 20%

- Xi măng: 15%

- Số lượng củi để nấu 1 m3 vữa matít asphan: 100 kg

4. Số lượng vữa và bê tông ghi trong định mức đã tính hao hụt khâu trộn.

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 17.11001 | Quét 1 lớp nhựa nguội | 1 m2 | Nhựa bi tum Xăng | số 4 | kg kg | 0,150 0,350 |
| 17.11002 | Quét 1 lớp nhựa nóng | 1 m2 | Nhựa bi tum Bột đá Củi đun | số 4 | kg kg kg | 2,00 1,200 2,000 |
| 17.11003 | Quét hắc ín vào gỗ | 1 m2 | Hắc ín |  | kg | 0,200 |
| 17.11004 | Quét lớp nhựa sau mố dày 2cm | 1 m2 | Nhựa bi tum Củi đun | số 4 | kg kg | 2,200 2,200 |
| 17.11005 | Quét hắc ín vào tường | 1 m2 | Nhựa bi tum Củi đun | số 4 | kg kg | 1,000 1,000 |
| 17.11006 | Dán giấy dầu, 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa bi tum | 1 m2 | Giấy dầu Nhựa bi tum Bột đá Củi đun | số 4 | m2 kg kg kg | 1,200 1,500 0,900 1,500 |
| 17.11007 | Rải lớp phòng nước mặt cầu đường bộ dày 3cm | 1 m2 | Nhựa bi tum Cát vàng Bột đá Củi đun | số 4 | kg m3 kg kg | 3,800 0,0008 4,000 8,000 |
| 17.11008 | Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 3cm | 1 m2 | Nhựa bi tum Cát vàng Bột đá Đá dăm Củi đun | số 4 1x2 | kg m3 kg m3 kg | 3,400 0,0016 6,700 0,023 16,00 |
| 17.11009 | Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 5cm | 1 m2 | Nhựa bi tum Cát vàng Bột đá Đá dăm Củi đun | số 4 1x2 | kg m3 kg m3 kg | 5,700 0,0034 11,020 0,057 24,00 |
| 17.11010 | Nhét dây thừng tẩm nhựa vào khe lún | 1 m2 | Nhựa bi tum Dây thừng Củi đun | số 4 F 40 | kg m kg | 0,770 1,050 3,118 |
| 17.11011 | Nhét bi tum và đay vào khe co dãn | 1 m2 | Đay Nhựa bi tum | Số 4 | kg kg | 390,0 685,0 |
| 17.11012 | Rải 1 lớp sỏi trên giấy dầu trên mái | 1 m2 | Sỏi Nhựa bi tum Củi đun | Số 4 | m3 kg kg | 0,012 0,700 0,700 |
| 17.11013 | Phủ 1 lớp nhựa dày 1cm | 1 m2 | Nhựa bi tum Củi đun | Số 4 | kg kg | 11,00 11,00 |
| 17.11014 | Khe nối bao tải tẩm nhựa dày 3cm | 1 m2 | Bao tải Nhựa bi tum Củi đun | Số 4 | cái kg kg | 3,400 8,400 8,400 |
| 17.11015 | Khe nối giấy XM tẩm nhựa dày 2cm | 1 m2 | Giấy ximăng Nhựa bi tum Củi đun | Số 4 | cái kg kg | 3,000 6,200 6,200 |
| 17.11016 | Trát vữa matít atsphan vào mái dày 1cm | 1 m2 | Vữa matít atsphan |  | lít | 12,00 |
| 17.11017 | Trát lớp bê tông bọt cách nhiệt ở mái dày 10cm | 1 m2 | Bê tông bọt Vữa |  | m3 lít | 0,105 30,00 |
| 17.11018 | Làm tầng đệm đường sắt dày 5cm | 1 m2 | Vữa bê tông |  | lít | 52,50 |
| 17.11019 | Làm tầng bảo hộ đường sắt dày 3cm | 1 m2 | Vữa Lưới thép | 20x20 | lít m2 | 31,50 1,100 |
| 17.11020 | Làm tầng đệm cầu Ô tô và cầu tàu dày 2cm | 2 | Vữa bê tông |  | lít | 24,00 |
| 17.11021 | Che mưa ở khe lún, khe co dãn | 1m | Tôn tráng kẽm Gạch gỗ Bu lông Nhựa Bi tum Củi đun | Dày 1mm M16x150 Số 4 | m2 m3 cái kg kg | 0,500 0,0055 4,000 0,050 0,050 |
| 17.11022 | Che mưa ở khe co dãn bê tông cầu đường bộ | 1m | Tôn tráng kẽm Gạch gỗ Bu lông Nhựa Bi tum Bao tải Thiếc hàn | Dày 1mm M16x150 Số 4 | m2 m3 cái kg cái kg | 0,410 0,0055 4,00 2,200 0,250 0,050 |
| 17.11023 | Che mưa ở khe co dầm bê tông cầu đường sắt | 1m | Tôn Thép tròn Que hàn Nhựa Bi tum | Dày 4mm Φ 6 Φ 3 Số 4 | kg kg kg kg | 9,500 0,370 0,100 1,00 |
| 17.11024 | Chống dột vòm lò bằng giấy dầu. Tính cho 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa và 2 lớp vữa (1m2 dán giấy dầu) | 1m2 | Giấy dầu Nhựa Bi tum Củi đun Vữa xi măng | Số 4 | m2 kg kg lít | 1,250 1,800 1,800 25,00 |
| 17.11025 | Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa | 1m2 | Bi tum Bao tải Bột đá Củi đun | số 4 | kg kg kg kg | 3,150 1,200 1,810 3,000 |
| 17.11026 | Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa | 1m2 | Bi tum Bao tải Bột đá Củi đun | số 4 | kg kg kg kg | 4,725 2,400 2,715 4,00 |
| 17.11027 | Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống | 1m2 | Nhựa đường Giấy dầu Dây Củi đun |  | kg m2 kg kg | 11,70 1,070 0,480 2,000 |

17.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ LÀM KHỚP NỐI, KHE CO GIÃN

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| 17.20011 | Làm khớp nối bằng thép kiểu I | 1m | Thép bản Tôn Que hàn Bi tum Củi đun | dày 2mm dày 1,5mm thép | kg kg kg kg kg | 11,590 8,880 0,350 23,85 22,50 |
| 17.20012 | Làm khớp nối bằng thép kiểu II | 1m | Tôn Que hàn Bi tum Củi đun | dày 1,5mm thép | kg kg kg kg | 9,610 0,150 10,60 10,00 |
| 17.20013 | Làm khớp nối bằng thép kiểu III | 1m | Tôn Que hàn Bi tum Củi đun | dày 1,5mm thép | kg kg kg kg | 9,780 0,200 12,73 12,86 |
| 17.20014 | Làm khớp nối bằng thép kiểu IV | 1m | Tôn Que hàn Bi tum Củi đun Vữa xi măng | dày 1,5mm thép mác 100 | kg kg kg kg m3 | 6,010 0,100 29,15 27,50 0,032 |
| 17.20015 | Làm khớp nối bằng thép kiểu V | 1m | Que hàn Bi tum Củi đun Gỗ Thép bản Bu lông | thép Nhóm 4 không gỉ M16x320 | kg kg kg m3 kg cái | 0,130 3,180 30,00 0,048 8,340 4,000 |
| 17.20021 | Làm khớp nối bằng đồng kiểu I | 1m | Đồng tấm Tôn Que hàn Que hàn Bi tum Củi đun Vữa xi măng | dày 2mm dày 2mm đồng thép mác 100 | kg kg kg kg kg kg m3 | 7,102 4,805 0,105 0,045 21,20 20,00 0,0315 |
| 17.20022 | Làm khớp nối bằng đồng kiểu II | 1m | Đồng tấm Tôn Que hàn Que hàn Bi tum Củi đun Vữa xi măng | dày 2mm dày 2mm đồng thép mác 100 | kg kg kg kg kg kg m3 | 10,61 2,480 0,155 0,066 29,150 27,50 0,0315 |
| 17.20023 | Làm khớp nối bằng đồng kiểu III | 1m | Đồng tấm Que hàn Bi tum Củi đun Vữa xi măng | dày 2mm đồng mác 100 | kg kg kg kg m3 | 7,102 0,105 21,63 20,62 0,010 |
| 17.20024 | Làm khớp nối bằng đồng kiểu IV | 1m | Đồng tấm Tôn Que hàn Que hàn Bi tum Củi đun Vữa xi măng Bu lông | dày 2mm dày 2mm đồng thép mác 100 M16x320 | kg kg kg kg kg kg m3 cái | 5,691 4,118 0,087 0,066 7,630 7,200 0,010 4,000 |
| 17.20031 | Làm khớp nối bằng nhựa PVC | 1m | Tấm nhựa Vữa xi măng Dây thừng Nhựa đường Thép tròn Củi đun | PVC KN92 Mác 100 ϕ6 | m m3 m kg kg kg | 1,050 0,020 2,050 3,500 1,047 3,320 |
| 17.20032 | Làm khớp nối bằng gioăng cao su | 1m | Gioăng cao su Gỗ ván |  | m m3 | 1,050 0,0015 |
| 17.20041 | Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | 1m | Matít chèn khe Nhựa đường Thép ϕ25 Lưới cắt |  | kg kg kg cái | 1,360 0,130 3,800 0,005 |
| 17.20042 | Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông | 1m | Matít chèn khe Nhựa đường Thép ϕ25 Mùn cưa Cao su đệm ống nhựa Lưới cắt | ϕ42 | kg kg kg kg m m cái | 1,330 0,250 7,650 0,430 1,200 1,590 0,005 |
| 17.20043 | Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông | 1m | Matít chèn khe Thép ϕ25 Lưới cắt |  | kg kg cái | 0,750 1,100 0,005 |
| 17.20044 | Làm khe ngàm liên kết đường lăn sân đỗ sân bay, khe 1x4, h = 30cm | 10m | Thép tròn Thép tròn Que hàn Nhựa đường Dây thép Củi đun | ϕ< 18mm | kg kg kg kg kg kg | 15,990 17,780 0,080 3,580 0,480 3,082 |
| 17.20045 | Làm khe co đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 1x4, h = 30cm | 10m | Thép tròn Thép tròn Que hàn Nhựa đường Dây thép Gỗ xẻ Củi đun | ϕ< 25mm ϕ6÷8mm nhóm 4 | kg kg kg kg kg m3 kg | 51,310 51,810 0,180 1,040 1,320 0,008 0,900 |
| 17.20046 | Làm khe giãn đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h = 30cm | 10m | Thép tròn Thép tròn Que hàn Nhựa đường Dây thép buộc Gỗ xẻ Củi đun | ϕ25mm ϕ6÷8mm nhóm 4 | kg kg kg kg kg m3 kg | 51,310 51,810 0,180 1,040 1,320 0,008 0,900 |
| 17.20047 | Làm khe gia cường đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h = 30cm | 10m | Thép tròn Thép tròn Que hàn Dây thép buộc | ϕ≤ 18mm ϕ6÷8mm | kg kg kg kg | 88,480 12,310 0,520 1,610 |
| 17.20051 | Cắt khe 2x4 bằng phương pháp xẻ khô | 10m | Lưỡi cắt Nước | ϕ350mm | cái m3 | 0,170 0,100 |
| 17.20052 | Cắt khe 1x4 bằng phương pháp xẻ khô | 10m | Lưỡi cắt Nước | ϕ350mm | cái m3 | 0,120 0,075 |
| 17.20061 | Trám khe, khe 2x4 bằng mastíc 444/777 | 10m | Backer rod Mastic Dầu rửa Dầu truyền nhiệt Dầu thủy lực ống cao su cao áp Bếp phun cát Cát trắng mịn | ϕ25mm 444/777 dầu hỏa ϕ38 | m kg lít lít lít m cái lít | 10,300 6,900 0,490 0,030 0,010 0,050 0,340 9,730 |
| 17.20062 | Trám khe, khe 1x4 bằng mastíc 444/777 | 10m | Backer rod Mastíc Dầu rửa Dầu truyền nhiệt Dầu thủy lực ống cao su cao áp Bếp phun cát Cát trắng mịn | ϕ25mm 444/777 dầu hỏa ϕ38 | m kg lít lít lít m cái lít | 10,500 3,470 0,500 0,033 0,012 0,050 0,340 9,730 |

Phần II

ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU

21.1000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG

Hướng dẫn sử dụng:

Hao hụt vật liệu trong khâu thi công bao gồm hao hụt vận chuyển thi công và hao hụt lúc thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với khối lượng gốc. Tỷ lệ hao hụt gạch chịu lửa trong bảng định mức bao gồm cả hao hụt gia công gạch. Tỉ lệ hao hụt gia công này đã tính bình quân cho mọi biện pháp thi công.

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc |
| --- | --- | --- |
| 21.1001 21.1002 21.1003 21.1004 21.1005 21.1006 21.1007 21.1008 21.1009 21.1010 21.1011 21.1012 21.1013 21.1014 21.1015 21.1016 21.1017 21.1018 21.1019 21.1020 21.1021 | Bột đá loại có bao Bột đá loại không bao Bột chì phòng gỉ Bột phòng mục Bột chịu lửa Bột màu Bột đá Bu lông, lập lách, Êcu Bàn đảo bằng gỗ nhóm 4, 5 Bột minium Bột Ventônit Cát vàng Cát mịn Cuống sứ bằng gỗ sắt Cuống sứ bằng gỗ nhóm 2, 3 Cuống sứ bằng gỗ nhóm 4, 5 Carton iorol Cột gỗ Cột tre Dây sắt làm dây co Dây thép buộc | 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,5 2,0 2,0 3,5 2,0 4,0 4,0 0,5 0 0 5,0 2,0 |
| 21.1022 21.1023 21.1024 21.1025 21.1026 21.1027 21.1028 21.1029 21.1030 21.1031 21.1032 21.1033 21.1034 21.1035 21.1036 21.1037 21.1038 21.1039 21.1040 21.1041 21.1042 21.1043 21.1044 21.1045 21.1046 21.1047 21.1048 21.1049 | Dây thép buộc trong lò Dây đồng Dây nhôm Dây súp dùng sửa chữa Cáp các loại Công tắc, cầu chì, sứ, đui bóng đèn các loại Dây buộc, quấn, hãm Chống xà gỗ nhóm 4,5 Chống xà gỗ nhóm 2,3 Dầu pha sơn Dầu cặn Dầu Crêosote Đay Đá dăm 0,5 ÷ 2 Đá dăm các loại 2 ÷ 8 Đá hộc Đá đẽo mặt Đá ong Đá để láng Granitô Đất đèn Đá mạt Đinh V và U Đinh Crămpông Đinh Tirơpông Đinh Đồng tấm Đệm gỗ các loại Gạch vụn | 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,5 1,5 5,0 1,0 3,0 1,5 0 2,0 0,5 0,5 0 5,0 2,0 1,5 0,5 1,0 1,5 1,0 3,0 |
| 21.1050 21.1051 21.1052 21.1053 21.1054 21.1055 21.1056 21.1057 21.1058 21.1059 21.1060 21.1061 21.1062 21.1063 21.1064 21.1065 21.1066 21.1067 21.1068 21.1069 21.1070 21.1071 21.1072 21.1073 21.1074 21.1075 21.1076 21.1077 | Gạch chỉ Gạch Silicát Gạch thẻ Gạch ACC Gạch nung 4 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ Gạch Hourdis các loại Gạch xi măng khối (blốc) Gạch đất không nung Gạch sành Gạch lá nem Gạch lát xi măng, gạch Ceramic, gạch Granit nhân tạo Gạch lát xi măng Puzơlan Gạch cẩm thạch, gạch lát Granitô Gạch vỉ Gạch xi măng tự chèn Gạch lá dừa Gạch kính Gạch trang trí Gạch men sứ Gạch chịu lửa sản xuất trong nước Gạch chịu lửa nhập ngoại Đá xẻ để lát, ốp Gỗ tròn bất cập phân (hao hụt gia công lần đầu) Gỗ hộp (tính cho loại khác với quy định ở phần gỗ) Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu) Gỗ nẹp chống giàn giáo Giấy dầu Phibrô xi măng | 1,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 2,5 0,5 1,5 0,5 1,0 0,25 0,5 1,0 0,5 1,5 1,0 3,0 3,0 1,5 0,5 10,0 0,5 5,0 3,0 4,0 1,5 |
| 21.1078 21.1079 21.1080 21.1081 21.1082 21.1083 21.1084 21.1085 21.1086 21.1087 21.1088 21.1089 21.1090 21.1091 21.1092 21.1093 21.1094 21.1095 21.1096 21.1097 21.1098 21.1099 21.1100 21.1101 21.1102 21.1103 21.1104 21.1105 | Hắc ín Kính các loại Keo da trâu Lá Lati - Litô Lưới sắt 1cm2 Lưới nilông 1mm2 Matít Mây Mật Muối Nhôm Nhựa bi tum số 3 Nhựa bi tum số 4 trở lên Nứa Ngói 22 viên/m2 Ngói 13 viên/m2 Ngói bò Ngói dẹt Phèn chua Puli các cỡ Que hàn nội Que hàn ngoại Ống nhựa ≤ 100 Ống nhựa > 100 Ray Rivê dùng trên bờ Rivê dùng trên mặt nước | 4,5 12,5 1,0 2,0 5,0 10,0 10,0 1,0 4,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,5 0,5 1,0 0 0 1,0 0,5 0 5,0 7,0 |
| 21.1106 21.1107 21.1108 21.1109 21.1110 21.1111 21.1112 21.1113 21.1114 21.1115 21.1116 21.1117 21.1118 21.1119 21.1120 21.1121 21.1122 21.1123 21.1124 21.1125 21.1126 21.1127 21.1128 21.1129 21.1130 21.1131 21.1132 21.1133 | Rông đen đàn hồi nội Rông đen đàn hồi ngoại Sơn Flinkote Sỏi Thép tròn cây Thép tròn cuộn Thép tấm Thép hình Tôn múi dài ≤ 2m Tôn múi chiều dài bất kỳ Tấm nhựa lợp mái Sứ các loại Siroport Thép ống Thiếc Tích sứ các loại các cỡ Than xỉ Than đá Tre cây Tà vẹt gỗ tứ thiết Tà vẹt gỗ hồng sắc Thép cầu cũ (dùng lại) Cọc bê tông cốt thép Thừng Ván các loại dùng vào công việc không có kích thước cố định Ván các loại có ghép mộng Ván các loại có kích thước đúng yêu cầu | 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 5,0 2,5 1,0 0,5 1,0 1,0 5,0 2,0 1,0 1,5 5,0 3,0 5,0 0,5 1,0 2,0 1,0 1,5 5,0 6,0 3,0 |
| 21.1134 21.1135 21.1136 21.1137 21.1138 21.1139 21.1140 21.1141 | Vôi cục Vécni Vadơlin Xà gồ nhóm 4,5 Xăng, dầu các loại Xút Xà phòng Xi măng các loại | 2,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 |

21.2000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VỮA BÊ TÔNG

Hướng dẫn sử dụng:

Vữa bê tông, ngoài việc được tính hao hụt các loại vật liệu cấu tạo nên nó như xi măng, cát, đá, sỏi qua các khâu như đã quy định trong định mức hao hụt vật liệu, còn được tính theo hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình. Tỉ lệ hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bêtông vào công trình đã tính gộp vào một. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng gốc.

| Mã hiệu | Loại bê tông | Mức hao hụt (%) |
| --- | --- | --- |
| 21.2001 21.2002 21.2003 21.2004 21.2005 21.2006 | Bê tông đổ tại chỗ bằng thủ công, bằng cần cẩu Bê tông đổ tại chỗ bằng máy bơm bê tông Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi vách bằng Ben tô nít Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi có ống vách Bê tông ống xiphông, ống phun, ống bụng, ống cống, cầu máng, vòm, miệng phễu đổ tại chỗ bằng thủ công. Bê tông đúc sẵn | 2,5 1,5 15,0 10,0 5 1,0 |

21.3000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU KHÂU TRUNG CHUYỂN

Hướng dẫn sử dụng:

Trường hợp phải tổ chức trung chuyển do thay đổi phương tiện vận tải hay di chuyển vật liệu trên công trường do thay đổi mặt bằng thi công, thì mỗi lần trung chuyển được tính một tỉ lệ hao hụt theo quy định trong bảng sau:

Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu đã mua mà phải trung chuyển

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Mức hao hụt (%) |
| --- | --- | --- |
| 21.3001 21.3002 21.3003 21.3004 | Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây.... | 2 0,5 1 0,5 |

21.4000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU KHÂU GIA CÔNG

Hướng dẫn sử dụng:

Ngoài hao hụt vật liệu ở khâu thi công, vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho (nếu có); nếu vật liệu phải qua khâu gia công trước khi sử dụng thì được tính tỉ lệ hao hụt. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu phải qua khâu gia công quy định trong bảng sau:

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu dùng để gia công |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại vật liệu | Đơn vị | Số lượng |
| 21.4001 21.4002 21.4003 21.4004 21.4005 21.4006 21.4007 21.4008 21.4009 | Rửa sỏi Rửa cát mặn Rửa đá dăm Sàng đá dăm Sàng cát vàng Sàng sỏi Sản xuất đá ba từ đá hộc Sản xuất đá 4x6 Sản xuất đá 2x4 | 1m3 sỏi sạch 1m3 cát sạch 1m3 đá dăm sạch 1m3 đá dăm 1m3 cát vàng 1m3 sỏi sạch 1m3 đá ba 1m3 đá 4x6 1m3 đá 2x4 | Sỏi bẩn Cát mặn Đá dăm bẩn Đá dăm xô Cát xô Sỏi xô Đá hộc Đá hộc Đá hộc | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 1,10 1,10 1,05 1,10 1,10 1,06 1,08 1,10 1,15 |
| 21.4010 21.4011 21.4012 | Sản xuất đá 0,5x1 Xẻ gỗ các loại ϕ≤30cm Xẻ gỗ các loại ϕ>30cm | 1m3 đá 0,5x1 1m3 gỗ xẻ 1m3 gỗ xẻ | Đá hộc Gỗ tròn ϕ≤30cm Gỗ tròn ϕ>30cm | m3 m3 m3 | 1,20 2,00 1,67 |

21.5000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẠI KHO

Hướng dẫn sử dụng:

1. Các tỉ lệ hao hụt của từng khâu đều được tính bằng % so với khối lượng cần dùng cho công trình (khối lượng gốc).

2. Tỉ lệ hao hụt trong khâu vận chuyển đã được tính bình quân cho các loại phương tiện với mọi cự ly và tính cho 1 lần bốc dỡ (bốc lên phương tiện vận chuyển, dỡ từ phương tiện vận chuyển xuống).

3. Tỉ lệ hao hụt trong khâu bảo quản đã tính bình quân cho mọi thời hạn.

| Mã hiệu | Loại vật liệu | Mức hao hụt theo % khối lượng gốc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vận chuyển | Bảo quản ở kho |
| 21.5001 21.5002 21.5003 21.5004 21.5005 21.5006 21.5007 21.5008 21.5009 | Cát vàng Cát mịn Đá mạt < 0,5 cm Đá dăm các loại từ 0,5 ÷ 2 cm Đá dăm các loại từ 2 ÷ 8 cm Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì, thùng chứa Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp còn lại Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây.... | 1,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 | 3,0 5,0 2,0 1,0 0,5 1,0 0,3 0,5 0,3 |

PHỤ LỤC

I - PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU

A- Nhóm vật liệu không kim loại

| Số TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Trọng lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | I- Vật liệu rời Atsphan (đổ) Atsphan (nén ) Atsphan (láng) A xít H2SO4 nồng độ 40% Bông khoáng chất (đống) Bông khoáng chất (tấm thảm) Bông thủy tinh 80 Bi tum lỏng Bi tum số 5 Cát có môđun độ lớn M < 0,7 Cát có môđun độ lớn M > 2 Cát có môđun độ lớn M = 1,5÷2 Cát có môđun độ lớn M < 1,5 Cỏ khô Củi khô Đất sét nén chặt Đất mùn Đất Silicát Đất sét (trạng thái tự nhiên) Đá sỏi Đá Granit Đá xây Đá mạt Đá dăm 0,5 ÷ 2 Đá dăm 2 ÷ 8 Đá ba 8 ÷15 Đá hộc >15 | kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 | 1500 2000 1800 1307 200 250 15 1050÷1100 970 1200 1450 1380 1310 350 700 2000 180 600 1300÷2500 1700÷2000 2400÷3000 2400÷2600 1600 1550 1500 1520 1500 |  |
| 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Đá bọt Đá hoa Đá nổ mìn hỗn hợp Dầu ma dút Dầu hỏa Dầu diezen TB Dầu luyn Gạch mộc (đất sét chưa nung) Gạch chỉ 22 x 10,5 x 6,5cm Gạch thẻ 20 x 10 x 5cm Gạch thẻ 19 x 8 x 4cm Gạch thẻ 19 x 9 x 4,5cm Gạch ống 19 x 8 x 8cm Gạch ống 19 x 9 x 9cm Gạch ống 4 lỗ 20 x 10 x 10cm Gạch rỗng 6 lỗ 22 x 13 x 8,5cm Gạch rỗng 6 lỗ 22 x 13 x 10cm Gạch rỗng 6 lỗ 22 x 15 x 10cm Gạch rỗng 6 lỗ 25 x 15 x 10cm Gạch Hourdis Gạch xây chịu a xít Gạch lát chịu a xít 15 x 15 x 1,2cm Gạch lá nem Gạch ACC Gạch xi măng 20 x 20cm Gạch xi măng hoa 15 x 15cm Gạch xi măng hoa 20 x 10cm Gạch men sứ 11 x 11cm Gạch men sứ 15 x 15 cm Gạch men sứ 20 x 15 cm Gạch men sứ 20 x 20 cm | kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg lít lít lít kg/m3 kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên | 450 3500 1600 0,87 0,87 0,87 1 1600 2,3 1,6 0,97 1,23 0,97 1,23 1,6 2,32 2,72 3,14 3,57 3,7 3,7 0,65 1,6 700÷1000 1,4 0,7 0,7 0,16 0,25 0,30 0,42 |  |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | Gạch men sứ 20 x 30 cm Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x3,5cm Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm Gạch vụn Gạch lát Granitô Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm) Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm) Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm) Gỗ nhóm VI (gỗ thành phẩm) Gỗ nhóm VII (gỗ thành phẩm) Gỗ nhóm VIII (gỗ thành phẩm) Gỗ dán Gỗ sến xẻ khô Gỗ sến mới xẻ Gỗ thông khô Gỗ thông mới xẻ Giấy các tông tốt Giấy các tông thường Giấy các tông sơn sóng Giấy tẩm dầu thông nhựa đường Kính dầy 1mm Kính dầy 1,5mm Kính dầy 2mm Kính dầy 3mm Kính dầy 4mm Kính dầy 5mm Kính dầy 7mm Kính dầy 10mm | kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/m3 kg/m2 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 | 0,65 1,0 1,8 2,8 1,6 1,1 1350 56 1000 910 770 710 670 550 600 690÷1030 770÷1280 310÷760 400÷1100 1000 700 150 600 2,5 3,75 5 7,5 10 12,5 17,5 25 |  |
| 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 | Ngói máy 22viên/m2 Ngói máy 13viên/m2 Ngói bò dài 45cm Ngói bò dài 39cm Ngói bò dài 33cm Ngói vây cá Mùn cưa Mùn cưa trộn nhựa thông Ma tít Mỡ Mùn cưa thường Thủy tinh hơi và bọt Thủy tinh sợi Tấm sợi gỗ ép chắc Tấm sợi gỗ ép thường Tấm sợi gỗ ép vừa Thủy tinh Than củi Than đá Thạch cao (tấm) nguyên chất Than bùn làm tấm cách nhiệt Thạch cao làm tấm ốp mặt Tấm sợi cứng ốp mặt Than xỉ Vôi cục Vôi nhuyễn Xi măng Xỉ lò Xỉ lò cao trạng thái hạt Xỉ than các loại Xỉ lò ăng tra xít Xỉ than đá Rơm khô Rơm ép thành tấm La ty 3x1 | kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/viên kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/1000m | 2,1 3,1 2,6 2,4 1,9 0,96 300 300 1350÷1890 1000 250 500 200 600 250 150 2600÷2700 300 1300 1100 225 1000 700 730 2000 1350 1500 1000 500 750 900 800 320 300 420 |  |
| 125 126 127 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Li tô 3x3 Phi brô xi măng gợn sóng Xăng Vật liệu hỗn hợp Bê tông thường Bê tông cốt thép Bê tông bọt Bê tông xỉ Bê tông gạch vỡ Bê tông bọt Silicát Bê tông thạch cao xỉ lò Vữa bêtông (1m3 thành phẩm) Vữa xỉ nhẹ Vữa vôi Vữa vôi xỉ quặng Bê tông Atsphan | - kg/m2 kg/lít kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 | 1,26 15 0,74 2200 2500 800 1500 1800 400÷800 1000 2350 1400 1600 1200 2000÷2500 |  |

B-1. Trọng lượng một đơn vị thể tích:

Đơn vị tính: kg/dm3

| STT | Tên vật liệu | Trọng lượng riêng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nhôm Vôn Fram Đuy ra Vàng Sắt Đồng thau Đồng Thép không rỉ Kền Chì Kẽm Gang trắng Gang xám Thủy ngân | 2,5 ÷ 2,7 19,1 2,6 ÷ 2,8 19,33 ÷ 19,5 7,6 ÷ 7,85 8,1 ÷ 8,7 8,3 ÷ 8,9 8,1 8,85 ÷ 8,9 11,3 ÷ 11,4 6,9 ÷ 7,3 7,58 ÷ 7,73 7,03 ÷ 7,19 13,6 |  |

B-2. Trọng lượng kim loại lá

Đơn vị tính: kg/m2

| Bề dầy (mm) | Thép | Đồng | Kẽm | Chì | Thiếc | Bạc | Nhôm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1,963 | 2,235 | 1,788 | 2,843 | 1,825 | 2,652 | 0,675 |
| 0,5 | 3,925 | 4,47 | 3,575 | 5,685 | 3,65 | 5,305 | 1,35 |
| 1,0 | 7,85 | 8,94 | 7,15 | 11,37 | 7,3 | 10,61 | 2,70 |
| 1,5 | 11,78 | 13,41 | 10,73 | 17,0 | 10,95 | 15,91 | 4,05 |
| 2,0 | 15,7 | 17,88 | 14,3 | 22,74 | 14,6 | 21,22 | 5,40 |
| 2,5 | 19,63 | 22,35 | 17,88 | 28,43 | 18,25 | 26,52 | 6,75 |
| 3,0 | 23,55 | 26,82 | 21,45 | 34,11 | 21,9 | 31,83 | 8,10 |
| 3,5 | 27,48 | 31,29 | 25,03 | 39,80 | 25,55 | 36,93 | 9,45 |
| 4,0 | 31,40 | 35,76 | 28,60 | 45,48 | 29,20 | 42,44 | 10,80 |
| 4,5 | 35,33 | 40,23 | 32,18 | 51,17 | 32,85 | 47,74 | 11,85 |
| 5,0 | 39,25 | 44,70 | 35,75 | 56,85 | 36,5 | 53,05 | 13,50 |
| 5,5 | 43,18 | 49,17 | 39,33 | 62,54 | 40,15 | 58,35 | 14,85 |
| 6,0 | 47,10 | 53,64 | 42,90 | 68,22 | 43,88 | 63,66 | 16,20 |
| 6,5 | 51,03 | 58,11 | 46,48 | 73,91 | 47,53 | 68,96 | 17,55 |
| 7,0 | 54,95 | 61,58 | 50,05 | 79,59 | 51,10 | 74,27 | 18,90 |
| 7,5 | 58,88 | 67,05 | 53,63 | 85,28 | 54,75 | 79,57 | 20,25 |
| 8,0 | 62,80 | 71,52 | 57,20 | 90,96 | 58,4 | 84,88 | 21,68 |
| 8,5 | 66,73 | 75,99 | 60,78 | 96,65 | 62,05 | 89,88 | 23,03 |
| 9,0 | 70,65 | 80,46 | 64,35 | 102,33 | 65,77 | 95,49 | 24,30 |
| 9,5 | 74,59 | 84,93 | 67,93 | 108,02 | 69,42 | 100,79 | 25,65 |
| 10,0 | 78,50 | 89,40 | 71,5 | 113,7 | 73,0 | 106,10 | 27,0 |
| 11,0 | 86,40 | 98,30 | 78,7 | 125,10 | 80,3 | 116,71 | 29,70 |
| 12,0 | 94,20 | 107,3 | 85,8 | 136,4 | 87,6 | 127,32 | 32,40 |
| 13,0 | 102,10 | 116,20 | 93,00 | 147,80 | 94,90 | 137,93 | 35,10 |
| 14,0 | 109,9 | 125,20 | 100,1 | 159,2 | 102,2 | 148,54 | 37,80 |
| 15,0 | 117,8 | 134,1 | 107,3 | 170,6 | 109,5 | 159,15 | 40,50 |
| 16,0 | 125,6 | 143,0 | 114,4 | 181,9 | 116,8 | 169,76 | 43,20 |
| 17,0 | 133,5 | 152,0 | 121,6 | 193,3 | 124,1 | 180,37 | 45,90 |
| 18,0 | 141,3 | 160,9 | 128,7 | 216,7 | 131,4 | 190,98 | 48,60 |

B-3. Trọng lượng thép dẹt

Đơn vị tính: kg/md

| Chiều dày (mm) | Chiều rộng thép (mm) |
| --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 1 | 0,078 | 0,117 | 0,156 | 0,195 | 0,234 | 0,273 | 0,312 | 0,35 | 0,389 | 0,467 |
| 2 | 0,156 | 0,234 | 0,312 | 0,389 | 0,467 | 0,545 | 0,623 | 0,70 | 0,779 | 0,935 |
| 3 | 0,234 | 0,35 | 0,467 | 0,584 | 0,701 | 0,818 | 0,935 | 1,051 | 1,168 | 1,402 |
| 4 | 0,311 | 0,467 | 0,623 | 0,779 | 0,933 | 1,090 | 1,246 | 1,402 | 1,558 | 1,869 |
| 5 | 0,389 | 0,584 | 0,779 | 0,974 | 1,168 | 1,363 | 1,558 | 1,752 | 1,947 | 2,336 |
| 6 | 0,467 | 0,701 | 0,935 | 1,168 | 1,482 | 1,635 | 1,869 | 2,103 | 2,336 | 2,804 |
| 7 | 0,545 | 0,818 | 1,091 | 1,363 | 1,635 | 1,908 | 2,181 | 2,453 | 2,726 | 3,271 |
| 8 | 0,623 | 0,935 | 1,246 | 1,558 | 1,869 | 2,181 | 2,492 | 2,804 | 3,115 | 3,73 |
| 9 | 0,701 | 1,051 | 1,402 | 1,752 | 2,103 | 2,453 | 2,804 | 3,154 | 3,505 | 4,206 |
| 10 | 0,779 | 1,168 | 1,558 | 1,947 | 2,336 | 2,726 | 3,115 | 3,505 | 3,894 | 4,673 |
| 11 | 0,867 | 1,285 | 1,713 | 2,142 | 2,510 | 2,998 | 3,427 | 3,855 | 4,283 | 5,14 |
| 12 | 0,935 | 1,402 | 1,869 | 2,336 | 2,804 | 3,271 | 3,816 | 4,206 | 4,906 | 5,607 |
| 13 | 1,012 | 1,519 | 2,025 | 2,531 | 3,037 | 3,544 | 4,05 | 4,556 | 5,062 | 6,075 |
| 14 | 1,09 | 1,635 | 2,181 | 2,726 | 3,271 | 3,816 | 4,361 | 4,906 | 5,452 | 6,542 |
| 15 | 1,168 | 1,752 | 2,336 | 2,912 | 3,505 | 4,089 | 4,673 | 5,257 | 5,841 | 7,009 |
| 16 | 1,246 | 1,869 | 2,492 | 3,115 | 3,738 | 4,361 | 4,984 | 5,607 | 6,23 | 7,476 |
| 17 | 1,324 | 1,986 | 2,648 | 3,310 | 3,972 | 4,634 | 5,296 | 5,958 | 6,62 | 7,944 |
| 18 | 1,402 | 2,103 | 2,804 | 3,505 | 4,206 | 4,906 | 5,607 | 6,308 | 7,009 | 8,411 |
| 19 | 1,48 | 2,20 | 2,959 | 3,699 | 4,439 | 5,179 | 5,919 | 6,659 | 7,399 | 8,878 |
| 20 | 1,558 | 2,336 | 3,115 | 3,894 | 4,673 | 5,452 | 6,23 | 7,009 | 7,788 | 9,346 |
| 21 | 1,636 | 2,453 | 3,271 | 4,089 | 4,907 | 5,726 | 6,542 | 7,359 | 8,177 | 9,813 |
| 22 | 1,714 | 2,57 | 3,427 | 4,283 | 5,14 | 5,997 | 6,853 | 7,709 | 8,567 | 10,281 |
| 23 | 1,791 | 2,687 | 3,582 | 4,478 | 5,374 | 6,269 | 7,165 | 8,061 | 8,956 | 10,748 |
| 24 | 1,869 | 2,804 | 3,738 | 4,673 | 5,608 | 6,542 | 7,477 | 8,411 | 9,345 | 11,215 |
| 25 | 1,947 | 2,92 | 3,894 | 4,868 | 5,841 | 6,815 | 7,789 | 8,762 | 9,736 | 11,682 |
| 26 | 2,025 | 3,037 | 4,05 | 5,063 | 6,075 | 7,088 | 8,101 | 9,112 | 10,125 | 12,149 |
| 27 | 2,103 | 3,154 | 4,206 | 5,257 | 6,308 | 7,36 | 8,411 | 9,462 | 10,514 | 12,616 |
| 28 | 2,181 | 3,271 | 4,362 | 5,452 | 6,542 | 7,633 | 8,723 | 9,812 | 10,903 | 13,083 |
| 29 | 2,258 | 3,388 | 4,517 | 5,646 | 6,776 | 7,905 | 9,034 | 10,163 | 11,292 | 13,252 |
| 30 | 2,336 | 3,505 | 4,673 | 5,814 | 7,009 | 8,177 | 9,346 | 10,514 | 11,682 | 14,018 |

Trọng lượng thép dẹt (tiếp theo)

| Chiều dày (mm) | Chiều rộng thép (mm) |
| --- | --- |
|  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 |
| 1 | 0,545 | 0,623 | 0,701 | 0,778 | 0,857 | 0,935 | 1,051 | 1,168 | 1,246 |
| 2 | 1,09 | 1,246 | 1,402 | 1,558 | 1,731 | 1,869 | 2,103 | 2,336 | 2,492 |
| 3 | 1,635 | 1,869 | 2,103 | 2,336 | 2,57 | 2,804 | 3,154 | 3,65 | 3,738 |
| 4 | 2,181 | 2,492 | 2,804 | 3,115 | 3,427 | 3,738 | 4,207 | 4,673 | 4,984 |
| 5 | 2,726 | 3,115 | 3,505 | 3,894 | 4,283 | 4,673 | 5,257 | 5,841 | 6,23 |
| 6 | 3,271 | 3,738 | 4,206 | 4,673 | 5,14 | 5,607 | 6,308 | 7,008 | 7,476 |
| 7 | 3,816 | 4,361 | 4,906 | 5,452 | 5,997 | 6,542 | 7,36 | 8,177 | 8,722 |
| 8 | 4,368 | 4,992 | 5,616 | 6,24 | 6,864 | 7,488 | 8,424 | 9,36 | 9,984 |
| 9 | 4,906 | 5,607 | 6,308 | 7,01 | 7,71 | 8,411 | 9,461 | 10,515 | 12,214 |
| 10 | 5,452 | 6,23 | 7,009 | 7,789 | 8,568 | 9,346 | 10,515 | 11,683 | 12,46 |
| 11 | 5,997 | 6,853 | 7,710 | 8,567 | 9,423 | 10,24 | 11,565 | 12,85 | 13,706 |
| 12 | 6,542 | 7,476 | 8,411 | 9,436 | 10,286 | 11,214 | 12,617 | 14,019 | 14,962 |
| 13 | 7,087 | 8,10 | 9,112 | 10,124 | 11,137 | 12,15 | 13,78 | 15,185 | 16,20 |
| 14 | 7,632 | 8,723 | 9,812 | 10,904 | 11,994 | 13,084 | 14,72 | 16,356 | 17,446 |
| 15 | 8,178 | 9,346 | 10,514 | 11,682 | 12,85 | 14,818 | 15,771 | 17,523 | 18,619 |
| 16 | 8,722 | 9,968 | 11,214 | 12,46 | 13,706 | 14,952 | 16,821 | 18,698 | 19,936 |
| 17 | 9,268 | 10,592 | 11,916 | 13,24 | 14,564 | 15,888 | 17,874 | 19,86 | 21,184 |
| 18 | 9,812 | 11,214 | 12,616 | 14,018 | 15,42 | 16,822 | 18,924 | 21,027 | 22,428 |
| 19 | 10,358 | 11,828 | 13,318 | 14,798 | 16,277 | 17,756 | 19,977 | 22,197 | 23,676 |
| 20 | 10,904 | 12,46 | 14,018 | 15,576 | 17,134 | 18,692 | 21,028 | 23,364 | 24,92 |
| 21 | 11,449 | 13,083 | 14,719 | 16,354 | 17,891 | 19,627 | 22,079 | 24,532 | 26,166 |
| 22 | 11,994 | 13,706 | 15,420 | 17,132 | 18,748 | 20,562 | 23,130 | 25,70 | 27,412 |
| 23 | 12,538 | 14,33 | 16,122 | 17,912 | 19,704 | 21,496 | 24,818 | 26,863 | 28,66 |
| 24 | 13,083 | 14,953 | 16,823 | 18,690 | 20,561 | 22,431 | 25,869 | 28,036 | 29,906 |
| 25 | 13,630 | 15,578 | 17,524 | 19,472 | 21,418 | 23,364 | 26,287 | 29,208 | 31,156 |
| 26 | 14,175 | 16,201 | 18,225 | 20,250 | 22,275 | 24,299 | 27,338 | 30,376 | 32,402 |
| 27 | 14,720 | 16,822 | 18,924 | 21,028 | 23,130 | 25,232 | 28,338 | 31,542 | 33,644 |
| 28 | 15,265 | 17,445 | 19,625 | 21,806 | 23,978 | 26,167 | 29,389 | 32,710 | 34,890 |
| 29 | 15,81 | 18,068 | 20,326 | 22,584 | 24,844 | 27,114 | 30,489 | 33,876 | 36,136 |
| 30 | 16,358 | 18,692 | 21,028 | 23,364 | 25,70 | 28,036 | 31,541 | 35,046 | 37,384 |

B-4. Trọng lượng thép góc đều cạnh:

Đơn vị tính: kg/md

| Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30x30 | 3 4 5 6 | 1,33 1,74 2,14 2,52 | 75x75 | 6 7 8 9 | 6,89 7,96 9,02 10,01 |
| 35x35 | 4 5 6 7 | 2,06 2,53 3,00 3,44 | 80x80 | 5,5 6 7 8 | 6,78 7,36 8,51 9,65 |
| 40x40 | 4 5 | 2,37 2,92 | 90x90 | 6 7 8 9 | 8,33 9,64 10,90 12,20 |
| 45x45 | 4 5 | 2,73 3,37 |  |  |  |
| 50x50 | 4 5 6 7 | 3,05 3,77 3,46 4,00 | 100x100 | 6,5 7 8 10 12 14 16 | 10,1 10,8 12,2 15,1 17,9 20,6 23,3 |
| 56x56 | 4 5 | 3,44 4,25 |  |  |  |
| 63x63 | 4 5 6 5 | 3,90 4,81 5,772 5,80 |  |  |  |
|  |  |  | 110x110 | 7 8 | 11,9 13,5 |
|  |  |  | 125x125 | 8 9 10 12 14 16 | 15,5 17,3 19,1 22,7 26,2 29,6 |
| 70x70 | 4,5 5 6 7 8 | 4,87 5,38 6,39 7,39 8,37 |  |  |  |
|  |  |  | 140x140 | 9 10 12 | 19,4 21,5 25,5 |
| 160x160 | 10 11 12 14 16 18 20 | 24,7 27,0 29,4 34,0 38,5 43,0 47,4 | 200x200 | 20 25 30 | 60,1 74,0 87,6 |
|  |  |  | 220x220 | 14 16 | 47,4 53,8 |
|  |  |  | 250x250 | 16 18 20 22 25 28 30 | 61,5 68,9 76,1 83,3 94,0 104,5 110,4 |
| 180x180 | 11 12 | 30,5 33,1 |  |  |  |
| 200x200 | 12 13 14 16 | 37,0 39,9 42,8 48,7 |  |  |  |

B-5. Trọng lượng thép góc lệch cạnh

Đơn vị tính: kg/md

| Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56x36 | 4 5 | 2,81 3,46 | 110x70 | 6,5 7 8 | 8,98 9,64 10,9 |
| 63x40 | 4 5 6 8 | 3,17 3,91 4,63 6,03 | 125x80 | 7 8 10 12 | 11,0 12,5 15,5 18,3 |
| 70x45 | 4,5 5 | 3,98 4,39 | 140x90 | 8 10 | 14,1 17,5 |
| 75x50 | 5 6 8 | 4,79 5,69 7,43 | 160x100 | 9 10 12 14 | 18,0 19,8 23,6 27,3 |
| 80x50 | 5 6 | 4,99 5,92 | 180x110 | 10 12 | 22,2 26,4 |
| 90x56 | 5,5 6 8 | 6,17 6,70 8,77 | 200x125 | 11 12 14 16 | 27,4 29,7 34,4 39,1 |
| 100x63 | 6 7 8 10 | 7,53 9,70 9,87 12,10 |  |  |  |

B-6. Trọng lượng thép I

Đơn vị tính: kg/md

| Tên thép (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Tên thép (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 12 14 16 18 18a 20 20a 22 22a 24 24a 27 27a 30 30a 33 | 100 120 140 160 180 180 200 200 220 220 240 240 270 270 300 300 330 | 9,46 11,50 13,70 15,90 18,40 19,90 21,00 22,70 24,00 25,80 27,30 29,40 31,50 33,90 36,50 39,20 42,20 | 36 40 45 50 55 60 65 70 70a 70b 75 75a 80 80a 85 85a | 360 400 450 500 550 600 650 700 700 700 750 750 800 800 850 850 | 48,60 56,10 65,20 76,80 89,80 104,00 120,00 138,00 158,00 184,00 |

B-7. Trọng lượng thép chữ U:

Đơn vị tính: kg/md

| Tên thép (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
| --- | --- | --- |
| 5 6,5 8 10 12 14 14a 16 16a 18 18a 20 20 22 22a 24 24a 27 30 33 36 40 40a 40b 40c | 50 65 80 100 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 270 300 330 360 400 400 400 400 | 4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 13,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 19,80 21,00 22,60 24,00 25,80 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30 58,91 65,19 71,47 |

B-8. Trọng lượng thép ống

Đơn vị tính: kg/md

| Đường kính (mm) | Chiều dầy ống (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Đường kính (mm) | Chiều dầy ống (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Đường kính (mm) | Chiều dầy ống (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 7 8 | 0,5 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 | 0,043 0,050 0,063 0,074 0,055 0,065 0,083 0,099 0,068 0,080 0,103 0,123 0,166 0,197 0,080 0,095 0,122 0,148 0,172 0,203 0,092 0,110 0,142 0,173 0,202 0,240 0,275 0,296 0,315 0,399 | 10 11 12 | 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 | 0,197 0,139 0,182 0,222 0,261 0,314 0,363 0,395 0,423 0,462 0,518 0,129 0,154 0,201 0,247 0,290 0,351 0,407 0,444 0,477 0,524 0,142 0,169 0,221 0,271 0,320 0,388 0,452 0,493 0,532 | 12 13 14 15 | 2,5 2,8 3,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 0,5 0,6 | 0,586 0,635 0,666 0,154 0,184 0,241 0,296 0,349 0,425 0,496 0,543 0,585 0,647 0,703 0,740 0,166 0,199 0,260 0,321 0,379 0,462 0,541 0,592 0,640 0,709 0,772 0,814 0,906 0,179 0,214 |
| 15 16 18 | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 4,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 | 0,280 0,345 0,409 0,499 0,525 0,641 0,694 0,771 0,841 0,888 1,17 0,191 0,228 0,300 0,370 0,438 0,536 0,629 0,691 0,747 0,832 0,911 0,962 1,08 1,18 0,216 0,258 0,340 0,419 0,497 | 18 20 21 | 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1,0 1,2 1,25 1,40 1,5 | 0,610 0,717 0,789 0,856 0,956 1,05 1,11 1,25 1,38 0,240 0,288 0,379 0,469 0,556 0,684 0,806 0,888 0,965 1,08 1,19 1,26 1,42 1,58 1,72 1,85 0,493 0,586 0,609 0,677 0,721 | 21 22 24 | 1,75 2,0 2,4 2,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 | 0,831 0,937 1,101 1,141 0,265 0,318 0,419 0,518 0,616 0,758 0,895 0,986 1,07 1,20 1,33 1,41 1,60 1,77 1,94 2,10 0,29 0,347 0,458 0,567 0,674 0,832 0,984 1,09 1,18 1,33 |
| 24 25 26 | 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,46 1,55 1,77 1,97 2,16 2,34 0,302 0,363 0,478 0,592 0,703 0,869 1,03 1,13 1,24 1,39 1,53 1,63 1,86 2,07 2,28 2,47 2,64 2,81 1,18 1,45 1,70 1,94 2,17 2,39 | 26 27 28 | 5,0 0,5 0,6 0,75 1,0 1,2 1,25 1,4 1,5 1,75 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,7 8,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 | 2,59 0,327 0,391 0,486 0,641 0,764 0,794 0,884 0,943 1,09 1,119 1,233 1,346 1,456 1,511 1,671 1,776 2,028 2,269 2,497 2,713 2,916 3,107 3,453 3,749 0,34 0,406 0,536 0,666 0,792 | 28 30 | 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 | 0,981 1,16 1,28 1,40 1,57 1,74 1,85 2,11 2,37 2,61 2,84 3,05 3,26 0,364 0,436 0,576 0,715 0,351 1,05 1,25 1,38 1,51 1,70 1,88 2,00 2,29 2,56 2,83 3,08 3,32 |
| 32 36 38 | 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 0,389 0,466 0,615 0,755 0,910 1,13 1,34 3,16 3,50 3,82 4,14 4,44 0,464 0,555 0,734 0,912 1,09 1,35 1,61 1,78 1,94 2,19 2,43 2,59 2,98 3,35 3,72 4,07 4,41 4,74 | 40 41,5 | 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 | 0,494 0,585 0,774 0,962 1,15 1,42 1,69 1,87 2,05 2,31 2,56 2,74 3,15 3,55 3,94 4,32 4,68 5,03 1,48 1,762 1,948 2,132 2,405 2,672 2,848 3,280 3,699 4,106 4,501 4,883 | 41,5 42 44,5 | 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,5 1,8 2,0 4,0 4,5 5,0 | 5,253 5,956 6,609 7,213 7,768 1,01 1,21 1,50 1,78 1,97 2,16 2,44 2,70 2,89 3,32 3,75 4,16 4,56 4,95 5,33 6,04 6,71 7,32 7,88 1,591 1,895 2,096 3,995 4,439 4,871 |
| 44,5 45 48 | 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 | 5,290 5,697 6,474 7,201 7,879 8,508 1,09 1,30 1,61 1,91 2,12 2,32 2,62 2,91 3,11 3,58 4,04 4,49 4,93 5,36 5,77 6,56 7,30 7,99 8,65 1,16 1,38 1,72 2,05 2,27 | 48 50 | 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 | 2,48 2,81 3,11 3,33 3,84 4,34 4,83 5,30 5,76 6,21 7,08 7,89 1,21 1,44 1,79 2,14 2,37 2,59 2,93 3,25 3,48 4,01 4,54 5,05 5,55 6,04 6,51 7,42 8,29 9,10 | 50 51 54 | 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 3,5 2,8 3,0 3,3 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 | 9,86 1,23 1,47 1,83 2,18 2,42 2,64 2,99 3,32 3,55 4,10 4,64 5,16 5,67 6,17 6,66 7,60 8,48 9,32 10,10 1,31 1,59 1,94 2,31 2,56 2,81 3,18 3,53 3,77 4,36 |
| 48 57 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,76 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 | 4,93 5,49 6,04 6,58 7,10 8,11 9,08 9,99 10,9 1,38 1,65 2,05 2,45 2,71 2,97 3,36 3,68 3,74 4,00 4,62 5,23 5,83 6,41 6,99 7,55 8,63 9,68 10,70 11,6 13,3 | 60 63 | 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 | 1,46 1,74 2,16 2,58 2,86 3,13 3,55 3,94 4,22 4,88 5,32 6,16 6,78 7,39 7,99 9,15 10,30 11,3 12,3 14,2 15,9 1,53 1,83 2,27 2,71 3,01 3,30 3,72 4,15 4,44 | 63 63,5 | 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 | 5,13 5,81 6,49 7,14 7,77 8,41 9,57 10,8 12,0 13,10 2,739 3,033 3,326 3,761 4,191 4,476 5,179 5,869 6,548 7,213 7,867 8,508 9,754 10,95 12,096 13,194 14,242 15,24 16,19 |
| 65 68 | 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 | 1,58 1,89 2,35 2,80 3,11 3,40 3,85 4,29 4,59 5,31 6,02 6,71 7,40 8,07 8,73 10,0 11,30 12,4 13,6 1,65 1,98 2,46 2,93 3,26 3,57 4,04 4,49 4,81 5,57 6,31 | 68 70 | 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 | 7,05 7,77 8,48 9,17 10,5 11,8 13,1 14,3 1,7 2,03 2,53 3,02 3,35 3,68 4,16 4,63 4,96 5,74 6,51 7,27 8,01 8,75 9,47 10,9 12,2 14,8 16,0 17,2 19,3 21,3 | 75 76 | 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 | 1,82 2,18 2,71 3,24 3,6 3,95 4,46 4,97 5,32 6,17 7,0 7,82 8,62 9,41 10,2 11,7 13,2 14,6 16,0 5,4 6,26 7,10 7,93 8,75 10,4 11,9 13,4 14,9 16,3 18,9 |
| 76 80 83 | 14,0 16,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,2 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 | 21,4 25,7 2,9 3,47 3,84 4,22 4,77 5,32 5,69 6,60 7,49 8,37 9,24 10,10 10,9 12,6 14,2 15,7 17,1 6,86 7,79 8,71 9,62 10,5 11,4 13,1 14,8 16,4 18,0 19,5 | 83 85 89 | 12,0 14,0 18,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,25 3,5 4,0 4,5 5,0 | 21,0 23,8 28,9 3,08 3,69 4,09 4,48 5,08 5,66 6,06 7,04 7,98 8,93 9,86 10,8 11,7 13,5 15,1 16,9 18,5 4,291 4,709 5,333 5,952 6,363 6,873 7,38 8,385 9,378 10,358 | 89 90 | 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,00 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 | 11,326 12,281 14,156 15,981 17,756 19,483 21,16 22,787 24,366 25,895 27,374 3,27 3,91 4,4 4,76 5,39 6,01 6,43 7,47 8,47 9,49 10,5 11,4 12,4 14,5 16,1 18,0 19,7 |
| 95 100 | 2,0 2,5 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 16,0 18,0 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 4,59 5,02 5,7 6,35 6,81 7,9 8,98 10,0 11,1 12,1 13,2 15,2 17,2 19,1 21 22,8 24,6 31,2 34,2 4,83 5,3 6,0 6,7 7,17 8,32 9,46 10,6 11,7 12,8 13,9 | 100 102 108 110 | 7,0 8,0 9,0 10,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 22,0 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10 11 12 14 16 18 28 2,0 2,2 2,5 2,8 | 16,0 18,1 20,2 22,2 8,5 9,67 10,8 12 14,2 18,6 22,7 26,6 33,9 43,4 10,3 11,5 12,7 15,1 19,7 24,2 26,3 28,4 32,5 36,2 40 55,2 5,32 5,84 6,62 7,39 | 110 120 121 | 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11 12 14 16 | 7,92 9,19 10,5 11,7 12,9 14,2 15,4 17,8 20,1 22,5 24,7 5,83 6,38 7,24 8,07 8,66 10,1 11,4 12,9 14,3 15,5 16,9 19,5 22,1 24,7 27,2 29,8 32,3 36,9 41,4 |
| 121 127 133 140 | 20 22 25 4,0 10 16 20 25 30 4 4,5 5,0 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 4,5 5 6 8 | 49,8 53,7 59,2 12,1 28,9 43,8 52,8 62,9 73,0 12,7 14,3 15,8 17,3 18,8 21,8 24,7 27,5 30,3 33,1 35,8 41,0 46,2 51,7 55,7 60,2 66,6 15,0 16,7 19,8 26 | 140 146 152 | 9 10 11 14 18 20 28 30 4,25 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 25 30 4,25 4,5 5 5,5 6 | 29,1 32,1 35 43,5 54,2 59,2 77,3 81,4 14,9 15,7 16,4 19,1 20,7 24,0 27,1 30,2 33,5 36,6 39,7 45,6 51,3 56,8 62,2 74,6 85,8 15,5 16,4 18,1 19,9 21,6 | 152 159 168 | 7 8 9 10 11 12 14 16 18 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 28 30 5 6 7 8 9 | 25 28,4 31,7 35 38,3 41,4 47,7 53,7 59,5 17,2 19 20,8 22,6 26,2 29,8 33,3 36,8 40,1 43,5 50,1 56,4 62,6 68,6 90,5 95,4 20,1 24 27,8 31,6 35,3 |
| 168 171 191 | 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 36 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16 18 20 5,25 5,5 6,0 7,0 | 39 42,3 46,2 53,2 60 66,6 73 79,2 88,2 96,7 102 117 18,5 20,5 22,4 24,4 28,3 32,2 36,0 39,7 43,4 47,1 54,2 61,2 67,9 74,5 24 25,2 27,4 31,8 | 191 194 216 | 8,0 9,0 10 11 12 14 16 18 20 22 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 6 7 8 | 36,1 40,4 44,6 48,8 53 61,1 69,1 76,8 84,3 91,7 25,6 27,8 32,3 36,7 41,1 45,4 49,6 53,9 62,2 70,2 78,1 85,3 93,3 104 115 128 140 31,1 36,1 41 | 216 219 241 | 9 10 11 12 14 16 18 20 22 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 30 32 36 6,25 7 8 9 10 | 45,9 50,8 55,6 60,4 69,7 78,9 87,9 96,7 105,0 31,5 36,6 41,6 46,6 51,5 56,4 61,3 70 80,1 89,2 98,2 107 120 140 148 162 31,6 40,4 46 51,5 57 |
| 241 246 267 | 11 12 14 16 18 20 22 24 7 8 10 11 12 18 20 22 25 36 6,5 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 | 62,4 67,8 78,4 88,8 99 109 119 128 41,1 46,8 58 63,5 69 101 111 121 136 186 41,8 44,9 51,1 57,3 63,4 69,4 75,5 87,4 99 111,0 122 133 | 267 273 292 299 | 24 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 25 28 30 32 36 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 8 | 144 45,9 52,3 58,6 64,9 71,1 77,2 89,0 101 113 125 153 169 180 190 210 49,2 56 62,8 69,5 76,2 82,9 96 109 122 134 146 159 171 57,4 | 299 318 325 | 10 12 14 16 20 22 25 30 32 7,5 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8 9 10 12 14 16 | 71,3 84,9 98,4 112 138 150 169 199 211 57,4 61,2 68,6 76 83,3 90,6 105 119 133 147 161 174 187 200 213 62,5 70,1 77,7 92,6 107 122 |
| 325 343 368 | 18 20 22 28 30 32 36 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8 9 10 11 12 14 16 18 20 | 136 150 164 205 218 231 257 66,1 74,1 82,1 90,1 98 114 129 144 159 174 189 203 218 232 71 79,7 88,3 96,8 105 122 139 155 172 | 368 377 394 | 22 24 26 28 30 32 9 10 11 12 14 16 20 22 25 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 | 188 204 219 235 250 265 81,7 90,5 99,3 108 125 142 176 193 217 85,5 94,7 104 113 131 149 167 184 202 219 236 253 269 286 310 | 419 426 445 | 9,5 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 10 11 12 14 16 18 20 25 10 11 12 14 16 18 20 | 95,9 101 111 120 140 159 178 197 215 234 252 270 288 305 331 103 113 123 142 161 181 200 247 107 118 128 149 169 190 210 |
| 445 465 470 | 22 24 26 28 30 32 35 12 20 30 10,5 11 12 14 16 18 20 | 230 249 269 288 307 326 354 134 219 322 119 125 136 157 179 201 222 | 470 495 | 22 24 26 28 30 32 35 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 | 243 264 285 305 326 346 375 131 143 166 189 212 234 257 279 301 322 | 495 521 527 | 30 32 35 11,5 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 | 344 365 397 144 151 175 199 223 247 271 294 317 340 363 386 419 |

B -9. Trọng lượng cho một ống gang miệng bát

Đơn vị tính: kg/ống

| Số TT | Đường kính (mm) | Chiều dày thành ống (mm) | Chiều dài ống (mm) | Trọng lượng (kg/ống) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 98 98 118 118 144 144 170 170 222 222 274 274 326 326 429 429 | 8 9 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 11,5 13 13 14,5 | 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 | 73 80 87 96 150 155 174 192 256 278 352 375 434 485 647 724 |

B-10. Trọng lượng cho một ống gang 2 đầu mặt bích

Đơn vị tính: kg/ống

| Số TT | Đường kính (mm) | Chiều dày thành ống (mm) | Chiều dài ống (mm) | Trọng lượng (kg/ống) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 98 118 144 170 222 222 274 274 326 326 378 378 429 429 532 532 634 634 842 | 9 9 9,5 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14,5 14,5 16 16 17 17 21 | 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 | 62,2 75,1 98,5 122,6 177,5 230,4 239,7 311,3 305,5 398,2 385,0 501,0 458,4 595,4 625,2 813,2 795,0 1034,0 1331,0 |

C. Trọng lượng kim loại đen

C-1. Thép tròn

Đơn vị tính: kg/md

| Đường kính (mm) | Trọng lượng | Đường kính (mm) | Trọng lượng | Đường kính (mm) | Trọng lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 6,5 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 125 130 140 | 0,154 0,222 0,261 0,395 0,617 0,888 1,21 1,39 1,58 1,78 2,00 2,23 2,47 2,72 2,98 3,26 2,55 3,85 4,17 4,49 4,83 5,19 5,55 5,92 6,31 6,71 7,13 7,55 7,99 96,33 104,20 140,84 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 150 160 170 | 8,44 8,90 9,38 9,89 10,35 10,87 11,39 11,94 12,48 12,97 13,61 14,21 14,79 15,43 16,02 16,67 17,32 17,98 18,65 19,35 20,74 21,44 22,19 22,92 23,69 24,47 25,23 26,05 26,83 138,72 157,83 178,18 | 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 100 105 110 120 180 190 200 | 27,65 28,51 29,33 30,21 31,05 31,97 32,82 33,73 34,68 35,58 36,52 37,51 38,44 39,64 40,41 41,41 42,43 43,46 44,45 45,56 46,63 47,70 48,79 49,94 55,64 61,65 67,97 74,60 88,78 199,76 222,57 246,62 |

C-2. Thép vuông

Đơn vị tính: kg/md

| Cạnh hình vuông (mm) | Khối lượng | Cạnh hình vuông (mm) | Khối lượng | Cạnh hình vuông (mm) | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 | 0,196 0,283 0,385 0,502 0,636 0,785 0,95 1,13 1,33 1,54 1,77 2,01 2,27 2,54 2,82 3,14 3,46 3,80 4,52 4,91 5,30 | 28 30 32 34 36 40 42 44 45 46 48 50 53 56 60 63 65 70 75 80 85 | 7,05 7,05 8,04 9,07 10,17 12,56 13,85 15,20 15,90 16,60 19,09 19,63 22,05 24,61 28,26 31,16 33,17 38,47 44,16 50,24 56,72 | 90 95 100 105 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 250 | 63,59 70,85 78,5 84,9 93,2 110,9 120,3 130,3 150,8 173,2 198,8 224,2 251,6 279,5 310,1 346,2 379,9 452,2 490,6 |

C-3. Thép 6 cạnh cán nóng

Đơn vị tính: kg/md

| Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) | Khối lượng | Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) | Khối lượng | Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 0,245 0,333 0,435 0,551 0,680 0,823 0,979 1,15 1,33 1,53 1,74 1,96 2,20 2,45 2,72 3,0 3,29 3,60 | 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 40 41 42 45 46 48 | 3,92 4,25 4,59 4,96 5,33 5,72 6,12 6,96 7,86 8,33 8,81 9,82 10,88 11,40 11,99 13,77 14,40 15,66 | 50 53 54 56 58 60 63 65 67 70 71 75 77 80 85 90 95 100 | 16,99 19,10 19,80 21,32 22,90 24,50 26,98 28,70 30,50 33,30 34,30 38,24 40,30 43,51 49,12 55,07 61,36 67,98 |

C-4. Trọng lượng ray

Đơn vị tính: kg/md

| Loại ray | Khối lượng | Loại ray | Khối lượng | Loại ray | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P9 | 8,42 | P43 | 44,65 | OP65 | 83,2 |
| P11 | 11,20 | P50 | 51,51 | TB60 | 60,14 |
| P15 | 15,00 | P65 | 64,93 | TB65 | 64,80 |
| P18 | 18,06 | OPH3 | 54,8 | TH55 | 55,39 |
| P24 | 24,14 | OP50 | 64,8 | TH60 | 59,97 |

E - Quan hệ đơn vị đo đường kính ống

| Số TT | Đường kính ống tính bằng fút (ký hiệu) | Đường kính ống tính bằng mm (ký hiệu ϕ mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 | 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 |

II - PHỤ LỤC PHÂN LOẠI GỖ

| Số TT | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | Nhóm I Bàng Lang cườm Cẩm lai Cẩm lai Bà Rịa Cẩm lai Đồng Nai Cẩm liên Cẩm thị Dáng hương Dáng hương căm-bốt Dáng hương mắt chim Dáng hương quả lớn Du sam Du sam Cao Bằng Gõ đỏ Gụ Gụ mật Gụ lau Hoàng đàn Huệ mộc Huỳnh đường Hương tía Lát hoa Lát da đồng Lát chun Lát xanh Lát lông Mạy lay Mun sừng Mun sọc Muồng đen Pơ mu Sa mu dầu Sơn huyết Sưa Thông ré Thông tre | Lagerstroemia angustifolia Pierre Dalbergia Oliverii Gamble Dalbergia bariensis Pierre Dalbergia dongnaiensis Pierre Pantacme siamensis Kurz Diospyros siamensis Warb Pterocarpus pedatus Pierre Pterocarpus cambodianus Pierre Pterocarpus indicus Willd Pterocarpus macrocarpus Kurz Keteleeria davidiana Bertris Beissn Keteleeria calcaria Ching Pahudia cochinchinensis Pierre Sindora maritima Pierre Sindora cochinchinensis Baill Sindora tonkinensis A.Chev Cupressus funebris Endl Dalbergia sp Disoxylon loureiri Pierre Pterocarpus sp Chukrasia tabularis A.Juss Chukrasia sp Chukrasia sp Chukrasia var. quadrivalvis Pell Chukrasia var.velutina King Sideroxylon eburneum A.Chev. Diospyros mun H.Lec Diospyros sp Cassia siamea lamk Fokienia hodginsii A.Henry et thomas Cunninghamia konishii Hayata Melanorrhoea laccifera Pierre Dalbergia tonkinensis Prain Ducampopinus krempfii H.Lec Podocarpus neriifolius D.Don | Cà gần Ngô tùng Hồ bì Cà te Gỗ mật Gỗ lau |
| 36 37 38 39 40 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 | Trai (Nam Bộ) Trắc Nam Bộ Trắc đen Trắc căm bốt Trầm hương Trắc vàng NHÓM II Cẩm xe Da đá Dầu đen Đinh Đinh gan gà Đinh khét Đinh mật Đinh thối Đinh vàng Đinh vàng Hòa Bình Đinh xanh Lim xanh Nghiến Kiền kiền Săng đào Sao xanh Sến mật Sến cát Sến trắng Táu mật Táu núi Táu nước Táu mắt quỷ Trai ly Xoay Vắp NHÓM III Bàng lang nước Bàng lang tía Bình linh | Fugraea fragrans Roxb. Dalbergia cochinchinensis Pierre Dalbergia nigra Allen Dalbergia cambodiana Pierre Aquilaria Agallocha Roxb. Dalbergia fusca Pierre Xylia dolabriformis Benth. Xylia kerrii Craib et Hutchin Dipterocarpus sp Markhamia stipulata Seem Markhamia sp. Radermachera alata P.Dop Spuchodeopsis collignonii P.Dop Hexaneurocarpon brilletii P.Dop Haplophragma serratum P.Dop Haplophragma hoabiensis P.Dop Radermachera brilletii P.Dop Erythrophloeum fordii Oliv. Parapentace tonkinensis Gagnep Hopea pierrei Hance Hopea ferrea Pierre Homalium caryophyllaceum Benth. Fassia pasquieri H.Lec Fosree cochinchinensis Pierre Vatica tonkinensis A.chev. Vatica thorelii Pierre Vatica philastreama Pierre Hopea sp Garcimia fagraceides A.Chev Dialium cochinchinensis Pierre Mesua ferrea Linn Lagerstroemia flos-reginae Retz Lagerstroemia loudoni Taijm Vitex pubescens Vahl. | Kiêng (Phía Nam) Nạp ốc Nai sai mét Dõi |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Cà chắc Cà ổi Chai Chò chỉ Chò chai Chua khét Chự Chiêu liêu xanh Dâu vàng Huỳnh Lát khét Lau táu Loại thụ Re mit Săng lẻ Sao đen Sao hải nam Tếch Trường mật Trường chua Vên vên vàng NHÓM IV Bời lời Bời lời vàng Cà duối Chặc khế Chau chau Dầu mít Dầu lông Dầu song nàng Dầu trà beng Gội nếp Gội trung bộ Gội dầu Giổi Hà nu Hồng tùng | Shorea Obtusa Wall Castanopsis indica A.DC. Shorea vulgaris Pierre Parashorea stellata Kury. Shorea thorelii Pierre Chukrasia sp Litsea longipes Meissn Terminalia chebula Retz Heritiera cochinchinensis Kost Chukrasia sp Vatica dyeri King Pterocarpus sp Actinodaphne sinensis Benth Lagerstroemia tomentosa Presl Tepana odorata Roxb Hopea hainanensis Merr et Chun Tectona grandis Linn Paviesia anamonsis Nephelium chryseum Shorea hypochra Hance Litsea laucilimba Litsea Vang H.Lec. Cyanodaphne cuneata Bl. Disoxylon translucidum Pierre Elacorarpus tomentosus DC Dipterocarpus artocarpifolius Pierre Dipterocarpus sp Dipterocarpus dyeri Pierre Dipterocarpus obtusifolius Teysm Aglaia gigantea Pellegrin Aglaia annamensis Pellegrin Aphanamixis polystachya J.V.Parker Talauma giổi A.Chev. Ixonanthes cochinchinensis Pierre Darydium pierrei Hickel | Cà chí Dự Huẩn Sao lá to (Kiền kiền Nghệ Tĩnh) Gia tỵ Dên Dên Côm lông Hoàng đàn gia |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Kim giao Kháo tía Kháo dầu Long não Mít Mỡ Re hương Re xanh Re đỏ Re gừng Sến bo bo Sến đỏ Sụ So đo công Thông ba lá Thông nàng Vàng tâm Viết Vên vên NHÓM V Bản xe Bời lời giấy Ca bu Chò lông Chò xanh Chò xót Chôm chôm Chùm bao Cồng tía Cồng trắng Cồng chìm Dải ngựa Dầu Dầu rái Dầu chai Dầu đỏ Dầu nước Dầu sơn | Podocarpus Wallichianus Presl. Machilus odoratissima Nees. Nothophoebe sp. Cinamomum camphora Nees Artocarpus integrifolia Linn Manglietia glauca Anet. Cinamomum parthenoxylon Meissn. Cinamomum tonkinensis Pitard Cinamomum tetragonum A.Chev. Litsea annanensis H.Lec. Shorea hypochra Hance Shorea harmandi Pierre Phoebe cuneata Bl. Brownlowia denysiana Pierre Pinus khasya Royle Podocarpus imbricatus Bl Manglietia fordiana Oliv. Madiuca elliptica (Pierre ex Dubard) H.J.Lam. Anisoptera cochinchinensis Pierre Albizzia lucida Benth. Litsea polyantha Juss. Pleurostylla opposita Merr. et Mat. Dipterocarpus pilosus Roxb. Terminalia myriocarpa Henrila Schima crenata Korth. Nephelium bassacense Pierre Hydnocarpus anthelminthica Pierre Callophyllum saigonensis Pierre Callophyllum dryobalanoides Pierre Callophyllum sp. Swietenia mahogani Jaco. Dipterocarpus sp. Dipterocarpus alatus Roxb. Dipterocarpus intricatus Dyer Dipterocarpus duperreanus Pierre Dipterocarpus jourdanii Pierre Dipterocarpus tuberculata Roxb. | Re vàng Dạ hương Nhè xanh Lo bò Ngô 3 lá Bạch tùng |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | Giẻ gai Giẻ gai hạt nhỏ Giẻ thơm Giẻ cau Giẻ cuống Giẻ đen Giẻ đỏ Giẻ mỡ gà Giẻ xanh Giẻ sồi Giẻ đề xi Gội tẻ Hoàng linh Kháo mật Ké Kè đuôi dông Kẹn Lim vang Lõi thọ Muồng Muồng gân Mò gỗ Mạ sưa Nang Nhãn rừng Phi lao Re bàu Sa mộc Sau sau Săng táu Săng đá Săng trắng Sồi đá Sếu Thành ngạnh Tràm sừng Tràm tía Thích | Castanopsis tonkinensis Seen Castanopsis chinensis Hance Quercus sp. Quercus platycalyx Hickel et camus Quercus chrysocalyx Hickel et camus Castanopsis sp. Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus Castanopsis echidnocarpa A.DC. Lithocarpus pseudosundaica (Kickel et A.Camus) Camus Lithocarpus tubulosa Camus Castanopsis brevispinula Hickel et camus Aglaia sp. Peltophorum dasyrachis Kyrz Cinamomum sp. Nephelium sp. Makhamia cauda-felina Craib. Aesculus chinensis Bunge Peltophorum tonkinensis Pierre Gmelina arborea Roxb. Cassia sp. Cassia sp. Cryptocarya obtusifolia Merr Helicia cochinchinensis Lour Alangium ridley king Néphélium sp. Casuarina equisetifolia Forst. Cinamomum botusifolium Nees Cunninghamia chinensis R.Br Liquidambar formosana hance Xanthophyllum colubrinum Gagnep. Lophopetalum duperreanum Pierre Lithocarpus cornea Rehd Celtis australis persoon Cratoxylon formosum B.et H. Eugenia chanlos Gagnep. Sysygium sp. Acer decandrum Nerrill | Sồi vàng Gội gác Khé Lim xẹt Muồng cánh dán Dương liễu Táu hậu Sồi ghè Áp ảnh Thích 10 |
| 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Thiều rừng Thông đuôi ngựa Thông nhựa Tô hạp điện biên Vải guốc Vàng kiêng Vừng Xà cừ Xoài NHÓM VI Ba khía Bạch đàn chanh Bạch đàn đỏ Bạch đàn liễu Bạch đàn trắng Bứa lá thuôn Bứa nhà Bứa núi Bồ kết giả Cáng lò Cầy Chẹo tía Chiêu liêu Chò nếp Chò nâu Chò nhai Chò ổi Da Đước Hậu phát Kháo chuông Kháo Kháo thối Kháo vàng Khế Lòng mang Mang kiêng Mã nhâm Mã tiền | Néphelium lappaceum Linh Pinusmassonisca Lambert Pinusmerkusii J et Viers Altmgia takhtadinanii V.T.Thái Mischocarpus sp. Nauclea purpurea Roxb. Careya sphaerica Roxb. Khaya senegalensis A.Juss Mangifera indica Linn. Cophepetalum wallichi Kurz Eucalyptus citriodora Bailey Eucalyptus robusta Sm. Eucalyptus tereticornis Sm. Eucalyptus camaldulensis Deh. Garcinia oblorgifolia Champ. Garcinia loureiri Pierre Garcinia Oliveri Pierre Albizzia lebbeckoides Benth. Betula alnoides Halmilton Ivringia malayana Oliver Engelhardtia chrysolepis Hance Terminalia chebula Roxb. Dipterocarpus tonkinensis A.Chev. Anogeissus acuminata Wall Platanus Kerrii Cerlops divers Rhizophora conjugata Linh. Cinamomum iners Reinw Actinodaphne sp. Symplocos ferruginea Machilus sp. Machilus bonii H.Lec. Averrhoa carambola Linn. Pterospermum diversifolium Blume Pterospermum truncatolobatum Gagnep. Strychosos nux - Vomica Linn. | Vải thiều Thông tầu Thông ta Kơ-ni râm Chò nước Quế lợn |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | Máu chớ Mận rừng Mắm Mắc niễng Mít nài Mù u Muỗm Nhọ nồi Nhội Nọng heo Phay Quao Quế Quế xây lan Ràng ràng đá Ràng ràng mít Ràng ràng mật Ràng ràng tía Re Sâng Sấu Sấu tía Sồi Sồi phăng Sồi vàng mép Săng bóp Trám hồng Tràm Thôi ba Thôi chanh Thị rừng Trín Vẩy ốc Vàng rè Vối thuốc Vù hương Xoan ta Xoan nhừ Xoan đào | Knemaconferta var tonkinensis Warbg. Pranus triflora Avicenia officinalis Linn. Eberhardtia tonkinensis H. Lec. Artocarpus asperula Gagret. Callophyllum inophyllum Linn. Mangifera foetida Lour. Diospyros erientha champ Bischofia trifolia Bl. Holoptelea integrifolia Pl. Duabanga sonneratioides Ham. Doliohandrone rheedii Seen. Cinamomum cassia Bl. Cinamomum Zeylacicum Nees. Ormosia pinnata Ormosia balansae Drake Ormosia sp Ormosia sp. Cinamomum albiflorum Nees. Sapindus oocarpus Radlk. Dracontomelum duperreanum Pierre Sandorium indicum Cav. Castanopsis fissa Rehd et Wils Quercus resinifera A.Chev. Castanopsis sp Ehretia acuminata R.Br. Canarium sp. Melaleuca leucadendron Linn. Alangium Chinensis Harms. Evodia meliaefolia Benth. Diospyros rubra H.Lec. Schima Wallichii Choisy Dalbengia sp. Machilus trijuga Schima superba Gard et Champ. Cinamomum balansae H.Lec Melia azedarach Linn. Spondias mangifera Wied. Pygeum arboreum Endl. et Kurz | Huyết muông Nho nghẹ Lội Chàm ổi. Hôi Giẻ phảng Lá ráp Cà na Vàng danh Gù hương |
| 69 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Xoan mộc Xương cá NHÓM VII Cao su Cả lồ Cám Choai Chân chim Côm lá bạc Côm tầng Dung nam Gáo vàng Giẻ bộp Giẻ trắng Hồng rừng Hoàng mang lá to Hồng quân Lành ngạnh hôi Lọng bàng Lõi khoai Me Mý Mã Mò cua Ngát Phay vi Phổi bò Rù rì Răng vi Săng máu Sảng Sâng mây Sở bà Sổ con quay Sồi bộp Sồi trắng Sui | Toona febrifuga Roen Canthium didynum Roxb. Hevea brasiliensis Pohl Caryodapnnopsis tonkinensis Parinarium aunamensis Hance Terminalia bellirica roxb Vitex parviflora Juss Elaeocarpus nitentifolius Merr Elaeocarpus dubius A.D.C Symplocos cochinchinensis Moore Adina sessifolia Hook Castanopsis lecomtei Hickel et Camus Quercus poilanei Hickel et Camus Diospyros Kaki Linn Pterospermum lancaefolium Roxb Flacourtia cataphracta Roxb Cratoxylon ligustrinum Bl Dillenia heterosepala Finetet Gagnep Tamarindus indica Linn Lysidica rhodostegia Hance Vitex glabrata R. Br Alstonia scholaris R.Br Gironniera subaequelis Planch Sarcocephalus orientalis Merr Meliosma angustifolia Merr Calophyllum balansae Pitard Carallia sp Horfieldia amygdalina Warbg Sterculia lanceolata Cavan Dillenia pantagyna Roxb Dillenia turbinata Gagnep Lithocarpus fissus Ocsted Var. tonlinensis H. et C Pasania hemiphaerica Hicket et Camus Antiaris toxicaria Lesch | Bàng nhút Bồ quân, mùng quân Thành ngạnh hôi Chua me Mù cua, sữa Săng vè |
| 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Trám đen Trám trắng Táu muối Thung Tai nghé Thừng mực Thàn mát Thầu tấu Ưởi Vang trứng Vàng anh Xoan tây NHÓM VIII Ba bét Ba soi Bay thưa Bồ đề Bồ hòn Bồ kết Bông bạc Bộp Bo Bung bí Chay Cóc Cơi Dâu da bắc Dâu da xoan Dung giấy Dàng Duối rừng Đề Đỏ ngọn Gáo Gạo Gòn Gioi Hu Hu lông | Canarium nigrum Engl Canarium albrun Racusch Vatica fleuxyana tardieu Tetrameles nudiflora R. Br. Hymenodictyon excelsum Wall Wrightia annamensis Millettia ichthyochtona Drake Aporosa microcalyx Hassh Storeulia lychnophlora Hance Endospermum sinensis Benth Saraca divers Delonix regia Mallotus cochinchinensis Lour Macaranga denticulata Muell-Arg Sterculia thorelii Pierre Styrax tonkinensis Pierre Sapindus mukorossi Gaertn Gleditschia sinensis. Lam Vernomia arborea Ham. Ficus Championi Sterculia colorata Roxb Capparis grands Artocarpus tonkinensis A.Chev Spondiaspinnata Kurz Pterocarya tonkinensis Dode Allospondias tonkinensis Allospondias lakonensis Stapf Symplocos laurina Wall Scheffera octophylla Hams Coclodiscus musicatus Ficus religiosa Linn. Cratoxylon prunifolium Kurz. Adina polycephala Benth Bombax malabaricum D.C Eriodendron anfractuosum D.C Eugenia jambos Linn Mallotus apelta Muell. Arg Mallotus barbatus Muell. Arg | Tai trâu Hoàng anh Phượng vĩ Đa xanh Dung Bông gòn Roi,đào tiên Thung |
| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | Hu đay Lai rừng Lai Lôi Mán đĩa Mán đĩa trâu Mốp Muồng trắng Muồng gai Nóng Núc nắc Ngọc lan tây Sung Sồi bấc So đũa Sang nước Thanh thất Trẩu Tung trắng Trôm Vông | Trema orientalis Bl. Aluerites moluccana Willd Alcurites fordii Hemsl Crypeteronia paniculata Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep Pithecolobium lucidum benth Alstonia spathulata Blume Zenia insignis chun Cassia arabica Sideroxylon sp Oroxylum indicum Vent Cananga odorata Hook et Thor Ficus racemosa Sapium discolor Muell-Arg Sesbania paludosa Heynea trijuga Roxb Ailanthus malabarica D.C Aleurites montara willd. Heteropanax fragans Hem. Sterculia sp Erythrina indica Lam. | Muống mít |

MỤC LỤC

| MÃ HIỆU | NỘI DUNG | TRANG |
| --- | --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng |  |
| PHẦN I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông |
| 11.10000 11.11000 11.11100 11.11200 11.11300 11.12000 11.12100 11.12200 11.12300 11.21000 11.30000 11.31000 11.32000 11.33000 11.34000 11.35000 11.40000 11.41000 11.50000 11.51000 11.52000 | Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30 Độ sụt 2 ÷ 4 cm Độ sụt 6 ÷ 8 cm Độ sụt 14 ÷ 17 cm Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 Độ sụt 2 ÷ 4 cm Độ sụt 6 ÷ 8 cm Độ sụt 14 ÷ 17 cm Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông đặc biệt Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ Định mức vật liệu ván khuôn gỗ Định mức vật liệu ván khuôn kim loại Định mức vật liệu ván khuôn ván ép định hình Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn Định mức vật liệu ván khuôn gỗ Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu Định mức vật liệu làm cầu công tác |  |
| Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện |
| 12.10000 12.10100 12.10200 12.10300 12.21000 12.21100 12.21200 12.21300 12.21400 12.21000 12.22000 12.22100 12.23000 12.24000 12.25000 11.25100 11.25200 11.25300 11.25400 11.25500 12.31000 12.31100 12.31200 12.31300 12.31400 12.31500 12.31600 12.32000 12.32100 12.32200 12.32300 12.32400 12.32500 12.32600 12.33000 12.33100 12.33200 12.33300 12.33400 12.33500 12.34000 12.34100 12.34200 12.34300 12.34400 12.34500 12.34600 | Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30 Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB40 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát đặc biệt Định mức vật liệu dùng để xây Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung Xây các kết cấu bằng gạch chỉ Xây các kết cấu bằng gạch thẻ Xây các kết cấu bằng gạch ống Xây các kết cấu bằng gạch rỗng Xây các kết cấu bằng gạch thông gió Xây các kết cấu bằng gạch bê tông rỗng Xây các kết cấu bằng gạch bê tông đúc rỗng Xây các kết cấu bằng gạch Silicát Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa Xây các kết cấu bằng đá Xây các kết cấu bằng đá hộc Xây các kết cấu bằng đá đẽo Xây các kết cấu bằng đá ong Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác Xây các kết cấu bằng đá chẻ Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện Định mức vật liệu công tác trát, láng Trát tường bằng vữa thông thường Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang Trát các kết cấu khác Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ Láng bề mặt các kết cấu Định mức vật liệu công tác lát, ốp Lát gạch bề mặt các kết cấu Lát đá bề mặt các kết cấu Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu Ốp đá bề mặt các kết cấu Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây bờ nóc, bờ chảy Định mức vật liệu công tác làm sàn Định mức vật liệu công tác làm trần Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn Định mức vật liệu dùng để lợp mái Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả Định mức vật liệu công tác quét vôi Định mức vật liệu công tác bả Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại Định mức vật liệu công tác sơn khác |  |
| Chương III: Định mức sử dụng vật liệu làm giàn giáo |
| 13.10000 13.11000 13.12000 | Định mức vật liệu làm giàn giáo tre Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ |  |
| Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu làm giàn giáo |
| 14.10000 14.11000 14.12000 14.13000 14.14000 14.20000 14.21000 14.22000 14.23000 14.24000 | Định mức vật liệu sản xuất vi kèo, giằng vì kèo Định mức vật liệu sản xuất vì kèo Vì kèo gỗ mái ngói không trần Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần Vì kèo gỗ mái fibrô xi măng không trần Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái fibrô xi măng không trần Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo Giằng vì kèo gỗ mái ngói không trần Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần khẩu độ vì kèo từ 6m ÷ 10,5m Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần khẩu độ vì kèo từ 12m ÷ 15m |  |
| Chương V: Định mức sử dụng vật liệu để gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại |
| 15.10000 15.11000 15.11100 15.11200 15.11300 15.11400 15.11500 15.11600 15.11700 15.12000 15.12100 15.12200 15.12300 15.12400 15.12500 15.12600 15.12700 15.12800 15.12900 15.13000 15.13100 15.13200 15.20000 15.21000 15.22000 15.22100 15.22200 15.22300 15.23000 15.23100 15.23200 15.23300 15.24000 15.24100 15.25000 15.25100 15.25200 15.25300 15.25500 15.30000 15.31000 15.32000 15.33000 | Định mức vật liệu công tác gia công kim loại Định mức vật liệu công tác hàn Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 60o Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45o Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60o Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45o Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát Hàn hơi Định mức vật liệu công tác cắt kim loại Cắt thép tấm Cắt thép góc Cắt thép hình U (lòng máng) Cắt thép hình I Cắt thép vuông Cắt thép tròn Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm Cắt mũ đinh tán và bu lông Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn Hàn, buộc cốt thé, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông Hàn, buộc cốt thép trong bê tông Sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái ngói Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái fibrô xi măng Vì kèo thép mái Fibrô xi măng khẩu độ L = 12m, bước cột B = 6m Vì kèo thép mái Fibrô xi măng khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m Vì kèo thép mái Fibrô xi măng khẩu độ L = 18m, bước cột B = 6m Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái tôn Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 12m, bước cột B = 6m Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 18m, bước cột B = 6m Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái lợp tấm bê tông cốt thép Vì kèo thép mái lợp tấm bê tông cốt thép khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép theo thanh đứng Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép nghiêng theo mái Định mức vật liệu sản xuất giằng xà gồ vì kèo thép Định mức vật liệu sản xuất giằng ray, giằng cầu treo Định mức vật liệu dùng để gia công, lắp dựng kết cấu xây dựng hầm, lò Định mức vật liệu gia công, lắp ráp cốt thép và kết cấu kim loại trong hầm Định mức vật liệu gia công vì kèo sắt gia cố hầm Định mức vật liệu gia công móc treo cáp |  |
| Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn |
| 16.10000 16.20000 16.30000 16.31000 16.32000 16.33000 16.40000 16.41000 16.42000 16.51000 16.60000 16.70000 16.80000 16.90000 | Định mức vật liệu dùng để bảo ôn Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ 1m ống dẫn gaz Dạng bọc cách nhiệt bình thường Dạng bọc cách nhiệt có gia cố Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn Định mức vật liệu dùng để bọc cách thủy nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn |  |
| Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu cho một số công tác khác |
| 17.10000 17.20000 | Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn |  |
| PHẦN II: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU |
| 21.10000 21.20000 21.30000 21.40000 21.50000 | Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công Định mức hao hụt vữa bê tông Định mức hao hụt vật liệu khâu trung chuyển Định mức hao hụt vật liệu khâu gia công Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho |  |
|  | PHỤ LỤC Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu Nhóm vật liệu không kim loại Nhóm vật liệu kim loại Quan hệ đơn vị đo đường kính ống Phụ lục phân loại gỗ |  |